LEGANTI
Un materiale ha proprietà leganti quando, mescolato con acqua, forma un impasto plastico che può essere facilmente formato o colato in getti e, dopo un certo tempo, solidifica mantenendo la forma e le dimensioni del getto ordinario. Il legante deve tenere conto degli altri materiali presenti all’interno della miscela. Il principale legante è il cemento.
Il grosso vantaggio è di avere un materiale che consente di essere colato in maniera facile e subisce un processo di indurimento a temperatura ambiente.
La trasformazione avviene attraverso reazioni dei leganti con elementi naturali: una con l’anidride carbonica presente in atmosfera e una con l’H2O dell’impasto. Avrò così i leganti aerei e quelli idraulici.
Posso però definire anche caratteristiche comuni tra i tipi di leganti: essi sono costituiti da polveri finissime, ottenute per frantumazione, cottura e macinazione di rocce naturali.
Lo scopo del legante è quello di ottenere un corpo solido con una certa forma a T amb e anche, solidificando, quello di unire e legare elementi lapidei o laterizi (malte). Abbiamo quindi una duplice funzionalità. Possono essere costituiti da miscele binarie di leganti (es. cemento e calce aerea) o ternarie (cemento alluminoso, Portland e gesso).
Stato plastico (legante + H2O)  stato solido
Tempo di presa e tempo di indurimento.
Presa/setting: trasformazione dell’impasto da plastico-fluido, dotato con una certa viscosità, a un impasto non più lavorabile (il getto mantiene la sua forma) e quindi rigido che non ha ancora le proprietà meccaniche volute.
Non può ancora essere sottoposto a carichi meccanici. È il tempo in cui le reazioni di indurimento iniziano, il materiale è un solido che non ha più la caratteristica di lavorabilità e plasticità che aveva all’inizio. È anche il tempo entro cui fare la colata per dare la forma voluta.
Indurimento: avviene in serie alla presa, ho sviluppo di resistenza meccanica e rigidità. Dura di più della presa (giorni/settimane). Tempo di riferimento: 28 giorni (coincide con la stagionatura delle strutture in calcestruzzo).
Le resistenze meccaniche raggiungono una sorta di asintoto, il materiale assume quelle proprietà definitive.
Classificazione tra leganti aerei e idraulici.
I leganti aerei (gesso e calce aerea) induriscono solo in aria e non possono operare con acqua. Il gesso a contatto con l’acqua tende a sciogliersi. Sviluppi indoor (non abbiamo condizioni di contatto con acqua permanente).
I leganti idraulici (calce idraulica e cementi) induriscono anche in acqua, possono operare con H2O e questo costituisce il loro grosso vantaggio. L’acqua li rafforza. Sviluppi outdoor.
GESSO
È il primo legante utilizzato, la T di cottura della roccia di partenza (120-200°C) è bassa rispetto a calci e cementi.
Caratteristiche: leggerezza, resistenza al fuoco (mantiene all’interno un po’ di H2O), isolante termico e acustico (perché ha una certa porosità), facilmente lavorabile ed è solubile in acqua (0,25% a 30°C).
Il gesso legante è costituito da: CaSO4* ½ H2O semiidrato o emiidrato o CaSO4 anidrite.
È prodotto a partire dalla pietra di gesso, detta anche gesso biidrato (CaSO4*2H2O), roccia sedimentaria contenente impurezze varie sino al 10%. Ho macinazione. La pietra di gesso è la materia prima, occorre un processo di cottura con cui eliminare l’acqua per ottenere l’anidrite, che ha proprietà leganti.
CaSO4*2H2O  CaSO4*½ H2O + 3/2 H2O semiidrato
CaSO4*2H2O  CaSO4 + 2H2O anidrite
La polvere ottenuta ha proprietà leganti, mescolata con acqua forma un impasto fluido-plastico che indurisce riformando il gesso biidrato.
Processo ciclico: partiamo dalla pietra di gesso, cottura a 120-150 °C, formazione di emiidrato o anidrite, impasto fluido plastico con acqua, indurimento all’aria, ottengo pietra di gesso (prodotto di partenza).
Avendo avuto una lavorazione cambia la forma.
TRASFORMAZIONI DURANTE LA COTTURA:
T>120°C: formazione di emiidrato (primo prodotto della cottura del gesso con proprietà leganti)
CaSO4*2H2O  CaSO4*½ H2O + 3/2 H2O è una reazione endotermica → devo fornire calore
Tempo di presa con EMIIDRATO α= 1-2 min, con EMIIDRATO β=2-4 min

T>180°C: formazione di anidrite solubile (o gesso anidro → CaSO4 alpha)
CaSO4* ½ H2O → CaSO4 (α) + ½ H2O Tempo di presa con ANIDRITE SOLUBILE=20 min
L’acqua se ne va sempre di più e ho una reazione endotermica e ottengo il CaSO4 (α). Si ottiene gesso anidro (solubilità completa). Esistono il CaSO4 (α) e (β), due forme dell’emiidrato che si differenziano per la dimensione dei cristalli e per la differenza dei tempi di presa. L’α è caratterizzato da una presa minore e solubilità maggiore.
L’ α si produce in ambiente umido ed è compatto, il β si forma quando si opera in atmosfera asciutta (es. aria o sottovuoto), ha cristalli molto piccoli e richiede molta acqua per idratarsi.
L’anidrite ha solubilità minore dell’emidrato, ma è comunque in grado di far presa con l’acqua anche se a tempi più lunghi. Si ottiene il GESSO COTTO.
T>250°C: formazione di anidrite insolubile (CaSO4 β)
Si forma l’anidrite β. Non fa presa con l’acqua, non consente un impasto con proprietà leganti a meno che non ci sia un catalizzatore (solitamente ossido di calcio CaO).
T> 800°C: decomposizione dei carbonati
CaCO3 → CaO + CO2 MgCO3 → MgO + CO2
Carbonato di calcio e carbonato di magnesio si decompongono e l’ossido di calcio e l’ossido di magnesio attivano la presa dell’anidrite insolubile.
T>1200°C: decomposizione dell’anidrite
CaSO4 (β) → CaO + SO3
Il CaO rende possibile una presa molto lenta della residua anidrite insolubile, con elevato indurimento. Ho gesso idraulico o a lunga presa (settimane). Il prodotto che si ottiene è detto GESSO COTTO A MORTE, completamente insolubile. Non può fare presa e non si può ottenere il materiale con proprietà leganti che vogliamo. T troppo elevate non consentono di ottenere un gesso con proprietà leganti (bisogna lavorare a 120-200°C)
IDRATAZIONE DEL GESSO:
L’emidrato e l’anidrite solubile, mescolati con acqua, danno luogo a un impasto che indurisce rapidamente a causa della loro maggiore solubilità rispetto alla fase stabile costituita dal gesso biidrato. L’emidrato e l’anidrite solubile passano in soluzione e questa diviene soprassatura rispetto al biidrato che, di conseguenza, cristallizza.
Il processo termina quando tutto l’emiidrato e l’anidrite presenti si sono trasformati in pietra di gesso. Il prodotto finale dell’idratazione è quindi identico al composto da cui si era partiti per produrre questo legante.
Gesso COTTO: gesso costituito da gesso emidrato, anidrite o miscela dei due materiali leganti.
GESSO EMIDRATO	ANIDRITE SOLUBILE
Ottima solubilità	Minore solubilità
Minori tempi di presa	Maggiori tempi di presa
Lieve aumento di volume (0,3-1,5%)	Minore qualità

Gesso COTTO A MORTE: proprietà leganti assenti (necessità di utilizzare catalizzatori), ho possibili residui di anidrite non idratati nell’impasto, comporta maggiori costi energetici, ha presa lenta però c’è la possibilità di ottenere tipi di gesso più resistenti all’umidità.
TEMPO DI PRESA:
Il tempo di presa è mediamente basso e dipende dal legante di cui è costituito il gesso; è dell’ordine di pochi minuti se con emidrato e di 15 min-1h con l’anidrite solubile. La quantità di acqua da aggiungere è fondamentale per le proprietà finali del composto. Tipicamente rapporto acqua-gesso è importante ma siamo un po’ meno interessati rispetto ad esempio al calcestruzzo. In pratica quantità di acqua necessaria per l’idratazione >30% in peso. Principali fattori che determinano tempo di presa:
i) Temperatura (di cottura e dell’ambiente): all’aumentare della T aumenta il tempo della presa.
ii) Rapporto di acqua/gesso: andando ad aumentare l’acqua presente nell’impasto ho un materiale più poroso, ho meno polvere, resistenza meccanica inferiore, tempo di presa aumenta.
INDURIMENTO:
Durante il processo di indurimento e quindi durante la precipitazione del solfato di calcio biidrato, la stagionatura del gesso avviene a secco, abbiamo un leggero aumento del volume (0.3-1.5%). Si formano dei cristalli di solfato di calcio aventi morfologia intrecciata, che conferisce resistenza e rigidità all’impasto indurito.
PROPRIETÀ MECCANICHE del gesso: determinate dai cristalli di solfato bi-idrato che si intrecciano tra di loro.
La resistenza a compressione è circa 5-10 MPa, non resistono a trazione come invece resistono i metalli. Hanno un migliore comportamento a compressione che a trazione (trazione dovuto a effetti di linea che nei materiali cementizi e ceramici non ci sono). All’aumentare di a/g la resistenza diminuisce. Più acqua aggiungo e più l’impasto è fluido, alla fine ho però anche un materiale molto più poroso perché i cristalli sono più lontani e quindi meno intrecciati.
Ci sono tanti tipi di gesso a seconda delle caratteristiche delle materie prime: diventa importante la finezza, avere una particella iniziale piccola consente di avere una reazione molto più completa rispetto ad una particella grossa.
Questo è dovuto al fatto che ho più superficie esposta.
Infine, all’aumentare della UR (umidità relativa) diminuisce la resistenza. più è elevato il quantitativo di acqua più le proprietà allo stato fluido sono ottimizzate, minore sarà la resistenza meccanica del prodotto finale.
Nel periodo di stagionatura le proprietà meccaniche si consolidano fino a raggiungere un valore asintotico.
Ha una buon resistenza al fuoco, l’evaporazione dell’acqua blocca la T intorno ai 120°C.
È un materiale poroso quindi è leggero ed è un buon isolante termico e acustico.
Incompatibilità del gesso: Il gesso presenta una solubilità che non consente di operare all’aperto o a contatto con ambienti molto umidi; esistono metodi di impermeabilizzazione (aggiunta leganti idraulici, rivestimento con sostanze idrofobe come cere e resine).
Non può operare in atmosfere contenenti ammoniaca, poiché il solfato di ammonio è molto solubile. Il gesso ha un estratto acquoso leggermente acido (pH attorno a 5) e quindi è corrosivo nei confronti dei materiali metallici. (Il calcestruzzo non ha problemi di acidità, è un materiale molto alcalino 12.5 e quindi il ferro non si corrode).
Il gesso viene usato principalmente per il confezionamento di malte per intonaci per interni, stucchi, pannellature di cartongesso (utilizzati per separazioni di ambienti interni).
La miscela con gesso + sabbia o calce viene usata per intonaci e finiture.
CALCE AEREA
La produzione di calce aerea è limitata se confrontata con il cemento.
È una polvere avente proprietà leganti, è costituita da ossido di calcio oppure dal suo idrato: CaO, detta calce viva che è un prodotto della cottura delle rocce calcaree, questo viene poi spento fino a un processo di idratazione fino al grassello; Ca(OH)2 invece è calce spenta. Le calci contengono impurezze: MgCO3, argille, ossidi di ferro e silice.
Utilizzi: In genere è mescolata con sabbia, che ha il compito di contrastare il ritiro dimensionale, ed è utilizzata come malta di allettamento per il collegamento di pietre o mattoni, oppure come intonaco o rasante.
Utilizzato soprattutto in ambito di consolidamento e restauro.
MATERIA PRIMA: rocce calcaree (CaCO3 almeno 95%)
Dissociazione del carbonato: CaCO3 → CaO + CO2, reazione che avviene ad alta T ed è in funzione della P parziale della CO2. Lo strato di gas immediatamente a contatto con il calcare è costituito praticamente solo da anidride carbonica, la sua pressione parziale è circa pari a 1 atm, per cui la T a cui devo portare il forno è attorno ai 900 °C, spesso si va oltre per avere un vantaggio di tipo cinetico e quindi conviene operare a 950-1000°C.
A T troppo elevate però avremmo fenomeni di sinterizzazione delle particelle che portano a calce poco porosa e quindi poco idratabile (→ calce stracotta o cotta a morte).
SPEGNIMENTO DELLA CALCE: CaO + H2O → Ca(OH)2
La calce viva mescolata con acqua dà luogo ad una reazione fortemente esotermica, per cui con aggiunta di acqua ho una forte evaporazione e le particelle tendono a frantumarsi per effetto del forte calore. Questo spegnimento può avvenire in due modi:
1. Eccesso di acqua: da questa ottengo il GRASSELLO, una pasta morbida costituita da una dispersione in acqua (35-45%) di cristalli di idrossido di calcio.
   Aggiungo una quantità d’acqua circa doppia rispetto alla quantità di calce, ho un forte sviluppo di calore che provoca l’evaporazione di parte dell’acqua ma favorisce anche la frantumazione di particelle e la loro idratazione (24h necessarie affinché reaz d’idratazione finisca) e ottengo una pasta morbida che viene utilizzata per le malte o intonaci se combinata con sabbia. Impasto molto fluido e plastico.
2. Quantità di acqua appena superiore alla stechiometrica: da questa ottengo CALCE IDRATA IN POLVERE, ho calce con una quantità residua di umidità/acqua all’interno.
   Frantumazione CaO → Spruzzatura di H2O → Ca(OH)2
   Problemi legati alle impurezze, se queste troppo elevate esse non prendono parte al processo di calcificazione e idratazione e quindi costituiscono materiale non reagito.
Se lo spegnimento non è completo l’idratazione può continuare dopo la messa in opera della calce con effetti dannosi. Ad esempio i granuli di calce idratati solo in superficie una volta in opera completano la loro idratazione con sollevamento e distacco della malta indurita a causa dell’aumento di volume che accompagna l’idratazione.
Si definisce resa in grassello il rapporto fra il volume del grassello stesso e la masse di calce viva utilizzata per produrlo.
Le calci si dividono in calci grasse (meno impurezze, più plastiche, più lavorabili) e calci magre in base alla quantità di grassello presente.
I processi di presa e indurimento avvengono inizialmente per evaporazione di parte dell’acqua in eccesso e poi continuano tramite reazione di CARBONATAZIONE: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.
Il prodotto ottenuto in seguito all’indurimento è identico alla materia prima di partenza.
MALTE DI CALCE AREA
Calce idrata + H2O + sabbia → Malta di calce
La sabbia è definita inerte perché ha uno scopo fisico ma non rientra nei processi di idratazione, è un ingrediente che non interviene nelle reazioni chimiche ma che serve per ridurre il ritiro della malta provocato dall’evaporazione di acqua, ho così meno rischio di fessurazione dell’intonaco.
Facilita poi la reazione di carbonatazione: la pasta legante si dispone in sottili strati attorno ai granuli di sabbia e consentono una maggiore superficie esposta alla CO2. La quantità del legante è il parametro più importante per l’irrigidimento. La malta di calce ha una resistenza meccanica a compressione molto modesta, attorno a 1 MPa.
Essendo un legante di tipo aereo non può lavorare a contatto con acqua a meno che non sia combinata con la calce idraulica e, se ben stagionata, può essere utilizzata in ambienti esterni poco esposti alla pioggia.
CALCE IDRAULICA
È il precursore del cemento Portland (la presenza di minerali argillosi è ciò che la differenzia rispetto al cemento).
Non ha più utilizzi pratici, è un legante storico perché gli edifici fin dall’epoca romana venivano fatti con queste calci.
I suoi impasti possono indurire a contatto con l’acqua.
Si divide in tre sottogruppi:
1. Calce idraulica storica: calce aerea spenta + materiale pozzolanico + H2O.
   La pozzolana è una roccia vetrosa di origine vulcanica a base di silice e allumina (che hanno proprietà leganti), essa riesce a formare dei prodotti di idratazione simili a quelli del cemento Portland.
2. Calce idraulica vera e propria: ottenuta o per cottura di calcari argillosi o da miscele di calcari e argille; vi è un processo di cottura (T>900°C) che porta alla formazione di ossido di calcio il quale forma silicati di calcio e alluminati di calcio che conferiscono proprietà idrauliche, sono cioè in grado di fornire reazioni di idratazione.
   L’ossido di calcio reagisce con l’acqua aggiunta a formare Ca(OH)2.
3. Calce idraulica commerciale: costituita dal cemento Portland diluito, miscelato con dell’inerte macinato finemente (filler), generalmente calcaree, più eventualmente un aerante. Plasticità adeguata per intonaci grazie all’aerante, porosità e resistenza simili alla calce idraulica.
   Oppure loppa granulata d’altoforno (silice + calce), residuo della produzione della ghisa in alto forno che ha proprietà idrauliche, miscelata con calce aerea. Questi sono detti cementi di alti forno.
RESISTENZA A COMPRESSIONE: [MPa] dipendono da come li confeziono, da quali e quanti ingredienti.
Malte di calce aerea < 1
Malte di calce aerea + pozzolana < 3
Malte di calce idraulica < 9
Malte di cemento 10-40
Calcestruzzo 30-100, dipende dal tipo di stagionatura, rapporto acqua/gesso ecc…
Gesso < 5-10
CEMENTO PORTLAND
È un materiale inorganico finemente macinato che, mescolato con acqua, forma una pasta che rapprende e indurisce a seguito di reazioni e processi di idratazione e che una volta indurita mantiene la sua resistenza e stabilità anche sott’acqua.
Cemento Portland, cemento di miscela: aggiunta di materiali con attività pozzolanica (pozzolana in sé o cemento di alto forno), cementi speciali.
È un legante idraulico, consente la realizzazione di materiali che possono lavorare a contatto con acqua.
APPLICAZIONI: opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato, il cemento è il legante che assieme all’acqua e aggregati (sasso, ghiaia, ghiaietto) forma il calcestruzzo. Il calcestruzzo armato invece è dato dall’unione di barre di acciaio inossidabile annegate all’interno del calcestruzzo. Viene usato anche per malte e finiture.
MATERIE PRIME
Calcare e argilla, presenti sia in miscele naturali cioè rocce che hanno composizione che contengono entrambi i componenti o alternativamente una miscela artificiale pesata di calcare e argilla.
Per regolare la composizione valuto eventuale aggiunta di silice, bauxite o ossidi di ferro.
Si aggiunge anche il gesso MA dopo la cottura delle materie prime, serve per rallentare l’idratazione.
Senza gesso avremmo un materiale che farebbe presa in tempi molto rapidi e quindi avremmo un materiale difficile da regolare. Possiamo aggiungere anche materiali con proprietà pozzolaniche o filler.
CICLO DI PRODUZIONE: da 1.5 ton di materie prime ho 1 ton di cemento
1) Miscelazione e macinazione delle materie prime, macinate perché ho bisogno di materie prime frantumate affinché la cottura sia uniforme.
2) Cottura fino a 1450°C in modo da ottenere una parziale fusione,con il 20-25% di fase liquida.
3) Raffreddamento rapido del prodotto di cottura, serve per ottenere fasi metastabili a temperatura ambiente, vogliamo mantenere le proprietà degli ossidi che si sono formati durante il processo di cottura.
A T amb non ho energia necessaria per far andare avanti la reazione. Ottengo il clinker.
4) Aggiunta di gesso.
5) Macinazione finale con la finezza desiderata e ottengo il cemento.
Il cemento, dunque, è ottenuto dal prodotto delle materie prime, il clinker, con aggiunta di gesso.
Il cemento Portland è prodotto in impianto di miscelazione, trasportato al sito di costruzione, gettato in casseri, compattato per eliminare bolle d’aria e poi inizia la stagionatura.
I materiali di partenza vengono frantumati e macinati tipicamente nei mulini fino ad ottenere una polvere di dimensione di 90 µm, si vuole ottenere una miscela omogenea di composizione precisamente stabilita.
La miscela frantumata è caricata nella parte alta di un forno rotante (leggermente inclinato) e viene fatta avanzare longitudinalmente, nel suo avanzamento incontra T sempre più alte fino a raggiungere la T di picco, intorno al 1450°C (la T del bruciatore). L’aumento di T comporta l’avere trasformazioni all’interno del forno durante il passaggio.
I gas di combustione caldi percorrono il forno in senso inverso all’avanzamento del materiale ed escono a 300°C.
A 100°C ho perdita dell’acqua presente nelle materie prime, a 500°C ho la perdita dell’acqua di cristallizzazione legata dall’argilla, a 600 °C il calcare inizia a dissociarsi in calce e CO2 (decomposizione dei carbonati), a 900-1200°C ho formazione del silicato bicalcico (C2S), >1250°C formazione del silicato tricalcico (C3S) con reazione completa a 1450°C.
A 1250-1300°C ho una formazione di una fase liquida data dagli ossidi fondenti C3A e C4AF che facilitano il processo di omogeneizzazione che tiene insieme gli altri silicati e, avvolgendo le particelle solide, rende possibile velocità di reazione molto più elevate. La fase liquida deve essere circa il 25% del totale. Il C3S, una volta formato ad alta T e raffreddato bruscamente, può esistere in condizioni di metastabilità anche a bassa T perché la sua trasformazione nei due composti stabili (C2S e CaO) avviene con velocità trascurabile al di sotto di 700°C.
Il CLINKER è il prodotto di cottura delle materie prime. Sono delle sfere di dimensione variabile che hanno una composizione di 75-85% di silicati, 20-25% di alluminati che costituivano la fase fondente durante il processo di cottura + una serie di ossidi contenuti nelle materie prime di partenza.
COMPOSIZIONE: C3S alite, particelle scure e con contorni spigolosi, C2S belite, particelle chiare e arrotondate, C3A celite, particelle disperse nella matrice, C4AF fase ferrica che costituisce la matrice stessa.
Cemento portland: clinker + gesso (circa 5%, CaSO4*2H2O)
60-67% CaO, 17-25% SiO2,3-8% Al2O3,1-5% Fe2O3
Il gesso viene aggiunto come regolatore di presa negli impasti per il calcestruzzo, questo perché quando c’è la reazione di idratazione tra i costituenti del cemento ho gli alluminati che hanno una reazione molto rapida, ho dunque un forte sviluppo di calore e un tempo di presa troppo breve, che va a impedire il periodo di colata e di costipazione dell’impasto. Il gesso mette un freno all’idratazione degli alluminati.
I moduli ci dicono la composizione e le fasce entro cui devono essere compresi i vari ossidi all’interno del clinker e del cemento e ci dicono i rapporti tra fasi fondenti e fase solide.
La FINEZZA del cemento è molto importante, essa determina il processo di idratazione del cemento.
Tutte le reazioni che avvengono sono SUPERFICIALI quindi più sono piccole le particelle e più ho superficie esposta, se sono troppo grandi avrò cemento non reagito e dunque perdo materiale.
La finezza determina dunque la reattività del cemento (indurimento e grado di idratazione): le particelle con dimensioni >75 µm non si idratano mai completamente. Essa influenza anche la lavorabilità degli impasti, la quantità di gesso richiesta, la velocità di sviluppo di calore (ho reaz di idratazioni quindi reaz esotermiche, se ho particelle molto fini ho sviluppo di calore all’inizio), il costo del cemento (più è fine e più costa). Vogliamo che il cemento sia reattivo ma allo stesso tempo avere una particella estremamente fine (e dunque molto reattiva) può creare uno sviluppo rapido di calore enorme e questo può dare problemi. In un cemento moderno almeno il 90% in peso delle particelle ha dimensioni comprese tra 2 e 90 µm. Per definire la finezza delle particelle di cemento si ricorre a due grandezze: la distribuzione granulometrica e l’area superficiale specifica.
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA: fissata una certa dimensione delle particelle si ricava la percentuale cumulativa in massa delle particelle di dimensioni inferiori o superiori. La curva di distribuzione granulometrica assume in genere un andamento a S; tanto più la curva sarà una retta verticale quanto più le particelle saranno uguali tra di loro e tanto più è dispersa se le dimensione di particelle sono diverse. Il cemento a rapido indurimento ha una quantità di passante maggiore rispetto al cemento portland ordinario a pari dimensioni delle particelle.
Nel cemento a rapido indurimento abbiamo una dimensione più piccola, area sup più grande e maggiore reazione.
σBlaine=area totale della superficie esterna delle particelle riferita all’unità di massa o area superficiale specifica.
σ=superficie/massa=6/(ρ*L) [se particelle a forma cubica] → più è piccolo L, quindi più particella è fine, più σ aumenta.

Dimensione tipica del cemento portland tra 1 µm e 100 µm. Da 1 a 4 ho curve con dimensioni più grossi (da 1 mm in su), 6-7-8 si riferiscono a polveri, noi ci concentreremo sulla 8 in seguito ossia sulla microsilice. Area tipica di un Cemento Portland=250-550 m2/kg a seconda che la frazione fine sia più o meno abbondante.

Confronto dimensionale:
10 cm - 100 µm → aggregati
1 µm - 100 µm → cemento portland
0,001 µm – 0,1 nm → prodotti di idratazione delle polveri di cemento o dell’acqua
IDRATAZIONE DEL CEMENTO PORTLAND
Acqua + cemento  Pasta cementizia
La reazione di idratazione non è istantanea, ha bisogno di tempo affinché si ottenga un prodotto solido e che poi sviluppi le proprietà meccaniche.
All’inizio abbiamo un impasto plastico e lavorabile grazie all’acqua libera. Possiamo gettarlo nei contenitori dette casseforme per dare alla miscela una forma. Nel tempo abbiamo reazione tra acqua e il cemento, queste portano alla presa e alla formazione di strutture che fanno perdere la plasticità dell’impasto, non posso più dare una forma all’impasto. Man mano che al procedere dell’idratazione si ha una riduzione dell’acqua libera, l’impasto perde la sua plasticità e diventa sempre meno lavorabile (inizio presa), finché solidifica completamente (termine della presa).
Il processo di idratazione continua più lentamente per un periodo che può durare mesi o anni (indurimento), in questo periodo inizia a sviluppare proprietà meccaniche grazie all’avanzamento delle reazioni di idratazione.
Durante il periodo di indurimento andiamo a mantenere il getto sempre bagnato, nel momento in cui non ho più acqua il processo di indurimento si ferma.
Devo garantire la stagionatura o maturazione ossia l’insieme delle procedure di controllo della temperatura e dell’umidità adottate per promuovere l’idratazione del cemento affinché le reazioni possano procedere per sviluppare proprietà meccaniche.
Il cemento è costituito principalmente da silicati e alluminati, i loro processi di idratazione avvengono contemporaneamente e interferiscono fra loro; ho reazioni di cinetica differenti: per gli alluminati reazione molto veloce così come per l’alite mentre la belite è più lenta.
Otteniamo come prodotti di idratazione dai silicati il gel C-S-H e l’idrossido di calcio chiamato anche Portlandite mentre dagli alluminati invece abbiamo gli alluminati di calcio idrati.
Gli alluminati hanno un tempo di reazione veloce, reagendo immediatamente con l’acqua sono importanti nel definire il tempo di presa. Se io non andassi a rallentare la loro reazione l’impasto perderebbe la sua lavorabilità, per questo vado ad aggiungere il gesso al clinker, la sua aggiunta rallenta l’idratazione degli alluminati. La % di gesso da mettere dipende dalla quantità di alluminati che vi sono all’interno. Il gesso funge da regolatore di presa.
Gli alluminati non portano un contributo sensibile alla resistenza meccanica finale.
Esatto contrario dei silicati, essi reagiscono in modo più lento e danno un contributo più graduale nel tempo conferendo alla fine proprietà meccaniche. La proprietà meccanica è influenzata molto dal gel CSH.
L’alluminato tricalcico reagisce per primo, per ultimo abbiamo il silicato bicalcico.
Il contributo alla resistenza meccanica sarà più elevato all’inizio nel caso degli alluminati e molto scarso alla fine e invece tenderà ad aumentare per il C2S e C3S, che danno un contributo maggiore nell’indurimento rispetto alla presa. Sono tutte reazione esotermiche quindi si sviluppa calore.
In assenza di gesso la reazione del C3A con l’acqua è immediata e produce idrati cristallini che tra di loro si iniziano ad impacchettare e quindi l’impasto perde la sua plasticità. Se invece vado ad aggiungere i solfati (gesso è solfato di calcio), la reazione porta all’ettringite (trisolfato) che successivamente tende a formarsi in monosolfato.
L’ettringite ricopre rapidamente i grani di cemento che stanno reagendo e quindi ne rallenta la velocità di idratazione.
CASISTICHE IDRATAZIONE ALLUMINATI
Le casistiche si differenziano in base al contenuto alto o basso degli alluminati e della quantità di gesso.
I primi due casi sono analoghi, ho rapporti uguali quindi il tempo di presa dura 1-4 ore, abbiamo processi di presa normale.
Caso 3: se abbiamo un elevata quantità di alluminati ma bassa di solfati abbiamo presa rapida, i solfati non sono sufficienti da ricoprire gli alluminati. L’ettringite non riesce a ostacolare in maniera completa e il processo di presa avviene in tempi troppo brevi (10-45 min).
Caso 4 è reazione istantanea, mancano solfati e nel caso 5 abbiamo un caso di falsa presa, alta quantità di solfati (sono in eccesso), molto più alta di quella degli alluminati, si formano cristalli di gesso che tengono uniti le particelle ma non sono prodotti idrati, che andando a mescolare si spezzano. Caso 4 e 5 non si verificano mai.
IDRATAZIONE DEI SILICATI
Formano gel CSH, responsabile della resistenza meccanica finale, e portlandite.
Il gel CSH a una composizione media C3S2H3, presenta una struttura mal definita e costituita da particelle solide di forma lamellare impacchettate tra di loro, tra queste lamelle rimangono delle porosità ma queste non vanno a impattare sulla resistenza meccanica e sulla durabilità in quanto i pori sono molto piccoli, delle dimensioni del nanometro. Sono i macro-pori che influenzano la resistenza meccanica e l’avanzamento delle specie aggressive.
Le lamelle piccole sviluppano forze di van der Walls molto elevate tra di loro.
Il gel costituisce l’80% del volume e il 50% in peso della massa.
Se analizziamo le idratazioni singole dei silicati noto che il silicato tricalcico reagisce più velocemente però forma meno gel C-S-H e più portlandite, mentre il C2S è più lento ma forma più gel.
La portlandite, ossia cristalli esagonali di idrossido di calcio di dimensioni maggiori del gel CSH, conferisce un pH alcalino (>12.5) all’acqua che rimane nei pori della struttura, fondamentale nel processo di durabilità.
Il fatto che sia alcalino da una protezione in più rispetto alla corrosione.
Questi cristalli sono soggetti a frattura a causa del debole legame tra gli stati che li costituiscono.
Subito dopo la dispersione del cemento in acqua alla superficie delle particelle di cemento si forma una pellicola di ettringite con cui rallento la fase d’idratazione, do la forma e nel frattempo l’ettringite diventa permeabile e quindi iniziano le reazioni di idratazione.
I prodotti di idratazione vanno via via occupando gli spazi tra le particelle di cemento, inizialmente occupati dall’acqua e producono una diminuzione di porosità e un aumento della resistenza meccanica della massa.
La resistenza meccanica della pasta cementizia si manifesta a solidificazione avvenuta e da questo momento cresce, prima velocemente e poi sempre più lentamente (velocità di reazione non è costante, diminuisce nel tempo) in quanto il CSH che si deposita sui grani di cemento ostacola il processo di diffusione dell’acqua verso il nucleo non ancora idratato.
All’aumentare del rapporto a/c la porosità cresce e ho meno proprietà di resistenza meccanica (più acqua ho e più particelle ho disperse nell’acqua e quindi quando queste si idratano avrò porosità maggiore).
Se l’acqua se ne va per climi caldi l’idratazione si blocca. Bisogna mantenere la presenza di acqua innaffiando il getto oppure utilizzando teli di plastica che consentono al di sotto un’elevata umidità relativa evitando processi di evaporazione. Con la presa abbiamo indurimento del materiale ma dato che non ha ancora sviluppato le proprietà meccaniche non può subire carichi.
Esistono degli standard che consentono di determinare delle proprietà utilizzando apparecchiature standardizzate.
La presa viene determinata in base alla profondità di una penetrazione di un ago.
A 28 giorni ottengo una resistenza meccanica dovuta principalmente alla presenza del C3S, il C2S ha invece una cinetica più lenta, nel momento in cui interviene, dopo i 28 giorni, dà un contributo alla resistenza paragonabile a quella del C3S.
Dopo 3-7 giorni abbiamo il 30-60% della resistenza meccanica, dopo i 28 giorni abbiamo la resistenza di riferimento ma dopo questi 28 giorni la resistenza può aumentare anche del 20%.
All’aumentare della T diminuisce il tempo di presa.
Il calore di idratazione del cemento (valore tipico 380-500 J/g ) è la media pesata dei calori di idratazione dei singoli componenti. Quello massimo è dato dal C3A, non vogliamo avere uno sviluppo di calore eccessivo e dunque dobbiamo rallentarlo con l’ettringite, molto più bassi sono i calori degli altri costituenti.
Quello minimo è del C2S, che tende a svilupparsi lentamente. Il 50% del calore è sviluppato nei primi 3 giorni, ¾ nella prima settimana e 90% in 3 mesi. La bassa conducibilità termica del calcestruzzo fa sì che il calore possa essere smaltito nell’ambiente, senza dar luogo a forti gradienti termici, solo nel caso di sezioni relativamente sottili.
Nel caso di grosso spessore ho il rischio che insorgano gradienti termici tra parti interne e esterne, questo fa sì che nascano fenomeni di fessurazione (quando una parte tende a dilatarsi e un’altra un po’ di meno abbiamo sforzi di trazione, quella che si dilata di meno è costretta a dilatarsi → basta l’insorgere di piccoli sforzi di trazione per far sì che ci sia la fessurazione).
L’ettringite ha una duplice funzionalità: tecnologica per il tempo di presa e serve a sviluppare meno calore.
Grafico sviluppo del calore di idratazione: valle in corrispondenza della quale l’ettringite si forma e quindi blocca/rallenta le idratazioni poi l’ettringite diventa permeabile e curva si rialza.
PASTA DI CEMENTO IDRATATA
È una struttura porosa con tre tipologie di pori:
1. Pori del gel C-S-H: sono molto piccoli, circa il 30% del volume del gel, sono così piccoli che non influenzano le proprietà meccaniche e la durabilità.
   Pori troppo piccoli affinché fenomeni diffusivi diventino importanti. Ordine di qualche nanometro.
2. Pori capillari: sono costituiti dallo spazio non riempito dai componenti solidi della pasta idratata, si dividono in macro-pori (> 50 nm) e micro-pori (<50 nm). Ordine dei 50-100 nanometri. All’aumentare a/c aumenta il volume dei pori capillari e la loro dimensione. All’aumentare della stagionatura, la porosità diminuisce.
   Il poro capillare è quello che rimane a vallo dell’idratazione del gel C-S-H.
3. Vuoti dovuti a cattivo costipamento o inglobamento d’aria. Ordine del mm, sono macro-porosità.
Nei climi freddi è possibile introdurre additivi areanti all’impasto del calcestruzzo, hanno lo scopo di formare una dispersione uniforme di bollicine d’aria, di vuoti, che servono per aumentare la resistenza al gelo/disgelo.
L’acqua racchiusa nei pori può diventare ghiaccio, il ghiaccio può provocare sforzo di trazione all’interno con rischio di fessurazione, in presenza di una distribuzione omogenea di vuoti l’acqua tenderà a muoversi all’interno dei pori, che essendo così distribuiti sono anche collegati, la resistenza meccanica diminuirà.
Porosità: volume di spazio non occupato dai componenti solidi prodotti dall’idratazione. Influenza le proprietà meccaniche e la durabilità. I pori possono essere riempiti di aria o acqua.
Permeabilità: proprietà di un materiale di consentire l’ingresso lasciandosi attraversare da sostanze liquide o gassose di un agente aggressivo, come cloruri o sali antigelo o CO2, attraverso i pori.
La permeabilità dipende dalla porosità ma anche dall’interconnessione tra i pori.
Calcolo della porosità capillare: ragioniamo a V=cost, reagenti: acqua e cemento, vengono miscelati secondo un opportuno rapporto di massa, le reazioni di idratazione procedono e a struttura indurita troviamo: prodotti di idratazione, pori capillari e cemento non reagito.
Possiamo distinguere i pori capillari in quelli pieni di acqua e quelli pieni di aria. Per formule vedi formulario.
All’aumentare della porosità aumenta la permeabilità e diminuisce la resistenza.
La porosità capillare diminuisce al crescere del grado di idratazione e al diminuire del rapporto a/c.
La permeabilità dipende solo da macro-pori, nei micro-pori il movimento di specie aggressive è fortemente ostacolato ed è importante la segmentazione della porosità (macropori non comunicanti).
Per ridurre la permeabilità si può intervenire su: a/c e tempo di stagionatura (che determina h)
L’acqua nei pori è alcalina (pH 13), riusciamo a garantire protezione ai ferri, acciai ecc che andremo ad introdurre nel calcestruzzo. L’acqua nei macropori può essere considerata libera dalle forze superficiali, la sua evaporazione avviene solo quando si scende a umidità molto basse e ha luogo senza che l’impasto subisca fenomeni di ritiro.
Nei micropori invece l’acqua risulta legata da forze di tensione superficiale per cui l’evaporazione produce effetti di ritiro. La presenza di pori pieni d’acqua influenza il trasporto delle specie gassose e ioniche.
CEMENTI DI MISCELA
Si ottengono per macinazione del clinker di cemento Portland con materiale pozzolanico e/o loppa d’altoforno granulata. Si riduce il consumo di materie prime perché il materiale pozzolanico e la loppa d’altoforno sono spesso sottoprodotti di altre reazioni, li introduco all’interno dell’industria del cemento.
Otteniamo cementi con frazioni di vuoto più bassi rispetto al classico cemento Portland, abbiamo benefici riguardo alla durabilità.
Aggiunta pozzolanica tipicamente <35% mentre loppa d’altoforno 30-85%.
AGGIUNTE POZZOLANICHE
Materiali con struttura silicea (elevata presenza di SiO2) amorfa (vetrosa) e porosa, ha una grande area superficiale. Possono contenere allumina ma hanno un tenore ridotto di calce. Non ha proprietà leganti quindi non possiamo utilizzare solo lei però possiamo miscelarla al cemento Portland , esso ci consente di ottenere la calce Ca(OH)2 dalla sua idratazione, questa poi reagisce con la pozzolana per dare il CSH. Il prodotto finale contiene meno calce e un maggiore contenuto di silicati, ha un pH leggermente più basso del Portland.
I materiali pozzolanici sono:
1) Pozzolana naturale: roccia sedimentaria di origine vulcanica, struttura silicea amorfa e porosa.
2) Ceneri volanti: sono un sottoprodotto delle centrali termoelettriche a carbone, le polveri che risultano dal processo di combustione sono sottoposti a un raffreddamento brusco per cui presentano una struttura vetrosa e reattiva, sono molto fini (area sup 300-600 m2/kg).
3) Fumo di silice o micro-silice: è un sottoprodotto dell’industria di produzione al forno elettrico del silicio o delle leghe ferro-silicio, area sup 13000- 30000 m2/kg, sono particelle estremamente sottili, hanno una funzione di riempimento, vanno a mettersi in tutti quei pori dove il cemento non potrebbe andare perché troppo grosso (effetto filler).
LOPPA D’ALTOFORNO
È ottenuta per raffreddamento brusco della scoria della ghisa (lega ferro-carbonio con alto contenuto di C), è composta da ossidi simili a quelli presenti nel clinker (CaO, SiO2 e Al2O3). È in granuli porosi a struttura vetrosa.
La loppa ha proprietà idrauliche latenti, ha bisogno di attivatori come idrossidi di Na e K, calce, gesso e alcali per sviluppare le proprietà meccaniche. Maggiore presenza di Ca2+.
Con la loppa ho un ritardo iniziale nello sviluppo delle resistenze meccaniche però dopo compensano.
Proprietà cementi di miscela:
Sono sostenibili e con buone prestazioni, sono cementi pigri e infatti hanno bisogno di attivatori.
Hanno una riduzione di frazione di vuoto (o porosità capillare) che porta a una maggiore resistenza alla penetrazione degli agenti aggressivi in particolare dei cloruri e dei solfati.
Ho riduzione del contenuto di alcali e di Ca(OH)2 quindi sviluppano un'alcalinità leggermente più bassa del Portland, ho comunque compatibilità con armature, la riduzione del pH non compromette infatti la passivazione delle armature. Ho tempi di maturazione molto lunghi, l’idratazione è più lenta e ho anche sviluppo più lento della resistenza meccanica e del calore di idratazione.
I cementi pozzolanici hanno maggiore resistenza all’attacco solfatico (meccanismo di degrado del calcestruzzo in cui ho reazione tra i solfati presenti nell’ambiente e la calce, ho prodotti espansivi all’interno del calcestruzzo e maggiore possibilità di fessurazione) e sono i migliori in presenza di cloruri. Bisogna stare attenti alla stagionatura perché sviluppa lentamente le resistenze meccaniche. Resiste anche alla reazione alcali-aggregati, minore contenuto alcalino (minore pH) e quindi reazione meno rigorosa. Ho minimo calore di idratazione e quindi minore ritiro plastico.
I cementi d’altoforno resistono ai solfati quasi come i pozzolanici.
Questi cementi di miscela sono in genere da preferire al Portland in climi caldi e per strutture marine perché presentano un’impervietà alla penetrazione dei cloruri e una resistenza ai solfati migliori di quelle ottenibili con il Portland.
NORMATIVA
Cementi che possiamo trovare sul mercato in base alle normative: UNI EN 197-1, prevede 5 tipi di cemento, definisce e specifica 27 distinti prodotti di cementi comuni e introduce 6 classi di resistenza.
5 tipi di cemento:
1) Cemento Portland con una percentuale di clinker pari ad almeno il 95% (+ 5% del gesso)
2) Cemento Portland con clinker di almeno il 65% + aggiunte: loppa d’altoforno (S), fumi di silice (D), pozzolana (P=naturale, Q=calcinata), ceneri volanti (V=silicee, W=calcaree), scisto calcinato (T), calcare (L e LL) e composito.
Ci sono dunque 7 sottotipi all’interno del cemento di tipo 2.
A=6-20% e B=21-35% sono sottotipi che si differenziano in base alla percentuale dell’aggiunta.
3) Cemento d’altoforno con elevata percentuale di loppa d’altoforno (S) dal 36 al 95%, sono previsti 3 sottotipi A=36-65%, B=66-80% e C=81-95% (riferiti alla loppa).
4) Cemento pozzolanico con materiale pozzolanico (P e Q) dall’11 al 55%, previsti 2 sottotipi A=11-35% e B=36-55%.
5) Cemento composito ottenuto per simultanea aggiunta di clinker di cemento Portland (20-64%), di loppa d’altoforno (18-50%) e di materiale pozzolanico (18-50%), sono previsti 2 sottotipi: A=18-30%, B=31-50%.
Nei diversi cementi è ammesso un contenuto di costituenti secondari (filler o altri materiali) non superiore al 5%.
Filler → materiali inorganici naturali o artificiali che migliorano le proprietà del cemento, come la lavorabilità o la ritenzione d’acqua; possono essere inerti o avere proprietà leggermente idrauliche, latenti o pozzolaniche.
Distinguiamo cementi Portland con aggiunte (categoria 2) dai cementi di miscela 3, 4 e 5 in cui le aggiunte hanno un tenore molto elevato all’interno del cemento. Es. II/A-T.
Il cemento più diffuso è il cemento Portland con aggiunte (tipo 2) e dopodiché c’è il cemento di tipo 1.
Tra quelli di tipo due il più diffuso è quello con il calcare (sostanzialmente cemento Portland in cui le aggiunte non vanno a stravolgere il suo funzionamento, cosa che invece ho quando aggiungo gli altri materiali).
DESIGNAZIONE DEI CEMENTI: CEM + tipo (in numero romano) + classe di resistenza
Classe: valori di resistenza minima che devono avere i cementi ottenuti con un rapporto a/c=0,5 e sabbia/c=3; malte di cemento che dopo l’indurimento vengono sottoposte alla prova di resistenza meccanica e in questo modo si comprende in che categoria ricade il cemento stesso.
Consideriamo resistenza a compressione, iniziale a 2 e a 7 giorni e resistenza a 28 giorni, e poi viene considerata anche il tempo di inizio presa e l’espansione.
Abbiamo: 32,5 – 32,5 R– 42,5 - 42,5 R – 52,5 - 52,5 R
R sta per indicare indurimento rapido → rapido sviluppo di resistenza, è un cemento che già a due giorni consente di avere una maggiore resistenza iniziale. Non dobbiamo MAI considerare solo la resistenza a 28 giorni, dobbiamo considerare anche quella di 2 giorni. Es. CEM IV/A 42,5.
Attualmente la ricerca è mirata all’individuazione di leganti alternativi, si parla molto di geo-polimeri che richiedono reazioni di idratazione differenti a quelli che sono i cementi Portland. I cementi di miscela sono molto utili ma non risolvono il problema dell’impatto ambientale. Devo garantire anche l’alcalinità che ne se consente l’utilizzo di massa e garantire anche la resistenza meccanica.
Per ridurre permeabilità e quindi rafforzare scudo difensivo posso usare rivestimenti al calcestruzzo (spesso delle malte come il mapelastic, malta addizionata con polimeri), per avere poca permeabilità o usando inibitori di corrosione, spesso questi metodi non sono efficaci.
L’industria cementiera è sempre alla ricerca di fonti energetiche alternative in grado di sostituire quelle non rinnovabili e di ridurre al tempo stesso le emissioni di CO2.
COSTITUENTI DEL CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo è un materiale composito ottenuto miscelando, secondo rapporti opportuni, cemento, acqua e aggregati (+ eventuali additivi).
Cemento e acqua formano la pasta cementizia che fa da collante e che miscelata con aggregati fanno il calcestruzzo.
Gli aggregati vengono chiamati inerti se hanno solo una funzione riempitiva e non interagiscono intervenendo all’interno delle reazioni di idratazione.
Il calcestruzzo ha una buona resistenza meccanica a compressione, è resistente all’acqua e agli agenti atmosferici, può essere rinforzato con barre d’acciaio che migliorano la resistenza a trazione, è facile da produrre e da mettere in opera anche in forme complesse, ha un basso costo e parte da materie prime facilmente reperibili.
È un materiale che consente di ottenere un mix di proprietà e avendo una buona compatibilità con l’acciaio riesce ad essere un materiale molto utilizzato.
Senza contare la posa d’opera il calcestruzzo ordinario ha un costo di 100-150 euro/m3.
Ci interessano sia le caratteristiche del calcestruzzo fresco in particolare la lavorabilità cioè l’attitudine ad essere impastato, trasportato, posto in opera e rifinito, sia le proprietà allo stato indurito come resistenza meccanica, deformabilità e durabilità.
Materiale composito costituto da acqua, cemento, additivi, aggregati (sabbia, fini e grossolani).
AGGREGATI
Sostanze minerali naturali e/o artificiali e/o di riciclo, frantumate e/o non frantumate, con particelle di dimensioni e forme adatte alla produzione del calcestruzzo. Occupano il 60-85% in volume → riempiono il più possibile lo spazio in modo da ridurre la pasta cementizia e quindi il costo del calcestruzzo ma anche il calore d’idratazione.
Gli aggregati aumentano la stabilità dimensionale opponendosi al ritiro della pasta e riducendo le conseguenti fessurazioni. Determinano proprietà del calcestruzzo indurito come ad esempio resistenza meccanica, resistenza all’abrasione, isolamento termico e durabilità, e di quello fresco come ad esempio la lavorabilità.
Dimensione: gli aggregati possono essere fini come la sabbia o grossi rispettivamente se passano o non passano per almeno il 95% a un vaglio con maglie di apertura 4 mm.
Forma: influenza la lavorabilità; la forma arrotondata permette di avere una certa lavorabilità impiegando meno acqua (a pari volume richiede meno acqua rispetto a un aggregato frantumato perché ho meno superficie esposta). Influenza anche il grado di riempimento del volume, massimo con aggregati tendenti alla sfera.
Se consideriamo gli aggregati frantumati è vero che richiedono più acqua però di contro, avendo tanta superficie, abbiamo più punti di ancoraggio con la pasta cementizia e dunque miglior adesione (soprattutto con aggregati angolari). Gli elementi piatti ostacolano le fuoriuscite di bolle d’aria e bloccano l’acqua di bleeding.
Superficie: la tessitura può essere vetrosa, liscia, cristallina, porosa e rugosa.
Più è rugosa e più migliora zona di transizione (zona interfacciale tra aggregato e pasta cementizia), aumenta l’adesione alla pasta di cemento ma cresce la quantità d’acqua richiesta (maggiore rapporto a/c) per avere un impasto di pari lavorabilità e dunque la pasta cementizia risulta più porosa.
CARATTERISTICHE MECCANICHE:
La Rc, resistenza all’urto, durezza, resistenza all’abrasione e il modulo elastico dipendono dalla porosità del materiale. Queste caratteristiche influenzano poco il comportamento meccanico del calcestruzzo perché la resistenza dell’aggregato è maggiore di quella della pasta di cemento e della zona di transizione.
La Rc degli aggregati viene valutata con prove su cubetti di calcestruzzo.
Diverse caratteristiche fisiche dell’aggregato sono importanti nel definire le proprietà del calcestruzzo, quali:
Umidità: contenuto % di acqua rispetto alla massa secca dell’aggregato, è importante che l’aggregato abbia caratteristiche di umidità note nel momento del suo utilizzo.
L’aggregato può essere: asciutto o insaturo, non ha acqua al suo interno oppure c’è un po’ di acqua ma alcuni dei pori dell’aggregato sono vuoti, bagnato, pieno di acqua e anche la superficie bagnata, è come se fosse sovrasaturo di acqua e infine saturo a superficie asciutta (ssa),quando i suoi pori sono completamente pieni d’acqua e la superficie è asciutta. Nel momento in cui aggregato viene introdotto nella pasta cementizia l’aggregato tenderà alle condizioni ssa, a prescindere dalle sue condizioni iniziali.
L’umidità del calcestruzzo è importante perché mi va a cambiare la percentuale di acqua effettivamente libera all’interno della miscela (dipendente dunque dalla natura dell’aggregato che può o prendere acqua o cederla).
L’acqua libera è quella che rimane dopo che l’aggregato si porta a condizione ssa.
L’assorbimento è inteso come il contenuto di acqua in percentuale rispetto alla massa secca dell’aggregato che individua la condizione ssa, è importante da conoscere per il dosaggio di acqua in miscela (se so che aggregato prende acqua, ne avrò meno disponibile). Dipende dalla natura dell’aggregato e dalla sua porosità.
Densità: rapporto tra massa e volume dell’aggregato. Distinguiamo tra densità assoluta che è la massa per unità di volume di ogni particella in assenza di pori e densità apparente, massa per unità di volume di ogni particella, pori compresi. Avremo aggregati leggeri, normali e pesanti.
Abbiamo anche la densità in mucchio ossia la massa contenuta in un volume unitario di materiale nello stato in cui si trova prima dell’impiego (volume particelle + volume dei vuoti tra le particelle).
Aggregati naturali:
1. Rocce ignee o eruttive: derivate dal raffreddamento del magma fuso, la struttura dipende dalla velocità di raffreddamento, se rapidissima abbiamo struttura vetrosa o parzialmente cristallina. Es graniti, basalti.
2. Sedimentarie: si formano in seguito alla sedimentazione, spesso su fondali marini, di sostanze varie in seguito al trasporto e all’accumulo per azione ambientale. I materiali si consolidano nel tempo formando sedimenti più o meno compatti in genere stratificati. Es calcare, dolomiti.
3. Metamorfiche: derivanti da trasformazione di rocce sedimentarie e ignee a seguito di variazioni di P e T.
   Es quarzo.
Per il confezionamento del calcestruzzo usiamo rocce ignee e metamorfiche perché dure e compatte.
ASSORTIMENTO GRANULOMETRICO OTTIMALE:
1) Garantire il minimo volume di vuoti tra gli aggregati (massima densità) per minimizzare l’uso di cemento → massima compattazione.
2) Garantire massima lavorabilità del calcestruzzo fresco → siamo interessati alla scorrevolezza.
3) Minima segregazione (separazione all’interno dell’impasto del calcestruzzo degli aggregati in quanto quelli più pesanti tendono ad andare in fondo alla miscela) dell’impasto.
→Occorre raggiungere un compromesso fra le varie esigenze per ottenere la distribuzione granulometrica ottimale
Scelta della distribuzione granulometrica:
La distribuzione granulometrica degli aggregati viene determinata per vagliatura suddividendoli in frazione.
I dati vengono rappresentati in curve che riportano in funzione dell’apertura delle maglie del vaglio la percentuale di aggregato in esso trattenuto (curva granulometrica dei trattenuti) oppure la percentuale di aggregato che riesce a passare (curva granulometrica dei passanti cumulativi).
In ogni caso, la distribuzione geometrica ottimale, cioè quella che riesce a mediare tra le varie esigenze, dipende dal tipo di getto, dai mezzi di costipazione e dalla distribuzione granulometrica dei diversi tipi di aggregato.
Due approcci:
1. CURVA DI FULLER – massima densità
   Fornisce l’assortimento con la minima % di vuoti tra le particelle di aggregato, dipende dalla forma delle particelle. Se supponiamo di avere particelle sferiche di uguali dimensioni, quando vengono disposte nel modo più compatto, riempono il 74% dello spazio; nel restante 26% di spazio vuoto è possibile disporre delle sfere di dimensioni minori → la frazione di vuoti diminuisce → con aggregati di dimensioni diverse andiamo ad occupare meglio lo spazio.
   La curva è utilizzabile anche se gli aggregati non sono sferici.
   All’aumentare della Dmax diminuisce la % dell’aggregato fine.
2. CURVA DI BOLOMEY – massima lavorabilità
   Un assortimento che dà il minimo volume dei vuoti non porta a impasti di lavorabilità ottimale.
   Le condizioni di scorrimento migliorano con miscele più ricche di frazioni fini che lubrificano lo scorrimento delle frazioni più grosse. Questa distribuzione per avere un maggior contenuto di fini tiene conto, attraverso il parametro A, anche della lavorabilità richiesta e della natura dell’aggregato.
CRITERIO MASSIMA SCORREVOLEZZA:
La scorrevolezza del calcestruzzo fresco dipende non solo dalla quantità di acqua e eventuali additivi, ma anche dalla distribuzione di aggregati. Ciò significa che non solo la pasta cementizia deve presentare una adeguata fluidità ma anche l’aggregato nel suo insieme, se sottoposto ad agitazione, deve opporre la minima resistenza alla deformazione.
Sistema espansivo: un sistema particolato che per scorrere ha bisogno di espandersi.
Caso 1: sfere rigide tutte uguali (monomodale)
Lo scorrimento di un piano rispetto all’altro implica un aumento di volume, un’espansione di circa il 13%.
Affinché il piano superiore scorri sul piano inferiore ha bisogno di elevata energia esterna.
La scorrevolezza di un sistema di particelle dipende dalla forma e dalla dimensione delle stesse.
La capacità di scorrere di una miscela fluida di particelle sferiche dipende dal n° di piani attivi, ciò il n° di piani di scorrimento in grado di sollevarsi e scorrere. Scorrevolezza dipende da capacità di piani adiacenti di muoversi uno rispetto all’altro. Le particelle fini hanno maggiore capacità di scorrimento proprio perché per unità di volume hanno più piani scorrevoli. Questo considerando sempre un sistema monomodale.
Caso 2: sfere rigide con due diametri (bimodale)
È un sistema meno espansivo perché non è più necessaria l’espansione delle sfere grandi in quanto già distanziate dalle sfere piccole. I piani di scorrimento dovranno attivarsi sulle sfere piccole, le quali hanno funzione lubrificante per le sfere più grandi.
Dimensione massima dell’aggregato:
Il suo aumento comporta vantaggi perché implica una diminuzione della superficie degli aggregati e quindi una diminuzione del fabbisogno d’acqua.
Quattro regole, legate a vincoli geometrici:
Dmax < ¼ della dimensione minima della struttura.
Dmax < 1/3 dello spessore del copri-ferro (dipende dal tipo di ambiente che abbiamo perché è una protezione dell’armatura).
Dmax < 1/3 del tubo di pompaggio.
Dmax < interasse armature – 5 mm.
SOSTANZE INDESIDERATE
Tutto quel che può andare ad impattare negativamente sulle proprietà del calcestruzzo come particelle molto fini (argille, limo, polveri) che possono depositarsi sugli aggregati riducendo l’adesione con la pasta cementizia oppure aggregati meccanicamente deboli (carbone, mica) che possono diminuire la resistenza a compressione.
Le sostanze organiche possono poi rallentare l’idratazione, aumentare i tempi di presa e far diminuire la resistenza meccanica. SiO2, CaO e MgO possono reagire con gli alcali presenti nella soluzione dei pori formando prodotti espansivi. Non deve avere all’interno sali, solfati e cloruri, banditi sia dall’acqua che dagli aggregati, perché possono reagire con la pasta cementizia creando fessurazioni o causare problemi alle armature.
La qualità dell’acqua poi è importante perché i sali o le impurezze che può contenere possono interferire con i processi di presa e indurimento, influenzando negativamente la resistenza meccanica finale.
L’acqua deve rispettare un contenuto salino, quella di mare non viene mai utilizzata per i calcestruzzi armati a causa della presenza di cloruri, che portano ad un effetto indesiderato di corrosione delle armature.
ADDITIVI
L’utilizzo di additivi di per sé non è obbligatorio ma è molto comune perché consentono di avere dei vantaggi che in assenza non si potrebbero ottenere. Ci sono tantissimi additivi, questi da un lato possono aiutarci per migliorare determinate proprietà ma allo stesso tempo possono rovinarcene altre.
Ci sono gli additivi: fluidificanti e super-fluidificanti (scopo di rendere più lavorabile l’impasto), aeranti (per introdurre bolle d’aria nel calcestruzzo), acceleranti (accelerano tempo di presa), ritardanti (utilizzati in climi in cui l’idratazione avverrebbe troppo velocemente), coloranti, inibitori di corrosione e antigelo.
FLUIDIFICANTI:I fluidificanti sono macromolecole organiche, caratterizzate da gruppi idrofili e idrofobi, il gruppo idrofobo tende ad assorbirsi sulla superficie del cemento e quello idrofilo nell’acqua.
Sono sostanze che esercitano un’azione disperdente sui granuli di cemento.
Riducono il rapporto a/c indicativamente del 5% e vengono aggiunti fino ad un massimo di 2-3% rispetto al peso di cemento. Il fluidificante viene inserito e valutato attraverso un contributo fittizio, il fluidificante mi consente di migliorare la lavorabilità come se andassi a introdurre acqua pari a X%.
Vengono utilizzati con i seguenti 3 scopi:
• Ridurre contenuto d’acqua e quindi aumentare la resistenza meccanica finale a pari lavorabilità e contenuto di cemento. Utilizzo il fluidificante per compensare la diminuzione di acqua.
• Aumentare la lavorabilità a pari a/c (pari resistenza meccanica). Se non utilizzassi l’additivo avrei meno lavorabilità. • Risparmiare cemento a pari lavorabilità e resistenza meccanica. Utilizzo meno cemento e meno acqua mantenendo stesso rapporto a/c, la presenza del fluidificante sopperisce alla minor quantità di acqua mantenendo la stessa lavorabilità.
I super-fluidificanti riducono il rapporto a/c fino al 20-30%.
AERANTI: sono liquidi tensioattivi→ formano micro-bolle d’aria che vengono attratte dal cemento per carica elettrostatica. Servono a migliorare la resistenza al gelo, vanno utilizzati in climi molto freddi perché l’acqua nei pori diventa ghiaccio e questo avendo un maggior volume rispetto all’acqua forma degli sforzi di trazione e quindi c’è il rischio di fessurazione. Introducono il 4-8% di aria inglobata in bolle con 50 < D < 250 µm.
Riducono la pressione idraulica all’interno, l’acqua congelando viene infatti spinta nei vuoti circostanti diminuendo la pressione locale. Pressione bassa → sforzi bassi → migliore resistenza alla fessurazione.
Gli additivi riducono la resistenza meccanica e migliorano la lavorabilità e migliorano la resistenza al gelo.
ACCELERANTI: accelerano il processo di indurimento aumentando la velocità di idratazione dei silicati, riducono così i tempi di stagionatura ma consentono resistenze meccaniche iniziali più elevate; in passato erano dei cloruri e dunque poi bisognava affrontare il loro problema ossia degrado del calcestruzzo. Utilizzati nei climi freddi.
RITARDANTI: riducono velocità di idratazione del cemento e quindi aumentano i tempi di presa e indurimento.
Climi caldi.
TERMINOLOGIA:
Pasta di cemento: materiale ottenuto dalla miscelazione di acqua, cemento ed eventuali additivi.
La boiacca è una pasta di cemento più fluida (rapporto a/c > 0,5).
Malta: materiale ottenuto dalla miscelazione di cemento, acqua e sabbia.
Calcestruzzo: materiale ottenuto dalla miscelazione della pasta di cemento con materiali lapidei (sabbia, ghiaia, pietrisco).
Calcestruzzo armato: costituito da calcestruzzo e da armature d’acciaio. Calcestruzzo e acciaio formano un materiale composito in cui entrambi reagiscono congiuntamente alle sollecitazioni meccaniche.
CALCESTRUZZO FRESCO
Deve essere facile da produrre, trasportare, porre in opera, costipare e non deve segregare (→ separare i componenti del conglomerato cementizio costituenti la miscela come acqua, cemento e aggregati).
Deve essere fluido, scorrevole cioè deve essere in grado di muoversi facilmente sotto l’azione di una forza, deve avere la capacità di coesione (resistenza alla segregazione e quindi una scarsa attitudine a dar luogo alla separazione degli aggregati grossi da quelli fini) e compattabilità (→ capacità di consentire una facile rimozione dei vuoti).
In seguito alla miscelazione ha consistenza plastica, e con il procedere delle reazioni di idratazione indurisce fino a raggiungere le resistenze che le sono proprie.
Quando un fluido è soggetto ad una forza tangenziale (τ) tende a scorrere con una velocità di scorrimento (D).
La viscosità η [Paꞏs] ci dà un’indicazione della capacità di scorrimento di un fluido sotto l’azione di forze di taglio.
La velocità di scorrimento di un fluido sarà tanto più grande quanto sarà più viscoso (τ=η*D).
Per fluidi newtoniani abbiamo un andamento lineare, più grande è la pendenza e più bassa è la viscosità.
La viscosità del fluido newtoniano risulta indipendente dallo sforzo applicato; nel caso dei fluidi dilatanti (o espansivi) invece c’è dipendenza. Il fluido scorre facilmente (bassa viscosità) quando la velocità di scorrimento è bassa mentre scorre poco quando è elevata, es. sospensione di sabbia in acqua.
Di contro abbiamo fluidi pseudoplastici (es. vernice): comportamento opposto al fluido dilatante.
A basse sollecitazioni abbiamo alta viscosità mentre ad alte sollecitazioni abbiamo basse viscosità.
All’aumentare della velocità di deformazione il fluido diventa meno viscoso.
L’ultimo comportamento è dato dal fluido plastico o di Bingham, caso del calcestruzzo, si basa su una proporzionalità tra velocità di scorrimento e sforzo. Lo scorrimento avviene solo se lo sforzo tangenziale applicato supera un valore τ0 detto soglia di scorrimento; se lo sforzo applicato poi supera anche il valore τB detto soglia di Bingham, la relazione tra τ e η diventa lineare e quindi abbiamo un comportamento di tipo newtoniano (viscosità costante e plastica).
C’è un transitorio nella zona di raccordo tra i due comportamenti.
τ=τB+ η*D Per il calcestruzzo: 200 < τB < 5000 [Pa] e η compreso tra 5 e 800 Paꞏs
LAVORABILITÀ:
È la capacità del calcestruzzo fresco di fluire all’interno delle casseforme (mobilità) e di costiparsi (compattabilità).
Più il fluido ha una viscosità bassa e più il ricoprimento di volume sarà migliore, le casseforme hanno all’interno delle gabbie di armatura e l’aderenza tra calcestruzzo e l’armatura deve essere ottima. Il calcestruzzo deve poter penetrare in tutti gli spazi, occupare il volume all’interno del quale ci sono altri materiali (armature) che devono essere rivestite completamente.
Il calcestruzzo deve poter scorrere facilmente per poter coprire tutto lo spazio non occupato dalle armature. La compattabilità serve ad evitare la presenza dei macro-vuoti d’aria; il calcestruzzo una volta vibrato riesce ad aderire meglio.
La lavorabilità può essere misurata tramite tre test, sono effettuati per catalogare il calcestruzzo e per classificarlo nella famiglia più adatta:
1) Slump test o abbassamento del cono di Abrams: misura la deformabilità dell’impasto e assegna una classe di consistenza. È una prova che consiste nell’andare a inserire una miscela di calcestruzzo all’interno di un tronco di cono d’acciaio (cono di Abrams, alto 30 cm e con diametri inferiori e superiori rispettivamente di 20 e 10 cm), successivamente il cono verrà sollevato e la miscela tenderà a collassarsi. Più collassa e più è fluida.
Lo slump è l’altezza dell’impasto del calcestruzzo collassato.
Abbiamo 5 classi di consistenza:
S1 umida (1-4 cm), S2 plastica (5-9 cm), S3 semi-fluida (10-15 cm), S4 fluida (16-20 cm), S5 super-fluida (>21 cm). Maggiore è lo slump e maggiore il calcestruzzo è lavorabile.
2) Prova di spandimento: tavola a scosse con dimensioni standardizzate, misuro il diametro medio della miscela una volta collassata sulla tavola a scosse.
Procedura: realizzo cono di Abrams sulla tavola, costituita da due piastre di acciaio incernierate tra di loro, rimuovo cono di Abrams il calcestruzzo collassa e poi andiamo ad alzare e abbassare 15 volte questa tavola a scosse e infine si misura il diametro. 6 classi di consistenza in base al diametro, calcestruzzi poco fluidi tenderanno a non scorrere lungo la piastra e quindi diametri più piccoli.
3) Prova Vebe: si utilizza il consistosimetro di Vebe, abbiamo un tavolo vibrante su cui c’è un cilindro in cui all’interno viene posto il cono di Abrams, riempiamo quest’ultimo e facciamo collassare la miscela, successivamente viene appoggiato un disco sulla miscela, poi viene fatto vibrare il tavolo, quando tutto il disco sarà coperto dal calcestruzzo il tempo viene interrotto. Tanto più il tempo sarà lungo e tanto minore sarà la fluidità dell’impasto.
Viene utilizzato per lavorabilità molto basse. Determina 5 classi di consistenza.
Per basse classi di consistenza c’è la tendenza ad aggiungere acqua in cantiere, soprattutto in climi caldi causa possibile evaporazione.
Fattori che influenzano la lavorabilità: contenuto d’acqua, caratteristiche dell’aggregato, presenza di fluidificanti o aeranti che aumentano la lavorabilità, temperatura e tempo.
• Contenuto d'acqua: ↑ la fluidità, ↓ la plasticità, ↑ la segregazione
• Aggregato: aggregati tondeggianti ↑ lavorabilità
• Temperatura: ↑ T, ↓ lavorabilità
• Tempo: lavorabilità ↓ nel tempo
Dmax: All’aumentare del Dmax diminuisce la superficie e quindi diminuisce l’acqua per raggiungere una certa lavorabilità, ho meno acqua che circonda le particelle e più acqua libera nell’impasto.
All’aumentare di Dmax migliora la lavorabilità ma aumenta la tendenza alla segregazione.
A pari Dmax: ↑ acqua d’impasto ↓ lavorabilità. A pari lavorabilità: ↑ irregolarità di forma aggregati ↑ acqua d’impasto. Pari acqua: ↓ Dmax,↑ fine ↓ lavorabilità.
REGOLE DI LYSE: Consentono di andare a valutare la quantità di acqua che occorre inserire per ottenere una certa lavorabilità a parità di Dmax dell’aggregato. Più il Dmax è grosso e meno acqua è richiesta; per arrivare a impasti più fluidi ho bisogno di più acqua.
SEGREGAZIONE e BLEEDING:
Eccessiva mobilità, se calcestruzzo ha consistenza troppo bassa possono verificare due fenomeni:
Segregazione → separazione dei costituenti del calcestruzzo, gli aggregati più pesanti o a più alto peso specifico tendono a portarsi sul fondo. Avremo zone più dense di aggregato (sotto); si verifica durante le operazioni di impasto, trasporto, posa in opera e costipazione (specialmente per effetto della vibrazione).
Nelle zone segregate ho difficile costipamento.
Bleeding → affioramento dell’acqua in corrispondenza della superficie del calcestruzzo. Otteniamo materiale disomogeneo e abbiamo una ripartizione all’interno della casseforme con rapporti a/c diversi. Si produce dopo che il calcestruzzo è stato costipato ma prima della presa.
Nelle zone superficiali oppure al di sotto dei grossi aggregati si ha un accumulo d’acqua che fa aumentare localmente il rapporto a/c e quindi porta a diminuzioni di porosità e dunque a diminuzioni di resistenza meccanica e durabilità.
Rimedi: non eccedere nel quantitativo di acqua (per questo si usano i fluidificanti), corretto assortimento granulometrico, aumento dei fini e accurato trasporto e messa in opera.
STAGIONATURA
Insieme delle procedure di controllo dell’umidità e della temperatura del calcestruzzo dopo il getto.
Il loro scopo è promuovere l’idratazione del cemento e quindi lo sviluppo delle caratteristiche meccaniche e di durabilità del calcestruzzo indurito.
La stagionatura deve essere protratta fino al momento in cui si ottiene un grado d’idratazione sufficiente a garantire che i pori capillari non risultino più interconnessi.
Deve avvenire in modo corretto affinché le reazioni d’idratazione avvengano nei 28 giorni tipici.
I metodi di stagionatura prevedono tutti l’assicurarsi che ci sia sempre acqua, per esempio si copre il getto con teli di plastica in modo tale da avere un ambiente molto umido, si può innaffiare il getto, possono essere impiegati composti che formano membrane impermeabili oppure ritardare la rimozione delle casseforme.
CALCESTRUZZO ALLO STATO INDURITO
Resistenza meccanica buona a compressione ma scarsa a trazione e flessione in quanto presenta dei pori.
La resistenza meccanica dipende dalla presenza di fessure e porosità, il calcestruzzo ha una certa frazione di pori e queste possono andare a impattare enormemente sulle resistenze meccaniche.
Materiale che viene trattato seguendo la meccanica della frattura ossia meccanica dei materiali fragili.
La zona di transizione è quella parte di pasta cementizia a contatto con gli aggregati più grossolani, la resistenza meccanica dipende fortemente da questa zona perché è un confine tra due materiali differenti con proprietà diverse.
È la zona più porosa per via dell’acqua di bleeding che circonda la superficie inferiore dell’aggregato, ha minore resistenza meccanica e maggiore permeabilità per elevato numero delle mini cricche dovute a diverse variazioni dimensionali tra aggregato e la pasta di cemento. La zona di transizione ha quasi sempre maggiore porosità e minore resistenza della matrice cementizia, in condizioni particolarmente favorevoli (elevata stagionatura umida) possono formarsi dei legami tra la zona di transizione e aggregato con miglioramento delle caratteristiche meccaniche.
L’effetto della zona di transizione si vede bene nella curva sforzo – deformazione.
Se andiamo a confrontare le curve dei singoli costituenti del calcestruzzo vediamo comportamenti diversi: il comportamento degli inerti (aggregati) e della pasta di cemento è lineare mentre quella del calcestruzzo è all’inizio lineare e poi dopo ho uno scostamento dalla linearità perché abbiamo proprio l’intervento della zona di transizione, qui intervengono fenomeni di fessurazione. Gli aggregati non sono il punto debole del materiale ma lo è la zona di transizione. Fattori principali della resistenza meccanica del calcestruzzo: porosità della zona di transizione, rapporto a/c, stagionatura, tipo di cemento, compattazione, aggregati e additivi.
L’obiettivo è avere un calcestruzzo con proprietà meccaniche buone e quindi minimizzare le porosità: aria intrappolata per cattiva compattazione, aria inglobata per effetto di additivi aeranti e la porosità capillare; i pori del gel non ci interessano in quanto sono molto piccoli.
Il fattore principale che definisce la porosità è il rapporto a/c.
All’aumentare dell’a/c ho minore resistenza meccanica ma se abbassiamo solo a/c abbiamo un impatto negativo sulla compattazione e sullo scorrimento del fluido. Le curve tratteggiate si riferiscono a tre modi diversi per compattare il calcestruzzo (vibrazione forte, leggera e compattazione manuale). Se facciamo una buona compattazione abbiamo sempre un a/c al di sotto del quale il calcestruzzo perde resistenza.
La legge di Abrams ci dà la resistenza meccanica: k1 e k2 dipendono dal tipo di cemento, tempo di stagionatura e T di stagionatura. Con l’additivo aerante devo considerare il Δ di abbassamento della resistenza meccanica in seguito all’aumento della porosità.
Stagionatura: una stagionatura adeguata consente di ottenere la massima resistenza e durabilità, uguale a quella del calcestruzzo strato fresco.
PROVA DI COMPRESSIONE
La resistenza a compressione del calcestruzzo è determinata su provini cilindrici o cubici.
Ho due piastre e all’interno inserisco il provino e lo comprimo, per quanto riguarda i cubi di solito hanno lato 15 cm mente il cilindro 15 cm ma altezza 30 cm. Applico un carico (P) e il provino inizia a essere compresso, l’effetto Poisson si verifica e quindi il provino inizia a spanciarsi, intervengono delle forze d’attrito (F) tra il provino e le piastre, queste forze d’attrito tendono a tirare nella zona centrale e iniziano a sorgere delle cricche.
La resistenza sul cubo (Rc) è 1.25 maggiore della resistenza sul cilindro (fc) perché l’effetto delle forze d’attrito è minore sul cilindro che sul cubo. A valle della prova si ha una rottura a clessidra.
Il comportamento è controllato dalle micro-cricche presenti nella zona di transizione già prima di sollecitare il materiale; ho prima un andamento lineare e comportamento elastico fino a circa il 30% , tra il 30-70 % ho una crescita delle micro-cricche e tra il 70-90% ho una propagazione della cricca fino a rottura.
Rc = carico massimo/ sezione resistente
Se faccio n prove ottengo n risultati → approccio statistico.
Scarto quadratico medio s: se piccolo ho distribuzione ben centrata su un valore medio (Rcm), ho dispersione bassa e quindi impianto standard e ripetibile nella sua produzione
Noi vorremo andare a resistenza meccanica grande ma non dobbiamo trascurare la dispersione dei dati.
Il valore che viene utilizzato è la resistenza caratteristica (Rck o fck), parametro che mi da la classe di resistenza del calcestruzzo che tiene conto sia del valore medio che della dispersione. Indica la resistenza al di sotto del quale cade il 5% di provini. L’Rck dipende da quanto la curva è spanciata. Rck=Rcm – k*s k=1,64
A pari Rcm maggiore è lo scarto quadratico e minore è la resistenza caratteristica.
Sono previsti 2 tipi di controlli di accettazione del calcestruzzo: controllo di tipo A e di tipo B.
Tipo A) Verificare con almeno 3 prelievi ciascuno dei quali con un massimo di 100 m3 di getto che Rcm e Rc,min rispettino le disequazioni: Rcm ≥ Rck + 3,5 MPa Rc,min ≥ Rck - 3.5 MPa
Tipo B) Almeno 15 provini, volumi grossi (1500 m3) e controllo sempre che le disequazioni siano verificate.
Classi di resistenza: C + primo numero per cilindro e secondo per cubo. Es. C16/20.
RESISTENZA A TRAZIONE
È importante in quanto regola la fessurazione. Viene determinata attraverso delle prove indirette perché il materiale è fragile. Uso o la prova di flessione con cui calcolo il modulo di rottura ossia il massimo valore degli sforzi di trazione sulle fibre tese o la prova brasiliana (splitting tension test) che si realizza con provini cilindrici e anche qui otteniamo un modulo a trazione.
CALCESTRUZZO ARMATO
Il calcestruzzo armato sfrutta l’unione di due materiali: il calcestruzzo, dotato di resistenza alla compressione ma scarsa resistenza a trazione e l’acciaio, dotato di un’ottima resistenza a trazione. Tra l'acciaio ed il calcestruzzo si manifesta un'aderenza che trasmette le tensioni dal calcestruzzo all'acciaio.
Sono due materiali che hanno lo stesso coefficiente di dilatazione termica, non nascono sforzi di trazione o compressione all’interno, sono compatibili da un punto di vista chimico, il calcestruzzo ha pH alcalino e quindi il ferro non si corrode; è in condizione di passività → si forma sulla superficie dell’acciaio una pellicola (film di passività) di una frazione di un nanometro in grado di proteggere il materiale dalla corrosione.
Nel calcestruzzo armato PRECOMPRESSO aumentiamo la resistenza a trazione del calcestruzzo, andiamo a indurre uno stato di precompressione affinché lo sforzo che applico, prima di trasferirsi alla struttura, annullerà questa precompressione. Si utilizza spesso con i prefabbricati.
2 modi per creare la pre-compressione:
1) sistemi a cavi aderenti pre-tesi: cavi tesi prima del getto di calcestruzzo, abbiamo una trave precompressa prima della messa in opera con cavi di pretensionamento, faccio il getto mantenendo i cavi in trazione, rilascio quando il getto è indurito e per effetto del rilascio i cavi tendono a comprimere il calcestruzzo che è in mezzo.
Il calcestruzzo subisce una pre-compressione.
2) sistemi a cavi scorrevoli post-tesi: cavi tesi dopo il getto del calcestruzzo, pongo i cavi all’interno delle guaine, ho cavi scorrevoli, faccio il getto, metto in trazione e poi blocco.
RITIRO E DEFORMAZIONI DEL CALCESTRUZZO
Deformazioni causate o da carichi esterni, di tipo elastico e viscoso, oppure non sono provocate da carichi: ritiro plastico, igrometrico e variazioni termiche.
Il ritiro di per sé non porta a fessurazione; lo fa solo se il ritiro stesso è ostacolato, insorgono così sforzi di trazione e se questi sono maggiori della resistenza del calcestruzzo abbiamo fessurazione.
Il ritiro è associato alla perdita di acqua, cosa che abbiamo in superficie.
Con deformazioni dipendenti dal carico abbiamo inizialmente un comportamento elastico fino al 30% del carico di rottura dopodiché abbiamo uno scostamento dalla linearità a causa della zona di transizione.
Possiamo definire un modulo elastico di tipo tangente, a basse deformazioni, oppure secante; esso è legato alle caratteristiche degli aggregati, della pasta cementizia e della zona di transizione.
Il modulo elastico è legato alla classe di resistenza del calcestruzzo.
Il ritiro è una variazione del volume della pasta cementizia a causa di variazioni di umidità relativa (UR) di varia origine (termica, UR ambiente, idratazione).
UR=(p/po)*100, p= pressione di vapore acqueo in un certo ambiente, p0=pressione di vapore quando l’ambiente è saturo, p0 aumenta con T.
Qualora il calcestruzzo contenente acqua fosse a contatto con un ambiente esterno non saturo si va incontro ad un essiccamento del calcestruzzo. L’acqua presente nei pori capillari del calcestruzzo, se l’ambiente è saturo, non evapora, qualora invece l’ambiente è con UR<100% si ha il fenomeno di ritiro.
Se l’ambiente non è proprio al 100% ma di qualche percentuale più bassa il ritiro è limitato.
Il fenomeno di ritiro diventa importante per UR<95%.
CONSEGUENZE:
1) Vulnerabilità delle armature metalliche alla corrosione; se il ritiro avviene durante l’idratazione il copri-ferro perde acqua → elevata porosità capillare → elevata frazione del vuoto → minor resistenza.
Più è poroso il copri-ferro e più le sostanze agenti hanno possibilità di entrare.
2) Minore resistenza meccanica della struttura.
3) Ritiro plastico del calcestruzzo fresco.
4) Ritiro igrometrico del calcestruzzo indurito.
RITIRO PLASTICO
Avviene nelle prime ore dopo il getto quando la miscela è ancora plastica; è dovuto alla diminuzione del contenuto di acqua in seguito all’evaporazione e consumo per idratazione del cemento. La sua entità dipende dalla velocità di evaporazione dell’acqua quindi dai fattori che la determinano: T, UR, velocità vento e assorbimento delle casseforme. Se perdo più di 1 kg/(m2 ora) ho rischio di fessurazione.
Il ritiro provoca degli sforzi interni: la parte esterna è soggetta a evaporazione e dunque a contrazione mentre la parte sottostante rimane invariata e quindi si oppone; è un ostacolo alla contrazione libera.
Insorgono dunque sforzi di trazione superficiali perché la superficie è impedita dalla parte sottostante.
Sforzi nati dal maggior essiccamento della parte corticale dato che la parte sottostante è più protetta.
Se Rt<σp ho fessurazione (sforzi = σp).
Essendo allo stato plastico ho sforzi piccoli, non ho un materiale indurito, è piccola anche la resistenza alla trazione.
Abbiamo cavillature ossia fessurazioni nel campo plastico.
Per EVITARE il ritiro plastico dobbiamo:
1) Evitare forti evaporazioni in presenza di climi asciutti e ventosi.
2) Applicare membrane anti-evaporanti.
3) Nebulizzare acqua sulla superficie.
4) Aumentare la resistenza a trazione mediante introduzione di fibre polimeriche.
RITIRO IGROMETRICO
Avviene quando il calcestruzzo è indurito, ho evaporazione dell’acqua nei pori del calcestruzzo in seguito a esposizione ad ambienti con UR<95%.
La sua entità dipende dall’UR dell’ambiente, dal rapporto a/c e dalla presenza di aggregati che si oppongono al ritiro.
Il ritiro igrometrico, se impedito, genera sollecitazioni di trazione che obbediscono alla legge di Hooke.
Due condizioni: calcestruzzo immerso, in cui ho una leggera espansione dato che ho tendenza al rigonfiamento (dilatazione per assorbimento di acqua) e calcestruzzo in ambiente con UR<95% in cui ho essiccamento con ritiro e sforzi di trazione indotti. Una parte del ritiro è irreversibile.
Calcolo del ritiro igrometrico: S = S0 x f1 x f2 x f3 x f4 x f5
S=ritiro, utilizzo 5 fattori correttivi nell’equazione. Moltiplico un S0 ritiro standard (che valuto in operazioni controllate) per cinque fattori che tengono conto di quel che influenza il ritiro nel campo: tempo, UR, spessore fittizio che tiene conto di h=rapporto tra sup di base/semiperimetro dell’area (h dipende dalla dimensione del provino), %armature, E dell’inerte. All’aumentare della quantità di inerte diminuisce il ritiro.
All’aumentare di h diminuisce lo spessore fittizio. Più alta è la rigidità dell’aggregato e più basso sarà f5.
RITIRO TERMICO
È dovuto a variazioni di T nelle prime fasi di vita della struttura, esse possono essere di origine interna, ad esempio causate dal calore di idratazione o di origine esterna: naturali (giorno/notte) o artificiali (incendio).
Gli aggregati hanno un coefficiente di dilatazione termica minore della pasta di cemento pertanto si oppongono alla sua espansione. Il coefficiente di dilatazione del calcestruzzo dipende anche dalla natura degli aggregati.
Il riscaldamento non è nocivo, il calcestruzzo è fresco e dunque ho un basso E; il raffreddamento invece causa una contrazione detta ritiro termico.
Creep → comportamento, tipico dei materiali polimerici, che rivediamo nel calcestruzzo.
Sollecitazione/sforzo costante e si misura la deformazione nel tempo; questa si compone di due termini: la deformazione elastica istantanea che è nel primo tratto e poi abbiamo una deformazione viscosa che cresce con il tempo. Il creep è governato dagli stessi parametri del ritiro igrometrico quali: caratteristiche del calcestruzzo, carico applicato, umidità esterna e T, E del calcestruzzo, tempo di applicazione alla sollecitazione e la geometria della struttura (spessore fittizio h).
Rilassamento → diminuzione dello sforzo nel tempo quando applichiamo una deformazione costante, impongo una deformazione e vedo quanto sforzo devo applicare nel tempo per mantenere questa deformazione. La forza che devo utilizzare per mantenere nel tempo la deformazione cala nel tempo. Prima parte di risposta elastica e poi diminuisce.
Solo ritiro: all’aumentare del tempo aumenta il ritiro.
Solo creep: al generico tempo t ho εT = εE + εc
Creep + ritiro: al generico tempo t ho contribuito di deformazione che risulta dall’applicazione costante (εE), ho contributo di S ossia del ritiro e ho deformazione viscosa (εc). Noto che però la deformazione totale è maggiore della somma di una quantità εd che è il creep da essiccamento, che ho solo quando ho sia creep che il ritiro. Viene chiamato anche effetto spremitura, come se il carico esterno spremesse il calcestruzzo favorendo l’evaporazione e dunque il ritiro. εT > εE + εc + S
FESSURAZIONI
Quando sono presenti vincoli interni o esterni che impediscono il ritiro del calcestruzzo si possono generare sforzi di trazione, se questi superano la resistenza a trazione del calcestruzzo si possono generare fessurazioni.
Gli sforzi possono essere originati da variazioni dimensionali, movimenti nel calcestruzzo, tensioni capillari generate dall’acqua presente nei pori, dall’espansione di materiali presenti nel calcestruzzo (come reazione alcali/aggregati o corrosione armature) e infine da carichi esterni.
Non tutte le fessure sono pericolose infatti le fessure molto piccole non compromettono la resistenza alla durabilità del sistema → la pericolosità delle fessure è correlata alla loro apertura.
Aumentano la permeabilità del calcestruzzo alle specie aggressive e accelerano i fenomeni di degrado.
Fessure dovute a ritiro plastico: si producono da 30 min a 6 ore dopo il getto, sono causate da essiccamento rapido superficiale; si controllano riducendo l’evaporazione, soprattutto quando si opera in climi caldi e ventosi, o umidificando la superficie.
Fessure da assestamento plastico: si producono da 10 min a 3 ore dopo il getto, causate da notevole bleeding (quando gli aggregati soggetti alla forza di gravità tendono ad assestarsi e a far migrare l’acqua verso la superficie); si controllano riducendo il bleeding e una volta formate, per eliminarle, è necessario rivibrare il calcestruzzo.
Fessure da contrazioni termiche premature: si producono da 1 giorno a 3 settimane, sono dovute a gradienti di T tra il nucleo centrale del getto e le parti superficiali; si contrastano riducendo lo sviluppo di calore di idratazione e riducendo il gradiente termico.
Fessure da ritiro igrometrico: dovute al ritiro differenziale delle parti esterne e interne delle strutture, i tempi sono variabili da alcuni mesi ad alcuni anni; si contrastano riducendo l’entità del ritiro (operando quindi su contenuto e natura degli aggregati e sul rapporto a/c) e avendo un’adeguata stagionatura che consente di aumentare la resistenza del calcestruzzo.
CALCESTRUZZI SPECIALI
Sono calcestruzzi con proprietà specifiche, vi è il miglioramento di una o più caratteristiche del calcestruzzo, si basano su aggiunte di particolari ingredienti alla miscela quindi ho un’accurata progettazione dell’impasto e una mirata selezione e proporzione dei costituenti. Otteniamo tipi di calcestruzzo: ad alta resistenza (alte prestazioni), leggero strutturale, fibro-rinforzato (in cui le fibre vengono messe nell’impasto) e auto-compattante.
Sono calcestruzzi con applicazioni minori perché più specifici rispetto a quello generale.
L’ultima tendenza è quella di usare leganti alternativi al cemento in quanto questo è poco sostenibile dal punto di vista sull’impatto delle materie prime e inoltre viene da un processo con un grande costo energetico.
Il calcestruzzo ad alte prestazioni: viene utilizzato per strutture con vita di servizio molto grandi, per strutture fortemente sollecitate e per ambienti ostili come tunnel sottomarini, viadotti di grande luce o grattacieli in zone sismiche. È una microstruttura a bassissima porosità, la ottengo con bassi rapporto acqua/legante e con aggiunte pozzolaniche o d’altoforno al cemento Portland.
Avendo pochi pori aumento le prestazioni meccaniche e la durabilità (rallento l’ingresso delle sostanze pericolose).
Composizione: elevato contenuto di cemento Portland (400-550 kg/m3) + fumo di silice (circa 10% vs. legante) + talvolta ceneri volanti e loppa d’altoforno + additivo superfluidificante (ho basso rapporto acqua/cemento) + inerti di frantumazione di alta qualità (basalto, granito) con grande resistenza e aderenza alla pasta cementizia.
Ha una resistenza meccanica a compressione molto elevata (60-100 MPa).
La zona di transizione, in cui ho sempre bassissima porosità, è molto meno critica rispetto ad un calcestruzzo confezionato in maniera normale; essa scompare e il comportamento meccanico è legato a matrice e aggregati quindi questi devono essere scelti in modo giusto per evitare competizione con la pasta di cemento.
Ha durabilità ottima, vanno bene per strutture con ambienti aggressivi. A causa del basso a/c l’idratazione consuma tutta l’acqua nei pori capillari → devo integrare acqua durante stagionatura. Ho rischio di auto-essiccamento in tutta la massa e quindi possibile ritiro autogeno ossia quel ritiro che si ha, senza variazioni igrometriche o termiche, per un passaggio di acqua dai pori più grandi a quelli più piccoli.
Il calcestruzzo leggero strutturale: ha una diminuzione di densità rispetto al calcestruzzo normale mantenendo proprietà meccaniche. Sono ottenuti aumentando il rapporto vuoto/pieno nella struttura del calcestruzzo.
Posso avere calcestruzzi con aggregati leggeri utilizzando aggregati naturali (pomice) o artificiali (argilla espansa); calcestruzzi cellulari utilizzando additivi aeranti o schiumogeni; calcestruzzi alveolari in cui ho solo aggregati grossi per avere una struttura con molti spazi lasciati da aggregati fini. Hanno una densità tra i 200 e i 1850 kg/m3.
Bisogna porre attenzione all’elevato assorbimento d’acqua, è importante utilizzare aggregati in condizioni ssa.
Ho elevata porosità quindi bassa densità, minore resistenza meccanica ma migliore isolamento termico.
Il calcestruzzo fibro-rinforzato: consente di migliorare la tenacità del calcestruzzo e la resistenza agli urti attraverso fibre (metalliche, polimeriche, di vetro o naturali) che disperse nel calcestruzzo si oppongono alla formazione e propagazione delle microcricche.
L’aggiunta di fibre cambia il comportamento post-fessurativo ossia la tenacizzazione (→ misura dell’energia prima di arrivare a rottura fragile) e non cambia molto la resistenza a trazione, governata dal comportamento della matrice cementizia.
Il calcestruzzo auto-compattante: utilizza superfluidificanti quindi il calcestruzzo ha una grandissima fluidità e va a ricoprire casse molto complesse senza compattazione. Il vantaggio è che pur avendo un grande slump, ottenuto attraverso l’additivo, i fenomeni di segregazione e il bleeding sono contenuti.
Ho grande lavorabilità anche con bassi a/c. Ho un elevato contenuto di cemento per dare coesione, vi è la presenza di filler (cenere volante) per limitare il calore d’idratazione.
MATERIALI CERAMICI
Materiali che hanno un origine molto antica, sono materiali cotti; sono tutti i materiali ottenuti da materie prime inorganiche non metalliche mediante formatura e successiva cottura. Essi sono dei solidi inorganici costituiti dall’unione di elementi metallici e elementi non metallici (tipicamente O, N, C e S).
I ceramici tradizionali sono quelli ottenuti a partire da argilla e vengono utilizzati per applicazioni consolidate: mattoni, laterizi, tegole, piastrelle, sanitari ecc. I ceramici avanzati sono materiali strutturali, funzionali o elettro-ceramici ottenuti da composti puri come allumina, carburi e nitruri; rispondono ad una particolare funzione e sono dunque molto specifici. Tra le sue materie prime troviamo anche le polveri di qualità che deve presentare purezza elevata e dimensione dei grani ottimale.
I ceramici tradizionali interessano grandi volumi di mercato e sono prodotti a basso valore aggiunto; i ceramici avanzati, invece, interessano volumi di produzione inferiori e sono a maggiore valore aggiunto.
PROPRIETÀ GENERALI:
Grandissima durezza (resistenza all’abrasione), buona resistenza a compressione, resistenza al calore (elevata temperatura di fusione in quanto ho legami molto forti), resistenza agli agenti chimici ma sono fragili e hanno scarsa conducibilità termica ed elettrica. Esistono però delle eccezioni come i materiali ceramici avanzati.
Quasi tutti i ceramici sono fragili a Tamb, le dislocazioni non sono comuni e sono difficili da muovere verso una nuova posizione.
Le proprietà dei materiali ceramici dipendono da diversi fattori: atomi presenti, natura dei legami chimici e struttura atomica e cristallografica. I legami primari sono o covalenti quindi legami fortemente direzionali in cui condividono elettroni, o ionici, legami non direzionali dovuti a una grande differenza di elettronegatività tra gli atomi coinvolti e in cui ho trasferimento di elettroni.
Questa natura non direzionale permette l’impaccamento degli ioni secondo svariate strutture cristalline, purché siano rispettate due condizioni:
•dimensione relativa degli anioni e cationi: i cationi sono più piccoli e occupano gli interstizi nel reticolo cristallino tra gli anioni
•il cristallo ionico deve essere elettricamente neutro.
I forti legami ionici e covalenti impediscono il movimento relativo degli atomi, per cui, se il materiale è deformato oltre un certo limite, subisce una frattura fragile. In ogni caso gli elettroni non sono mobili e di conseguenza non si hanno le proprietà tipiche dei metalli.
Ci possono essere anche i legami secondari che però sono legami deboli. Esempio: il polimorfismo di C in cui il diamante è formato solo da legami primari mentre la grafite ha anche legami secondari.
STRUTTURA ATOMICA
Gli atomi si dispongono in gruppi, dette celle elementari, che si possono ripetere periodicamente in tutto il materiale e formare quindi un cristallo. A volte invece questi gruppi elementari non si ripetono con una periodicità su ampio raggio e quindi danno luogo ad una struttura disordinata, detta amorfa.
Nel primo caso abbiamo una formazione di una struttura cristallina, nel secondo una formazione di una struttura vetrosa in cui la disposizione disordinata della struttura consente le capacità ottiche e le trasparenze tipiche dei vetri.
STRUTTURE CRISTALLOGRAFICHE
SILICATI: Contenuti in molti ceramici. L’elemento base dei silicati è il tetraedro SiO44-in cui il legame Si–O è per il 50% covalente, a seconda di come si impacchettano questi tetraedri ho diverse famiglie di silicati e diverse strutture.
SILICE: Quando tutti e quattro gli spigoli del tetraedro SiO44- condividono atomi di ossigeno si produce un reticolo SiO2 chiamato silice. La silice può essere cristallina o amorfa quindi con l’ordine a corto raggio. Nel caso di un raffreddamento veloce, le molecole non hanno il tempo di spostarsi nelle posizioni regolari e danno luogo ad una sostanza solida amorfa chiamata vetro di silice.
La silice cristallina può avere diverse forme che dipendono dalla P e dalla T, a condizioni ambiente abbiamo il quarzo.
FELDSPATI: Silicati naturali e tra i costituenti principali delle ceramiche tradizionali. Nella rete strutturale dei feldspati alcuni ioni Al3+ sostituiscono quelli di Si4+, formando un reticolo con una carica negativa netta; quest’ultima è bilanciata da grandi ioni alcalini o alcalino terrosi quali Na+,K+,Ca2+,Ba2+che si sistemano nelle posizioni interstiziali.
SALGEMMA (cloruro di sodio NaCl): Elevate T di fusione e caratteristiche molto ioniche in quanto ogni ione è circondato da 6 ioni di carica opposta.
PEROVSKITI: es titanato di bario, di calcio e di stronzio. Struttura cristallografica di tipo cubico, abbiamo lo ione Ti4+ al centro del cubo, questo catione può essere indotto a spostarsi dal centro portando a una simmetria non cubica (distorsione della cella) e alla formazione di un dipolo elettrostatico.
Ha proprietà piezoelettriche e quindi è usato in campi elettrici.
FLUORITE: La struttura cristallina del fluoruro di calcio minerale (CaF2) è chiamata fluorite. Sono strutture ricche di vacanze, utilizzate come combustibile nucleare o per conferire spazio ad altri materiali. Conducibilità di tipo ionico, materiale conduttivo in cui ioni si spostano grazie alla presenza delle vacanze.
DIFETTI RETICOLARI
1. Difetti di punto: formazione di vacanze o di soluzioni solide sostituzionali e(/o interstiziali. La solubilità non è completa ma limitata ad un certo intervallo di composizione e di T. Si ottengono ceramici in grado di condurre elettricità per movimento di ioni da una vacanza ad un'altra, solo se i ceramici operano ad opportune temperature
2. Dislocazioni: nel caso dei materiali ceramici le dislocazioni possono essere presenti ma non si muovono facilmente a causa dei pochi piani di scorrimento e alla necessità di dover rompere forti legami ionici e quindi forzare il movimento di ioni che invece tendono a respingersi . Abbiamo quindi comportamento fragile.
   Viceversa i materiali polimerici e alcuni materiali metallici hanno un comportamento duttile in quanto presentano dislocazioni e consentono il movimento di una parte del reticolo rispetto ad un’altra.
3. Difetti di superficie: ceramici con grani di piccole dimensioni sono più resistenti di quelli con grani di dimensioni maggiori. Grani più fini riducono l’entità degli sforzi che si possono formare ai bordi del grano, a causa di espansioni o contrazioni.
PRODUZIONE
Ceramici tradizionali: materiali ottenuti cuocendo un impasto di argilla attraverso un processo di formatura a Tamb e poi di cottura, durante quest’ultimo il materiale perde la sua plasticità → una volta a Tamb non è possibile andare più a deformarlo.
Materiali avanzati: ottenuti sinterizzando una qualsiasi altra materia prima pura, dopo averla modellata nella forma desiderata.
5 passaggi del ciclo di produzione:
1) Preparazione dell’impasto, nel caso dei tradizionali ogni tanto questo passaggio non avviene perché partiamo direttamente da materie prime accettabili e da un livello di purezza che non ha bisogno di lavori
2) Formatura → diamo la forma che vogliamo all’oggetto, abbiamo dei limiti dati dalla durezza e fragilità
3) Essiccamento
4) Cottura
spesso 3 e 4 avvengono in unico forno con T crescenti, il materiale perde l’acqua che conferiva plasticità e poi ho la cottura, nel caso di tradizionali abbiamo fase di vetrificazione oppure per avanzati sinterizzazione ossia formazione di legami grazie a processi diffusivi
5) Finitura attraverso applicazioni di smalti, rivestimenti, questo qua può essere applicato dopo la cottura e dopodiché si avrà una seconda cottura (quindi faremo una bicottura), si può fare anche solo una monocottura se la decorazione viene applicata prima della cottura.
Materie prime: argilla + silice + feldspati.
L’argilla è il materiale che conferisce la plasticità all’impasto, la silice (sabbia) è uno smagrante che come nel caso dei mat cementizi serve a stabilizzare il ritiro e i feldspati hanno ruolo di fondente, hanno T fusione bassa e hanno lo scopo di fare una fase vetrosa, durante il processo di cottura danno vita a una fase che tiene insieme le particelle solide. I feldspati hanno struttura in 3D, c’è sbilanciamento di carica dato dalla sostituzione di Si4+ di Al3+ e il bilanciamento degli ioni viene fatto con ioni interstiziali.
Impurezze: FeO, MgO, CaO… Le impurezze conferiscono il colore rossastro ai materiali, se ho ceramico bianco vuol dire che ho tolto l’ossido di ferro.
Le argille sono dei silicati idrati di alluminio con struttura regolare stratificata; le classi più importanti di minerali argillosi sono caolinite e montmorillonite.
Formula argilla: xAl2O3 ꞏ ySiO2 ꞏ zH2O
A volte nelle marne abbiamo già la composizione voluta, altre volte il materiale di partenza contiene già l’inerte (smagrante) in altri casi bisogna aggiungerlo e bisogna dosarlo con la parte fondente.
L’argilla comune si divide in grassa, dove ho prevalenza di costituenti plastici, e magra, dove ho invece prevalenza di costituenti inerti.
PLASTICITÀ DELLE ARGILLE:
Capacità di deformarsi sotto l’azione di una pressione esterna e di conservare la forma conseguita dopo la rimozione della forza. La plasticità aumenta con il contenuto di acqua, finché l’impasto diviene fluido.
La quantità di acqua necessaria per conferire plasticità dipende dal tipo di argilla e dalla sua granulometria. I silicati idrati devono essere circondati da un film di acqua sufficientemente spesso per formare un rivestimento viscoso, in grado di consentire il movimento reciproco delle particelle.
All’aumentare della plasticità corrisponde una più semplice sagomatura dei prodotti però aumenta anche il rischio di ritiro durante l’essiccamento. Se il riscaldamento non è protratto oltre i 120°C, l'argilla riacquista facilmente la plasticità nel caso venga di nuovo a contatto con l'acqua; la perdita di plasticità avviene a T>120°C in modo graduale ed è perduta completamente a circa 600-700°C. La plasticità è gradualmente persa durante la fase di essiccamento.
Il ritiro deve essere il più possibile omogeneo, dal cuore verso la sup e dalla sup verso l’ambiente, se fosse troppo veloce non avrei tempo per avere diffusione dal materiale esterno e quindi avrei fessurazione.
Quando mescolo l’argilla con l’acqua riesco a ottenere un materiale plastico e fluido.
Se devo fare un colaggio in uno stampo ho bisogno di un materiale colabile, la quantità dell’acqua dipende dal tipo di processo industriale.
Gli smagranti come la silice cristallina (quarzi, quarziti, sabbia silice) sono degli stabilizzanti: contengono il ritiro durante l’essiccamento e la cottura, rendono più magra l’argilla, stabilizzano il crudo durante formatura e cottura impartendogli la resistenza meccanica necessaria per sagomare l’oggetto.
Fondenti: le aggiunte fondenti formano una fase liquida che una volta solidificata (vetrificazione) lega i grani del materiale e riempie le porosità presenti tra loro. A seconda della temperatura di cottura del prodotto ceramico che si vuole ottenere si utilizzano fondenti di diverso tipo: per i prodotti ottenuti a basse temperature (struttura porosa) si usa CaCO3 (calcare o dolomite), per quelli ottenuti a temperature più elevate (struttura compatta) si utilizzano feldspati.
CICLO DI PRODUZIONE
1) Preparazione dell’impasto: estrazione di materie prime, macinazione, setacciatura, miscelazione e omogeneizzazione. Le materie prime sono spesso non trattate per la produzione dei ceramici tradizionali perché contengono già la composizione voluta.
In funzione del tipo di ceramico posso avere una composizione differente delle materie prime, nel caso della ceramica bianca abbiamo materiale puro mentre per la produzione dei laterizi si possono utilizzare argille comuni, poco pure e contenenti notevoli quantità di ossidi di ferro.
2) Formatura: si conferisce all’impasto a forma del prodotto desiderato con l’applicazione di una pressione sufficiente a deformarlo plasticamente e stabilmente. Dopo la formatura il crudo deve essere stabile cioè in grado di sopportare il peso proprio e le sollecitazioni durante la movimentazione. Non avendo un materiale in grado di deformarsi non possiamo utilizzare tutte le produzioni tecnologiche per conferire una forma; dobbiamo darla all’impasto plastico e deve essere fissata tramite un processo di cottura, abbiamo pochi margini di sistemarla dopo cottura.
Operazioni come laminazione non sono possibili se non per piccole operazioni di finitura superficiale.
La formatura avviene allo stato plastico, mentre nel caso dei metalli avviene successivamente.
Ci sono 3 metodi: pressatura con umidità dell’impasto 5-7%), estrusione 15-20% e colaggio 35-40%, quest’ultimo ha umidità dell’impasto molto maggiore rispetto agli altri metodi perché mi serve un impasto molto fluido in quanto devo colarlo in una forma irregolare e complessa.
Pressatura: metodo applicato a paste poco plastiche. L’applicazione di una elevata pressione consente di ottenere un’elevata compattazione e quindi una elevata resistenza meccanica. Ho compressione meccanica di polveri umide tra due stampi, in genere il processo è effettuato in due tempi per consentire l’allontanamento dell’aria contenuta nel materiale. Pressatura ad azione singola (azione di una pressa su stampo) o doppia (pressando simultaneamente dall’alto e dal basso).
La granulometria molto fine e un elevato contenuto d’acqua permettono di ottenere una maggiore compattazione ma aumentano la difficoltà dell’operazione di pressatura in quanto risulta difficile l’allontanamento dell’aria.
Estrusione: applicato a pasta sufficientemente plastica. Permette una produzione continua e più efficiente.
Il materiale è alimentato dalla bocca dell’estrusore, la trivella della vite consente l’avanzamento del materiale e in questo modo si producono forme semplici; queste forme possono essere tagliate subito dopo l’uscita dell’estrusore in pezzi più corti. Per non gravare sui macchinari occorre avere una quantità di acqua maggiore rispetto alla pressatura.
Colaggio: le paste usate sono molto fluide. La sospensione acquose (polvere all’interno di un liquido) chiamata barbottina viene colata in stampi di gesso poroso, abbiamo l’assorbimento capillare del gesso con formazione sulle pareti della forma di uno strato di argilla solida il cui spessore aumenta nel tempo (circa 1 mm in 10 minuti), abbiamo solidificazione graduale. Una volta che si raggiunge lo spessore adeguato l’argilla in eccesso è eliminata e viene quindi riaperto lo stampo. Otteniamo forme complesse (esempio sanitari).
3) Essiccamento: rimozione dell’acqua dal crudo (prodotto della formatura).
All’inizio vi è perdita di plasticità: la perdita di acqua comporta una contrazione di volume dovuta a un riavvicinamento delle particelle con un aumento delle forze reciproche di attrazione e quindi della resistenza meccanica del manufatto. Se l’essiccamento è troppo rapido lo strato superficiale tende a contrarsi e a provocare la distorsione fino a rottura del pezzo (parti sup più esposte alla perdita di acqua tendono a contrarsi, se questa contrazione viene impedita dalla parte sottostante abbiamo sforzi di trazione e pertanto si può avere rottura).
L’essiccamento artificiale è un procedimento che consente di eliminare l’acqua in maniera controllata, inizia in un ambiente molto umido (tendenza all’essiccamento minore) dove vi è riscaldamento senza perdita di acqua, successivamente il materiale si scalda in maniera graduale e, rimanendo sempre sotto la T dei 120°C, si arriva ad umidità < 1. Nel forno abbiamo sia essiccamento che successiva cottura.
Il materiale viene inserito nel forno e incontra controcorrente un flusso di aria calda, legata alla presenza di bruciatori posti a metà del forno, il materiale non cuoce ma perde l’acqua all’interno, quando arrivo nella zona bruciatori abbiamo reazioni di cottura, dopo zona bruciatori abbiamo zona raffreddamento che avviene sempre in modo graduale per evitare contrazioni che portano a fessurazione e a rottura. Forno simile a quello del cemento.
4) Cottura: scopo della fase di cottura è quello di ottenere la coesione tra le particelle per la resistenza meccanica e la riduzione della porosità per avere impermeabilità ai fluidi.
T<120°C → essiccamento senza che l’argilla perda la sua plasticità, infatti se viene messa a contatto con l’acqua riforma il materiale plastico di partenza.
T<200°C → rimozione dell’acqua libera residua e di quella adsorbita.
Tra 400 e 650°C → espulsione dell’acqua di cristallizzazione, perdita di plasticità e non si può più tornare indietro
T> 800-900°C → decomposizione del calcare con formazione di anidride carbonica, formazione di mullite, iniziano le trasformazioni chimiche all’interno del materiale.
T>900-1000°C → graduale formazione di fase liquida, ho vetrificazione: i fondenti formano una fase liquida che ha lo scopo di riempire i vuoti tra le particelle, occupano spazio libero e riducono la porosità del materiale. Ho l’inizio della contrazione della pasta e riduzione di porosità.
Ho formazione ad alta T di una fase fluida vetrosa che va a riempire porosità; maggiore è il tenore di fondenti, più fini sono le polveri, più alti i tempi e la T di cottura e meno poroso e più compatto risulterà il ceramico.
A 1400°C ho completa vetrificazione.
La porosità residua dipende dalla T, maggiore è la T e minore sarà la porosità.
Le strutture compatte hanno elevata T di cottura mentre quelle porose hanno minore quantità di massa fusa.
Il grafico ci fa vedere l’effetto della fase di vetrificazione, ho diminuzione di porosità intorno ai 1000°C, materiale con bassissima porosità sopra 1300-1400°C → ceramica compatta.
Per i ceramici avanzati si parla di sinterizzazione allo stato solido in cui il parametro fondamentale è la superficie cioè la dimensione delle particelle. Particelle piccole → tanta superficie e tanta energia superficiale.
Il materiale risulta più stabile con particelle grossolane piuttosto che con quelle piccole; la differenza di energia superficiale fra particelle grandi e piccole (quindi l’elevato rapporto superficie/volume) è la forza motrice della sinterizzazione. Questo tipo di processo avviene perché vi è una maggiore tendenza ad avere particelle più grossolane e c’è una tendenza alla diminuzione di energia superficiale.
Processo che avviene attraverso diffusione allo stato solido. Fenomeni diffusivi avvengono a T elevate (T circa 2/3 della temperatura di fusione) fino a che le particelle si uniscono a formare una particella di dimensioni maggiore; ho migrazione di atomi da una particella a quella adiacente per spostamento di atomi lungo la superficie e ho quindi formazione di particelle più grandi con minore energia superficiale. Le particelle più piccole sono inglobate da quelle più grosse con formazione di particelle sempre più grandi e diminuzione della porosità.
Con il processo di densificazione allo stato solido di piccole particelle si ha formazione di forti legami chimici, coalescenza delle particelle ed eliminazione della porosità.
5) Rivestimento superficiale: nel caso in cui il ceramico cotto è poroso e si desidera renderlo impermeabile ai fluidi o si desidera avere una migliore finitura superficiale (decorativa), il prodotto può essere smaltato. I materiali ceramici possono essere ricoperti con uno strato sottile di materiale vetroso trasparente (vetrina) o opaco (smalto).
Per la produzione degli smalti si usano composti naturali o artificiali (silice, allumina e ossidi vari) applicati sotto forma di sospensione acquosa con eventuale aggiunta di sostanze fluidificanti o in grado di migliorare l’aderenza al supporto. L’applicazione può avvenire per immersione, a spruzzo o mediante macchinari.
La vetrificazione del rivestimento avviene mediante un trattamento termico con il quale la miscela che costituisce lo smalto fonde ricoprendo uniformemente la superficie.
La tecnologia tradizionale per la realizzazione di prodotti smaltati prevede una doppia cottura (bicottura): la prima per la cottura del supporto e la seconda, a temperatura inferiore, per la cottura del rivestimento; vi è anche la monocottura in cui lo smalto è applicato direttamente sul crudo.
PROPRIETÀ MECCANICHE
Buona resistenza a compressione, scarso comportamento a trazione (Rt misurata tramite prove a flessione), elevata durezza e bassa tenacità perché ho scarso movimento di dislocazioni. Sono materiali che contengono porosità e hanno legami forti che non consentono deformazioni, non abbiamo una duttilità. Sono tutti refrattari, resistono cioè alle alte T.
La fragilità è legata alla sensibilità ai difetti: tutti i vuoti e le porosità determinano il comportamento a frattura dei materiali. I pori nei ceramici sono regioni in cui si concentrano gli sforzi e in corrispondenza ai quali, quando la sollecitazione raggiunge localmente uno sforzo critico, si innescano delle cricche.
Pertanto la porosità di un materiale ceramico influisce sulle sue proprietà meccaniche perché introduce zone di concentrazione di sforzi nella sua struttura. La fragilità non dipende dalla direzione in cui vado ad applicare il carico.
Meccanismo di degrado chimico e meccanico legato alla fatica statica: si presenta quando un materiale ceramico è a contatto con soluzioni acquose a temperatura ambiente. È un meccanismo di avanzamento della cricca a seguito di una reazione chimica a contatto con acqua.
Sono materiali fragili, non tenaci, per cui dobbiamo basarci sulla teoria della meccanica della frattura → rottura meccanica dipende dalla presenza dei difetti.
Tenacità: energia che devo applicare per arrivare a frattura; è la tendenza a non rompersi in maniera fragile.
I polimeri e materiali metallici sono tenaci perché hanno deformazioni plastiche e queste consentono di arrivare a rottura assorbendo molta energia.
Valori tenacità: da 0.5 – 3 MPa m1/2 fino a 10 – 20 MPa m1/2 nei materiali ceramici tenacizzati.
Il comportamento a trazione dei materiali ceramici è governato dalla presenza di difetti e la rottura è legata al difetto di dimensioni maggiori sottoposto alla sollecitazione più gravosa.
La rottura fragile avviene quando il fattore di intensificazione degli sforzi KI uguaglia un valore critico KIC (avviene la propagazione instabile del difetto già preesistente). La rottura del materiale inizia nella zona in cui la concentrazione degli sforzi è massima.
Il fattore di intensificazione degli sforzi dipende da σ che è lo sforzo nominale applicato, a la dimensione del difetto e β che è un fattore della forma. KIC, detto tenacità del materiale, è una caratteristica intrinseca del singolo materiale e più è grande e più è tenace il materiale stesso. Quando parliamo di intensificazione degli sforzi non parliamo di un materiale più debole ma di uno sforzo più intenso.
I valori di tenacità a frattura per i materiali ceramici sono molto bassi. Questo significa che per un dato sforzo nominale agente il difetto che provoca la rottura del materiale è molto piccolo. Più grande è un pezzo maggiore è la probabilità di trovare difetti più grandi e quindi minore è la resistenza a rottura.
Quando il fattore di intensificazione degli sforzi KI raggiunge una soglia critica abbiamo propagazione del difetto, più è altro questo parametro e più i difetti sono propagati e più è alto lo sforzo e più sarà grande l’intensificazione.
La cricca si può aprire in due modi: o per apertura in direzione perpendicolare allo sforzo, quella che interessa a noi, o per scorrimenti.
CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI MATERIALI: metalli vs ceramici
Nel caso dei materiali ceramici lo sforzo massimo dipende dalla dimensione del difetto, si identifica una dimensione del difetto critica (x*) al di sotto della quale domina lo snervamento mentre al di sopra si ha una propagazione instabile dei difetti.
Nei materiali metallici mi baso su una progettazione che tiene conto solo dello snervamento (che è indipendente dalla dimensione del difetto) perché il materiale opera in corrispondenza di difetti inferiori a x*; il difetto critico al di sopra del quale diventa più importante la propagazione che lo snervamento è molto grande e dunque in fase di produzione lo si nota subito. Nei casi ceramici o nei vetri invece questo x* è molto piccolo per cui si usa un approccio legato al fattore di intensificazione.
APPROCCIO DI WEIBULL
Questo metodo calcola la probabilità di sopravvivenza che un determinato campione ha in funzione di una determinata resistenza.
L'analisi di Weibull è valida nelle seguenti condizioni: i materiali devono essere isotropi; la densità dei difetti deve essere sufficiente bassa da evitare possibili interazioni tra gli stessi e la loro distribuzione deve essere uniforme. Approccio statistico e probabilistico che riguarda la distribuzione di valori estremi.
La frattura avviene per propagazione instabile del difetto di dimensioni maggiori (è l’anello debole).
Vogliamo calcolare la probabilità di frattura Pf, lo facciamo grazie agli n valori di sforzi in cui si sono rotti gli n provini.
Li rappresento in una curva su un grafico in cui sull'ascissa ho sforzo mentre sull’ordinata ho Pf.
Calcolo poi Ps ossia la probabilità di sopravvivenza. Vedi quaderno per le formule.
m=modulo di Weibull, misura la dispersione dei valori di resistenza meccanica del materiale.
σ0= valore della sollecitazione per la quale la probabilità di sopravvivenza è al 37%.
Alti m per metalli (100); <5 per cemento, mattoni, ceramica tradizionale; 2-10 ceramici strutturali,; 10-15 ceramici compositi. Maggiore è il valore di m, minore è la dispersione delle misure attorno al valore medio per cui il componente avrà maggior affidabilità una volta posto in esercizio.
Maggiore dispersione di σ significa maggiore dispersione dei difetti. Bisogna introdurre un fattore correttivo che tiene conto del volume (noi non lo facciamo).
PROOF TEST: Vengono eliminati tutti quei materiali che hanno uno sforzo minore del sigma proof stress, ottengo così una nuova distribuzione. Curva di distribuzione post collaudo è detta distribuzione troncata.
PROPRIETÀ TERMICHE
I materiali ceramici sono refrattari, vengono utilizzati proprio ad alta T. Sono buoni isolanti termici, hanno bassa conducibilità termica e bassa espansione termica.
La refrattarietà rappresenta la capacità di resistere all’azione della T senza fondere o deformarsi.
Ho un problema di accoppiamento con materiali, il fatto che uno tenda a contrarsi di più rispetto all’altro può provocare l’insorgere di sforzi e dato che i ceramici sono fragili se ho sforzi questo rischia di fessurarsi.
Ho il problema anche dello shock termico → resistenza alla fessurazione a causa di variazioni di T molto forti.
Problema anche alla resistenza di creep.
Conducibilità termica e coefficiente di dilatazione termica: la prima è un flusso di calore Q che attraversa una superficie unitaria A di spessore d sottoposta ad un gradiente termico ΔT mentre il secondo misura la capacità di dilatazione termica di un corpo.
Il coefficiente di espansione termica è inferiore a quello dei metalli, l’accoppiamento ceramico/metallo può dar luogo, in seguito a cicli termici, a fessurazione del rivestimento ceramico.
Più che di T di fusione è più corretto parlare di intervallo di rammollimento.
Nella tecnologia ceramica le T sono spesso indicate anziché in gradi centigradi in equivalente del cono pirometrico.
I coni pirometrici o di Seger sono piccoli coni o piramidi a base triangolare, formati da miscele di ossidi e aventi una T ben determinata di rammollimento, in condizioni di riscaldamento normalizzate.
Creep → deformazione di un materiale sottoposto a sforzo costante che si verifica nei materiali mantenuti per lunghi periodi ad alta T.
I materiali cementizi sono molto resistenti al creep a causa della presenza di legami covalenti, delle elevate T di fusione e dell’elevata energia di attivazione per la diffusione allo stato solido.
Nel creep il meccanismo è legato allo scorrimento dei bordi di grano, questi sono difetti di superficie. Nel momento in cui i grani si muovono l’uno sull’altro, possono formarsi delle fessure che possono portare a frattura il materiale.
Il creep aumenta con: il diminuire delle dimensioni dei grani perché nei grani di dimensione minore sono presenti parecchi bordi di grano che possono scorrere l’uno sull’altro, l’aumentare della porosità, diminuire della viscosità.
La presenza di impurezze può portare alla formazione di fasi vetrose al bordo dei grani che favoriscono il creep.
L’aumentare della temperatura riduce la resistenza dei bordi di grano, aumenta la tendenza a scorrimento e aumenta la formazione di fasi vetrose e impurezze.
I ceramici costituiti da fase cristallina + fase vetrosa hanno minore resistenza al creep ma la fase cristallina aumenta la viscosità
Lo shock termico è inteso come la frattura, parziale o totale, dei materiali ceramici quando sono sottoposti ad una brusca variazione di T, di solito di un rapido raffreddamento: la superficie si raffredda più velocemente e si contrae portandosi in uno stato di tensione.
Materiale sottoposto ad un ΔT con Tf<Ti, il materiale subisce un comportamento diverso perché sup tende a contrarsi in maniera più importante rispetto alla parte sottostante, avendo bassa conducibilità termica ΔT non uniforme → insorgono sforzi interni al materiale.
Lo shock termico nasce perché le parte superficiali sono costrette ad una dilatazione o contrazione differenti rispetto al bulk, se questi sforzi sono maggiori alla resistenza di trazione si ha rottura.
Si calcola il ΔT critico al di sopra del quale gli sforzi indotti sono in grado di formare delle microfessure che provocano una notevole riduzione delle prestazioni meccaniche del ceramico.
Questo ΔT critico si determina raffreddando un materiale a Tamb da diverse T e osservando a quale ΔT si ha rottura.
Si ha buona resistenza allo shock termico quando ho elevato carico di rottura a trazione, basso modulo di Young e basso coefficiente di espansione termica.
Nel caso di raffreddamento non infinitamente veloce occorre considerare coefficienti correttivi che tengano conto dello scambio termico, geometria del componente e il coefficiente di conducibilità termica.
Occorre tener conto della dipendenza temporale del calore. Fattore correttivo chiamato modulo di Biot e viene identificato con β.
Lo shock termico è influenzato dai seguenti fattori:
• Coefficiente di espansione termica: bassi valori del coefficiente minimizzano le variazioni dimensionali, riducendo pertanto il pericolo di shock termico.
• Modulo di Young: un basso modulo consente un ampia deformazione prima che lo sforzo raggiunga il livello critico che porta a rottura, per cui il materiale è più resistente.
• Carico di rottura: un carico elevato consente al materiale di resistere a sforzi maggiori, pertanto resiste meglio a maggiori sbalzi termici.
• Conducibilità termica: un’elevata conducibilità favorisce il trasporto di calore all’interno del materiale, riducendo quindi la differenza di temperatura tra superficie esterna e cuore, aumentando la resistenza allo shock termico.
• Trasformazioni di fase: una trasformazione di fase può comportare un ulteriore variazione dimensionale
• Tenacità a frattura: un materiale con una maggiore tenacità, e quindi resistenza ai carichi, offe una maggior resistenza allo shock termico.
• Geometria del campione: la presenza di brusche variazioni di spessore del manufatto, o di difetti superficiali, porta ad un peggioramento della resistenza agli sbalzi termici.
MATERIALI CERAMICI TRADIZIONALI
Materiali con grandissimi volumi, sono molto diffusi e impiegati soprattutto nel campo dell’edilizia: mattoni laterizi, che possono essere portanti oppure per definire gli spazi, rivestimenti, piastrelle del pavimento, coperture quindi tegole ecc…
Industria stabile con processi di produzione consolidati; tiene conto della ricerca ma nella pratica è ancora tradizionalista, le applicazioni innovative sono limitate a casi ridotti perché fanno fatica a coprire larghi volumi.
I ceramici tradizionali sono ottenuti a partire dall’argilla, che è il plastificante, poi ci sono i fondenti (carbonati e feldspati) e infine ci sono gli smagranti (sabbia).
Classifichiamo i ceramici in base a 3 caratteristiche: porosità, dipendente da composizione delle materie prime e T di cottura, colorazione del supporto, bianche o colorate, e rivestimento superficiale.
La porosità definisce le caratteristiche meccaniche e la permeabilità (più il materiale è poroso e più è sottoposto all’azione dell’agente aggressivo).
Elevata porosità vuol dire maggiore isolamento termico ma minore resistenza meccanica e resistenza al gelo.
È valutata tramite l’assorbimento d’acqua, se questa è inferiore al 5% abbiamo ceramica a pasta compatta con grani ravvicinati grazie alla vetrificazione mentre se è superiore abbiamo prodotti a pasta porosa con grani separati da pori e interstizi.
Colorazione supporto: dipende dalla purezza delle materie prime, i materiali più di largo utilizzo (quelli strutturali) hanno materie prime controllate in maniera di ingredienti ma non c’è un controllo per togliere le impurezze.
I materiali ceramici si dividono in prodotti colorati e in prodotti a pasta bianca.
Presenza di rivestimento superficiale: si dividono in ceramici rivestiti o non rivestiti, possono essere rivestiti o con smalto o con vetrina. Il rivestimento, oltre all’aspetto estetico, consente un aumento delle proprietà superficiali tra cui resistenza all’abrasione e impermeabilità.
I prodotti strutturali a base di argilla sono usati per il 50% nel settore edile, sono materiali le cui materie prime sono diffuse ed estremamente durevoli.
Sono realizzati con una miscela di materie prime: argilla 35-55%, quarzo 25-45% e calcare 10-35%.
Le loro proprietà dipendono dalla T di cottura, che è relativamente bassa tra i 1050-1100°C, dalla dimensione delle particelle e dalla microstruttura.
I prodotti poco cotti hanno bassa resistenza (a compressione) e scarsa resistenza al gelo a causa della presenza di piccoli pori nelle regioni argillose, i prodotti troppo cotti hanno troppo fase vetrosa sono resistenti ma fragili e quindi suscettibili a rottura per sforzi meccanici o termici.
Mattoni e tegole: formatura per pressatura o estrusione, sono utilizzati nel settore per costruzioni.
Il mattone è un elemento a forma di parallelepipedo con dimensioni standard. Circa il 65% dei mattoni nel mondo sono utilizzati per la costruzione di abitazioni, e il 35% per edifici pubblici, industriali e istituzionali.
La progettazione degli edifici è basata su pilastri portanti, per i muri delle abitazioni non si utilizza più il mattone pieno che ha caratteristiche portanti, ma si usa quello vuoto che ha una serie di vantaggi sulla lavorabilità.
Vengono utilizzati per muri, tetti, tubazioni di rete fognaria e pareti refrattarie (es. inceneritori, caldaie industriali).
Laterizi: sono materiali da costruzione di vasto uso caratterizzati da forma regolare e da dimensioni e peso tali che ne consentano un’agevole posa manuale.
Sono fabbricati da argille impure e, dopo la cottura che avviene circa a 1000°C, otteniamo prodotti a pasta porosa con adeguata resistenza a compressione e stabilità agli agenti atmosferici.
Sono usati per murature, solai e rivestimenti; il loro colore deriva dalle impurezze e in particolare dagli ossidi di ferro.
Piastrelle ceramiche: grande diffusione anche delle piastrelle, utilizzate per rivestimenti e pavimentazioni.
La piastrella ha una forma semplice, è ottenuta per estrusione o pressatura. Le piastrelle devono avere una serie di proprietà: impermeabilità, igienicità, resistenza all’usura e urti, resistenza agli attacchi chimici.
I prodotti rivestiti sono fatti prevalentemente tramite monocottura. Si parla di greificazione: quando argilla da luogo alla formazione di una fase liquida formando un prodotto impermeabile e con elevata resistenza.
I prodotti a pasta greificata hanno elevata compenetrazione tra smalto e supporto
Classificazione porosità, dal meno poroso al più poroso: clinker, grés fine porcellanato, grès rosso, terraglie, faenze e maioliche e cotto.
Possiamo suddividerli in base all’assorbimento d’acqua e in base al metodo di formatura per ottenere la piastrella. Lettera che indica il metodo di formatura (A estrusione B formatura); numero che tiene conto dell’assorbimento d’acqua (all’aumentare del numero aumenta assorbimento).
Grès: realizzati con argille che durante la cottura danno origine a formazione di fase liquida per cui si ottiene un prodotto permeabile con elevata resistenza meccanica.
Ci sono i grès naturali (quando le materie prime contengono già sufficiente fase fondente, quindi feldspati) o artificiali (miscelazione di argille pure e feldspati).
Le caratteristiche principali dei grès sono la notevole resistenza agli acidi, l'impermeabilità ai liquidi e una buona resistenza meccanica, vengono utilizzati per le piastrelle o sanitari. Possono essere smaltati.
Refrattari: materiali da costruzione atti a sopportare temperature elevate senza fondere e in grado di conservare anche alle alte temperature caratteristiche adeguate di resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
La capacità di resistere alle elevate temperature è dovuta all’elevata stabilità dei legami chimici primari che uniscono gli atomi. I refrattari spesso presentano un’elevata resistenza alle sostanze aggressive, all’abrasione e agli shock termici (resistenza ai cicli termici).
La maggior parte dei prodotti refrattari ceramici sono caratterizzati da porosità e dalla presenza di grandi grani.
Sono utilizzati con lo scopo di resistere a T elevate, hanno grandissima resistenza al creep ed elevatissima T di fusione (tipicamente Tfus >1500°C).
Sono costituiti da ossidi o miscele di ossidi.
Molti materiali refrattari sono ottenuti da materie prime argillose, gli ossidi contenuti sono silice e allumina, la refrattarietà aumenta all’aumentare della quantità di allumina.
Le prestazioni di un materiale refrattario sono legate alla quantità di fase liquida presente alla temperatura di lavoro. Le leghe peggiori sono quelle che contengono bassa allumina perché questa ha una bassa temperatura di fusione.
In base alla loro composizione chimica e agli ossidi di partenza sono suddivisi in acidi, basici e neutri: a base di silice e allumina i primi, a base di magnesia, ossido di calcio e di cromo i secondi, a composizione mista gli ultimi.
Sono impiegati nelle industrie metallurgiche, per la fabbricazione del vetro e della ceramica, nei reattori chimici e negli scudi termici (es. shuttle).
Abrasivi: materiali che vengono utilizzati nella tecnologia dell’asportazione di altro materiale, hanno elevatissima durezza, consentono di realizzare i taglienti degli utensili; lame, carte abrasive sono costituiti da questi materiali.
Sono costituti da particelle, con spigoli vivi ed affilati, che possono essere tenute assieme da opportuni leganti per formare utensili (mole, nastri…), in sospensione con lubrificanti per impregnare panni o spazzole oppure usati tal quali o disperse in liquidi.
Consentono di lavorare altri materiali, per esempio la seconda lavorazione dei metalli è fatta da loro.
Possono essere naturali, cioè possono essere estratti e pronti per l’utilizzo con poche modifiche es. sabbia, diamante o corindone, o sintetici, quest’ultimi hanno il vantaggio di avere proprietà riproducibili ma sono in genere più costosi es. carburo di silicio, diamante sintetico e l’allumina.
Devono avere una durezza maggiore del materiale che viene lavorato. La durezza è la resistenza alla penetrazione locale (diverso da tenacità), è una proprietà superficiale ed è misurata da diverse scale: Mohs, Vickers e Knoop.
Ceramiche bianche: prodotti ceramici dall’apparenza bianca che contengono componenti vetrosi.
Il tipo di argilla impiegato è il caolino che ha aspetto bianco, traslucido e vitreo.
Utilizzate per applicazioni specifiche come impianti dentari, stoviglie, lavandini e sanitari.
Proprietà: impervietà ai fluidi, bassa conducibilità elettrica, inerzia chimica e possibilità di essere prodotti in forme anche complesse. I prodotti a base di ceramiche bianche si suddividono in tre classi a seconda del grado di vetrificazione (e di porosità risultante): porosi, semivetrosi e vetrosi.
Le porcellane sono prodotti a pasta bianca molto compatta e vetrificata con composizione di caolino 50-60 % (per ottenere una pasta bianca), feldspati 20-25% (in quantità elevata consente di ottenere prodotti molto compatti in seguito alla formazione di una fase vetrosa durante la cottura) e quarzo 20-30% (per aspetto traslucido).
A seconda della temperatura di cottura sono divise in porcellane tenere, in cui prevale la fase vetrosa; ceramiche ornamentali, e dure, con prevalenza della fase cristallina, la cottura avviene in due tempi.
VETRI
Il vetro è un materiale ceramico, in quanto ottenuto da materiali inorganici (ossido si silice, di boro, di fosforo) a elevate T. I costituenti sono portati a fusione e successivamente raffreddati ad uno stato solido, senza che avvenga alcuna cristallizzazione.
È un materiale solido non cristallino che manifesta il processo di transizione vetrosa.
Ha una struttura più simile a quella di un liquido sottoraffreddato pur avendo le proprietà tipiche dello stato solido.
Questa struttura si forma perché la fase liquida, molto viscosa, non cristallizza durante un normale raffreddamento.
Per realizzare lo stato vetroso è necessario che la velocità di raffreddamento deve essere superiore a quella di cristallizzazione. I vetri non fondono a una temperatura ben definita (come i solidi cristallini), ma passano gradualmente dallo stato solido a quello di massa fusa (rammollimento).
È un materiale amorfo con ordine atomico a corto raggio non ripetitivo nello spazio.
Il vetro è un solido che non possiede ordine atomico a lungo raggio e che, al riscaldamento, rammollisce progressivamente fino a giungere allo stato fuso
Proprietà: trasparenza, igienicità, resistenza chimica, riciclabilità, basso costo (perché materie prime poco costose).
Sono fragili, hanno tenacità bassa, resistenza a trazione bassa e non resistono agli urti.
Resistenza a compressione > resistenza a trazione.
FORMAZIONE DEL VETRO
I vetri sono costituiti da una miscela di silicati con struttura amorfa o vetrosa, cioè disordinata.
Con il solido cristallino in corrispondenza della T di fusione (Tm) abbiamo una brusca riduzione del volume specifico seguito da un ulteriore raffreddamento.
Il liquido sottoraffreddato tende a congelarsi in una transizione liquido-vetro.
Se il raffreddamento è sufficientemente rapido, la cristallizzazione non avviene e il volume del liquido diminuisce gradualmente al diminuire della temperatura; contemporaneamente la viscosità aumenta e la massa passerà dallo stato liquido, a quello gommoso e infine allo stato solido rigido (il vetro).

La trasformazione da liquido sottoraffreddato a quello solido (vetro) è graduale per cui senza discontinuità nelle proprietà.
L’intervallo in cui il vetro si trasforma da gommoso a rigido è definito transizione vetrosa.
All’aumentare della velocità di raffreddamento aumenta Tg (temperatura di transizione vetrosa).
Il punto di intersezione delle tangenti alle due curve (stato liquido e stato solido) individua Tg.
MATERIE PRIME
Le materie prime possiamo suddividerle in funzione dello scopo che i singoli ossidi hanno all’interno della miscela.
Formatori o vetrificanti: sostanze di natura acida che per fusione e raffreddamento possono assumere struttura vetrosa. Es. silice (sabbia).
Modificatori o fondenti: sostanze di natura basica che rompono il reticolo vetroso, servono ad abbassare il punto di rammollimento favorendo la lavorabilità del vetro. Se riesco a favorire il disordine all’interno della struttura ottengo un vetro più facilmente lavorabile. Sono ossidi di metalli alcalini o alcalino terrosi.
Ossidi intermedi: sostanze che possono far parte di un reticolo vetroso preesistente, cioè solo in presenza di un ossido formatore; chiudono i ponti aperti dagli ossidi modificatori.
Sono aggiunti per eventuali correzioni alle materie prime qualora si desiderino certe viscosità, lavorabilità ecc.
Componenti stabilizzanti: per contrastare l’aggressività degli agenti atmosferici.
Componenti accessori: coloranti, opacizzanti, affinanti, dipendono da quale vetro voglio fare.
Tra le materie prime c’è anche il ROTTAME DI VETRO, sia per ragioni economiche che ambientali (riciclo). Rappresenta un materiale molto sostenibile. C’è un elevato tasso di riciclo attuale (75-80%) dei vetri.
STRUTTURA DEL VETRO
Struttura in cui manca l’ordine a lungo raggio ma non è completamente disordinata in quanto possiede ordine a corto raggio, cioè nelle immediate vicinanze di ogni atomo.
La maggior parte dei vetri è costituita dall’ossido di silicio (silice).
L’unità base è il silicato, gli ossigeni tra i due tetraedri sono pontanti cioè fanno da ponte.
Nel caso di strutture cristalline abbiamo tetraedri disposti regolarmente, dando luogo ad un ordine ad ampio raggio (quarzo) invece nelle strutture amorfe i tetraedri uniti formano un reticolo disordinato ad ampio raggio.
Lo stato vetroso è uno stato instabile, ha la tendenza a cristallizzare (devetrificare) qualora fornissimo un’energia sufficiente, con relativa perdita di proprietà fondamentali per il vetro come la trasparenza.
L’aggiunta di modificatori cambia la struttura di vetro.
Gli atomi di ossigeno degli ossidi modificatori entrano nel reticolo della silice nei punti di unione dei tetraedri e lo rompono generando atomi di ossigeno non pontanti, collegati ad un solo atomo di silicio.
Modificano quello che è l’eventuale ordine a lungo raggio che si tende a creare. Gli ioni Na+ e Ca+ non entrano nel reticolo ma rimangono come ioni metallici negli interstizi, questi ioni favoriscono la cristallizzazione del vetro.
REGOLE DI ZACHARIASEN: regole per formare una struttura vetrosa, applicabili principalmente agli ossidi
1) Il numero di coordinazione per i cationi formatori è ≤4
2) Ogni atomo di ossigeno è legato a non più di 2 cationi
3) I poliedri condividono angoli (vertici), ma non lati o facce
4) Ogni poliedro è collegato ad almeno altri 3 poliedri.
Formatori di reticolo vetroso, quindi rispettano le 4 regole: SiO2, GeO2, P2O5, B2O3, As2O3
DEFORMAZIONE VISCOSA DEI VETRI
Il vetro si comporta come un liquido viscoso a T > Tg. Sotto sforzo, i gruppi di atomi dei silicati possono scorrere l’uno sopra l’altro, consentendo la deformazione permanente del vetro. Ad alte T infatti le forze di legame interatomiche non sono sufficientemente elevate da contrastare lo scorrimento viscoso, se lo sforzo applicato è abbastanza elevato. La viscosità diminuisce all’aumentare della T; l’effetto della T sulla viscosità di un vetro segue una legge tipo Arrhenius, con esponenziale positivo. In relazione al comportamento viscoso dei vetri si possono quindi definire 9 temperature caratteristiche, i cui singoli valori variano a seconda del tipo di vetro.
Temperatura di: rammollimento (temperatura alla quale il vetro può collassare sotto il proprio peso, η=107.65), di lavorazione (corrisponde ad una η=104), ricottura (per il rilascio di qualsiasi sforzo interno, η=1013), di tensione (se si effettua un raffreddamento rapido a a partire da questa T il movimento degli atomi è talmente lento da non indurre sforzi, η=1014.5) e transizione vetrosa (η=1013.3). Le temperature di ricottura e di tensione individuano l’intervallo di transizione vetrosa. La Tg dei vetri a base di silice è molto più elevata di quella dei vetri sodico-calcici (i vetri normali) e all’aumentare della quantità di ioni modificatori diminuisce la Tg.
TIPI DI VETRO
Vetro di silice: ottenuto a partire da silice fusa, ha un intervallo di rammollimento a T elevate (circa 1700 °C). Ha il più basso coefficiente di dilatazione termica e una buona resistenza agli agenti chimici, ha alti costi di produzione. Non è soggetto a danneggiamenti da radiazioni e può essere utilizzato fino a 1000°C. Usato nel settore aerospaziale.
Vetri sodico-calcici (vetri comuni): la composizione base è 71-73% di silice, 12-14% di Na2O e 10-12% di CaO.
Gli ossidi modificatori (Na2O e CaO) abbassano il punto di rammollimento da 1600°c a 730°C e quindi diminuiscono la viscosità a pari T e migliorano la lavorabilità; ci possono essere aggiunte per prevenire la devetrificazione come il MgO.
Sono utilizzati in edilizia (produzione di lastre), per i trasporti, per le bottiglie e i bulbi delle lampadine.
L’alto coefficiente di dilatazione termica li rende poco resistenti agli sbalzi termici.
Hanno una T di utilizzo intorno ai 300 °C.
Vetri al borosilicato (pyrex): utilizzati per le attrezzature di laboratorio e laddove sia richiesta resistenza al calore.
La sostituzione degli ossidi alcalini con l’ossido di boro produce un vetro con una espansione minore (basso coefficiente di dilatazione termica).
Per questo hanno una ottima resistenza agli shock termici e una buona resistenza chimica.
Rispetto ai vetri normali aumenta il punto di rammollimento e diminuisce la tendenza alla devetrificazione.
Aggiunta di ossido di alluminio: diminuisce il coefficiente di dilatazione e migliora la resistenza chimica.
I vetri tipo Pyrex contengono anche ossido di alluminio, che fa abbassare ulteriormente il coefficiente di dilatazione e migliora la resistenza chimica.
Vetri al piombo: utilizzando piombo al posto degli ossidi dei metalli alcalini o alcalino-terrosi si ottengono vetri che rammolliscono prima, più pesanti e più trasparenti.
Risultano quindi più costosi ma anche più semplici da lavorare e formare.
Sono impiegati per la vetreria fine da tavola (cristallo), per l’industria ottica (nelle lenti ottiche il titanio può sostituire il piombo per ottenere un prodotto più leggero) e per produrre schermi protettivi a raggi x e ɣ.
Vetri opacizzati: diffondono nello spazio i raggi luminosi che incidono sulla superficie; si possono realizzare aggiungendo sostanze come fosfato di calcio che risultano finemente disperse nella massa vetrosa.
Vetroceramiche: ottenuto per parziale devetrificazione controllata ed è costituita da una matrice vetrosa (non più del 50%) in cui sono finemente dispersi cristalli molto piccoli; ho un elevato numero di siti di nucleazione.
Fabbricazione: fusione della miscela vetrificabile con agente di nucleazione (Au, Ag, TiO2 …), formatura, riscaldamento alla T di nucleazione, riscaldamento alla T max di cristallizzazione.
Ho maggior compattezza (quindi migliori proprietà meccaniche) dei ceramici e un coefficiente di dilatazione basso e controllabile. Hanno elevata resistenza meccanica e chimica anche ad alte T e ottime proprietà dielettriche.
Fibre di vetro: materiali a base vetro che hanno proprietà molto diverse dal vetro comune perché la geometria in questo caso conferisce un’elevata resistenza a trazione. Hanno elevato rapporto resistenza/peso.
Applicazioni come materiale di rinforzo. La vetroresina è fibra di vetro realizzata per essere inglobata all’’interno di una matrice di resina ottenendo un materiale a elevata resistenza a trazione proprio perché le fibre sono orientate in modo da aumentare la resistenza meccanica a basso peso.
Le fibre sono suddivise in S (rinforzo) e E (isolamento elettrico).
Le fibre ottiche sono realizzate a partire da silice pura, sono fibre che sfruttano vetri di composizione diversa per ottenere un confinamento della radiazione al proprio interno e guidare la luce.
Smalti: vetri facilmente fusibili che applicati su una superficie esercitano azione protettiva. Sono miscele di silice, borace, feldspato e carbonato, si aggiunge l’argilla e eventualmente ossidi per impartire colorazione. Hanno bassa T di fusione, un coefficiente di dilatazione prossimo a quello della legga da ricoprire. Buona resistenza chimica.
Lana di vetro: isolante termico e acustico, sono sotto forma di rotoli o pannelli, ha applicazioni in edilizia.
Specchi: deposizione di un sottile strato di argento su lastre di vetro.
PRODUZIONE VETRI
Macinazione, dosaggio e miscelazione di materiale prime: formatori + rottame di vetro (importante risorsa) + fondenti + additivi; vengono introdotti nei forni che possono essere continui (a bacino) o discontinui (a crogiolo) che consentono di avere una massa fusa dotata di una certa viscosità (→ processo di fusione).
Dopodiché abbiamo affinaggio e omogeneizzazione in cui vengono eliminate le bolle di gas, poi vi è la formatura, ricottura e, infine, controllo e imballaggio.
L’assenza di modificatori consente di avere vetro di silice.
FUSIONE: una volta selezionati i materiali, essi vengono posti nei forni in contenitori di argilla refrattaria, detti crogioli, che hanno capacità diverse in funzione della grandezza del forno (1000-2000 l).
Vengono riempiti di materiali e vengono portati a fusione fino a formare la massa fluida. Il contenuto del crogiolo viene poi riversato negli stampi per il processo di formatura. È un processo utilizzato per fare pochi prodotti, in particolare per i vetri pregiati o speciali.
Per le produzioni di serie (processo continuo) si usano invece i forni a bacino, sono delle grandi vasche rettangolari e in una parte del forno viene introdotta la miscela e raccolta la massa di fusione, questa incontra T molto alte, c’è una separazione di scorie sulla superficie o di bolle che tendono a risalire. Il prelievo del fuso avviene dalla parte opposta.
Il passaggio dalla vasca di fusione alla vasca secondaria e il prelievo della massa fusa avvengono sotto il pelo libero per diminuire la presenza di bolle di gas e di impurezze.
La vasca secondaria ha i canali di colata che portano ad un processo di formatura. Ho elevata produzione.
Ci sono anche i forni a bacino a fiamma trasversale in cui i bruciatori sono regolabili indipendentemente per avere lungo l’asse del forno la distribuzione di T. Possono essere a vasca unica oppure a due vasche, una dedicata alla fusione e l’altra all’affinaggio, collegate tra di loro dalla gola.
L’AFFINAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE consentono di eliminare bolle di gas che, a causa della grande viscosità del vetro fuso, non riescono a fuoriuscire. Si ottiene così una composizione uniforme.
Il processo di affinazione viene fatto con agenti affinanti (nitrati) che al riscaldamento formano gas che trascina con sé le bollicine presenti nella massa vetrosa e opera un efficace rimescolamento, omogeneizzando la massa fusa.
Dopo l’affinazione e l’omogeneizzazione il vetro viene raffreddato fino alla T di formatura.
In questa fase si deve evitare la cristallizzazione (o devetrificazione) la cui tendenza è massima tra 800 e 1100°C.
Questo può essere fatto in due modi: ostacolando la formazione di germi di cristallizzazione e diminuendo la velocità di cristallizzazione con aggiunte di ossidi metallici (MgO, ZnO, BaO) .
FORMATURA: si effettua mediante procedimenti differenti a seconda della forma e delle proprietà da impartire al manufatto: soffiatura, affinatura, galleggiamento e pressatura.
Produzione di lastre di vetro: processo molto importante perché le lastre di vetro rappresentano i prodotti di vetro più diffusi. La formatura di lastre di vetro è ottenuto attraverso il galleggiamento (floating) alla fine del quale si ottengono vetri con superfici perfettamente lisce e parallele, che non hanno bisogno di operazioni di lucidatura.
Nel processo di galleggiamento il vetro fuso passa dal bacino di fusione, attraverso rulli laminatori, sopra un bagno metallico fuso (generalmente di stagno) in atmosfera inerte; mantenendo il bagno a temperatura costante è possibile ottenere uno strato di vetro di spessore uniforme, perfettamente piano.
La superficie superiore viene resa piana mediante pulitura a fuoco.
In funzione dello spessore della lastra avremo un materiale più o meno spinto.
Lastre preformate → bagno fuso → ricottura (per avere materiale con distensione di sforzi) → taglio e produzione della lastra.
Soffiatura: trasferimento del processo artigianale del vetro soffiato in un impianto industriale, soffiando all’interno della massa pastosa si impartisce la forma desiderata con l’ausilio di appositi stampi.
Ottengo manufatti cavi: recipienti, bottiglie ecc…
Prima vi è il prelievo della massa di vetro che è opportunamente scelta per avere un determinato spessore, viene trasferita in uno stampo, viene insufflata aria, questa aria consente al vetro di andare a ricoprire le pareti dello stampo (che avrà le forme del recipiente che vogliamo realizzare) e a quel punto si ha l’estrazione della bottiglia dallo stampo.
Filatura: consente di ottenere delle fibre che possono avere diametro diverso in funzione dello stiramento.
Possiamo avere fibre continue, utilizzate per materiali compositi e ottenute per stiramento meccanico (D<10 µm) e fibre discontinue e corte, come lana di vetro, usate per l’isolamento e ottenute per rotazione su dischi o per trascinamento del fuso con un getto di gas (D circa 20 µm).
Le fibre di vetro vengono ottenute tramite un processo di stiramento meccanico.
Il vetro fuso è alimentato a partire da una filiera, recipiente di materiale metallico nobile (platino-rodio) con dei piccoli fori, a 1250°C, i filamenti vengono estratti da ugelli sul fondo della filiera, vengono raffreddati con acqua vaporizzata, vengono incapsulati con un appretto che serve per proteggere l’integrità del filamento dall’abrasione e per predisporre il miglior aggancio vetro-matrice.
Il diametro dei filamenti varia in funzione della viscosità del vetro e della velocità di estrazione.
La fibra consente di avere una elevata resistenza meccanica a trazione, quando vado a tirare in corrispondenza dei difetti abbiamo un intensificazione degli sforzi, il materiale non è in grado di assorbire energia e quindi abbiamo propagazione delle cricche. Sono riuscito a depurare questo materiale dai difetti, la geometria del componente risulta a nostro vantaggio → tolgo difetti che potrebbero compromettere la resistenza a trazione.
Le fibre discontinue, in particolare la lana di vetro, invece viene prodotta facendo investire il vetro, uscente da un ugello, da un getto di gas o vapore che lo stira e lo raffredda, oppure inviando il vetro fuso su un disco che ruota a forte velocità e lo stira in fili sottili (ho stiramento per forza centrifuga).
Ho un successivo taglio per ricavare rotoli o pannelli per azione di pressioni elevate.
Altre fibre di interesse sono quelle ottiche, ottenute attraverso la combinazione di un nucleo e di un mantello.
Ho un tubino di vetro entro cui voglio convogliare la radiazione elettromagnetica, il mantello è la parte esterna e poi ho una guaina che funge da protezione.
Pressatura: il vetro fuso viene adattato ad uno stampo, che rappresenta il negativo del pezzo voluto, a cui aderisce ad opera di un punzone e indurisce per il contatto con lo stampo. Processo utilizzabile quando non vi sono cambi di sezione troppo bruschi, ad esempio per piatti, tazze ecc.
Lavorazioni dopo formatura: ricottura o tempra.
La RICOTTURA serve a togliere tensioni interne, elimina gli sforzi residui, che renderebbero il manufatto troppo fragile, generati in seguito ai bruschi raffreddamenti indotti dai processi di filatura e laminazione.
La ricottura consiste in un riscaldamento a circa 600°C, seguito da un lento raffreddamento fino a circa 450°C
La TEMPRA può avvenire in due modi: fisicamente e chimicamente.
La tempra introduce un benefico stato di sollecitazione a compressione sulla superficie, aumenta la resistenza all’abrasione a all’urto di 3-5 volte rispetto al vetro non temprato.
I vetri temprati non possono essere lavorati successivamente.
Tempra fisica si ottiene riscaldando il vetro a circa 600°C e poi raffreddando rapidamente con getti d’aria su entrambe le facce della lastra. Ho stato di compressione superficiale compensato da uno sforzo di trazione all’interno. Normalmente lo stato di compressione si forma perché la superficie si raffredda più velocemente rispetto al cuore, quindi si contrae di più; qui però il cuore non è rigido, esso non è in grado di contrastare la superficie, non ostacola il movimento. Essendo un materiale con una sua viscosità, tende ad assecondare questo movimento; quando la superficie è solida anche il cuore si solidifica.
Quando il cuore tende a contrarsi esso va in trazione e superficie va in compressione.
Tempra chimica: avviene attraverso un’immersione in un bagno di sali fusi di ioni K+, questi sostituiscono gli ioni Na+ della superficie del vetro (dati degli ossidi modificatori). Essendo le dimensioni di K+ maggiori di quelle di Na+, il volume del vetro della superficie è maggiore e lo stato superficiale tende a dilatarsi andando in compressione (abbiamo introdotto ioni più grandi nella miscela e quindi abbiamo un qualcosa che “spinge” perciò lo stato superficiale tende a dilatarsi andando in compressione).
Presenta il vantaggio di richiedere temperature meno elevate e quindi non crea distorsioni nel vetro. Ha lo svantaggio di richiedere tempi di trattamento maggiori.
Tempra chimica vs tempra fisica:
Sforzo di compressione (chimica) > sforzo di compressione (fisica)
Spessore (chimica) < spessore (fisica) → (100 µm rispetto a 1 mm)
PROPRIETÀ E APPLICAZIONI
I vetri hanno bassa resistenza a trazione, a parte per le fibre di vetro, e elevata resistenza a compressione. Il vetro è un isolante termico ed elettrico ed è anche molto resistente a parecchi ambienti corrosivi e all’espansione termica.
Sono materiali fragili e sensibili allo shock termico.
Sono materiali che non hanno deformazione di tipo plastico, hanno infatti comportamento elastico fino a rottura. Modulo di Young: 70 GPa del vetro comune. Resistenza a compressione:600-1200 MPa.
I vetri sodico-calcici hanno una densità maggiore di quelli di silice in quanto gli ossidi modificatori vanno a riempire gli spazi interstiziali, hanno Kic piccolo (0.75).
A T amb il vetro è fragile (Kic ~ 1).I vetri quando sono impiegati allo stato pristino (superficie esente da difetti) sono resistenti (1000 MPa), nella pratica hanno però una resistenza a trazione tra i 30-120 MPa, le fibre di vetro invece tra i 3-5 GPa.
Non resiste agli urti, abbiamo infatti i meccanismi di rafforzamento cioè tempra fisica e chimica.
Importante applicazione hanno i vetri di sicurezza come i vetri armati, temprati e stratificati che hanno una resistenza all’urto notevolmente più grande dei vetri comuni.
Vetri armati o retinati: vengono ottenuti con l’inserimento di una rete metallica (fatta ad esempio di acciai inossidabili) durante la fase di laminazione.
La rete ha la funzione di trattenere i frammenti nel caso di urto e frattura del vetro impedendone la caduta.
I vetri armati ritardano la propagazione delle fiamme in caso di incendio.
Vetri temprati: in virtù del processo di tempra hanno una resistenza maggiore a urto (la resistenza a trazione cresce fino a 200-250 MPa, circa 10 volte superiore a quella del vetro non temprato) ed è migliorata anche la resistenza agli sbalzi termici.
Sono considerati vetri di sicurezza perché nel caso di urto non si rompono in segmenti irregolari con spigoli vivi ma in piccoli frammenti con spigoli arrotondati. Hanno anche particolari caratteristiche ottiche.
Vetri stratificati: ottenuti interponendo tra due lastre di vetro una lastra di materiale plastico, tipicamente PVB polivinilbutirrale; il tutto viene poi riscaldato, pressato a caldo e eventualmente molato sulle superfici.
Ho rottura a raggiera e i frammenti rimangono trattenuti dallo scheletro di materia plastica.
Es: parabrezza delle automobili.
Per applicazioni più delicate si usa il vetro corazzato, cioè il vetro antisfondamento e antiproiettile.
Sono vetri in cui ho molteplici strati di lastre di vetro alternate con fogli di materie plastiche.
Nel caso del vetro anticrimine il cui scopo è quello di ritardare il più possibile l’effrazione, la dissipazione di energia è legata sia alla rottura delle lastre di vetro, sia alla deformazione degli strati di plastica.
Nei vetri antiproiettile invece la dissipazione di energia avviene prevalentemente per attrito del proiettile con le lastre di vetro.
DIMENSIONAMENTO DI UNA LASTRA DI VETRO
Il dimensionamento deve essere fatto in funzione dello sforzo agente che può essere di tipo dinamico, statico, accidentale, un urto da corpo e urto da proiettile. Ci sono delle normative che regolano il dimensionamento della lastra di vetro. Nel caso di lastre rettangolari vincolate ai bordi e sollecitate da carico di vento e/o neve si usa la formula id Timoschenko, consente di calcolare lo spessore di lastra in funzione della geometria della lastra e del carico p ossia del massimo carico ammissibile. In funzione del tipo di vetro lo sforzo di massimo carico ammissibile può variare. In funzione del tipo di carico ci sono delle equazioni diverse che calcolano lo spessore di lastra per rispondere ad una determinata sollecitazione.
PROPRIETÀ TERMICHE
Espansione termica: Il vetro normalmente si espande quando viene riscaldato e si restringe quando viene raffreddato. Variazioni di T possono determinare l’insorgenza di sforzi interni: le zone più fredde saranno sollecitate a trazione da quelle più calde consentendo la rottura per shock termico.
Possiamo classificare i vetri in due tipi in base al loro coefficiente di dilatazione termica; più è alto il coefficiente e più il rischio di avere una rottura di shock termico è elevato, quindi tanto è più alto e tanto è più bassa la resistenza allo shock termico.
Vetri duri: vetro di silice (il migliore), di boro e vetro Pyrex. Coefficiente compreso tra 30-50*10-7°C-1 .
Vetri teneri: vetro silico-calcici. Coefficiente compreso tra 80-90*10-7°C-1 .
Isolamento termico: particolarmente importante per l’edilizia siccome in estate non vogliamo un eccessiva radiazione all’interno dell’edificio mentre in inverno non vogliamo una dispersione di calore dall’interno verso l’ambiente esterno.
L’energia delle radiazioni solari è in parte riflessa, assorbita o trasmessa. Questa interazione con la radiazione dipende dal tipo di vetro (composizione chimica e presenza di coloranti) e dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente.
Si possono avere vetri diversi in funzione del tipo di comportamento che hanno nei confronti delle radiazioni.
Controllo termico e solare: il vetro consente di avere un punto di luce e quindi di garantire illuminazione naturale all’interno degli edifici e dal punto di vista dell’isolamento termico, rispetto alla muratura e legno, il vetro è meno efficace.
Problema estivo → attenuazione dell’energia solare trasmessa all’interno dell’edificio, è un problema nei climi caldi.
Si parla di vetri ASSORBENTI, vetri colorati che attenuano la radiazione termica e riducono il riscaldamento nell’ambiente e riducono anche la radiazione nello spettro del visibile (attenuano la luce e la visibilità), hanno lo svantaggio di riemettere l’energia assorbita e di ridurre la luminosità.
Esempio: vetro verde, vetro che attenua la quantità di energia incidente che viene trasmessa all’interno dell’edificio senza ridurne di molto di quella visibile. Attenua molto la trasmittanza, va a risolvere il problema del sovrariscaldamento all’interno dell’edificio senza ridurre la luce. Tutti i vetri colorati hanno comunque il difetto, comune al vetro chiaro, di riemettere gran parte dell’energia assorbita.
Una seconda soluzione, sempre con lo scopo di attenuare l’energia trasmessa, è quella dei vetri RIFLETTENTI, vetri che riflettono parte dell’energia solare incidente.
Vengono ottenuti grazie alla deposizione di metalli e/o ossidi metallici, migliore l’isolamento termico rispetto al vetro chiaro; riducono però la luminosità.
Problema invernale → diminuire le perdite attraverso le superfici vetrate, ambiente caldo all’interno e fuori ho temperatura minore.
Praticamente tutti gli edifici ormai sono costruiti con VETROCAMERE, abbiamo uno o più strati di vetro separati da un’intercapedine di aria disidratata (per evitare appannamento) o gas (argon, kripton o xeno) perché la conducibilità dell’aria/gas è molto più bassa di quella del vetro.
Riducono la dispersione termica e abbiamo anche un miglioramento acustico.
Riduzione del coefficiente di trasmissione del calore del 40% con doppi vetri e 60% con tripli vetri.
PROPRIETÀ CHIMICHE
Degrado: buona resistenza agli acidi tranne all’acido fluoridrico e l’acido fosforico caldo, sono meno resistenti a soluzioni alcaline (pH>9). Anche l’acqua può causare nel tempo degrado.
Attacco acido: meccanismo selettivo di scambio tra gli ioni H+ e gli ioni Na+ (o K+), questo porta ad un lento degrado del vetro. Lo stadio cineticamente determinante è la diffusione degli ioni Na+ dal cuore del vetro verso la sua superficie, perciò dipende dalla T. Nel tempo la superficie del vetro si impoverisce di ioni Na+ e quindi diventa resistente all’attacco.
Attacco in soluzioni alcaline: gli ioni OH- rompono i legami Si-O-Si, sono meccanismi di interazione piuttosto lenta, avvengono in particolari condizioni di pH.
L’attacco procede più veloce all’aumentare del pH e della T, e della presenza di atomi di ossigeno non pontanti.
Attacco dell’acqua: attacco misto acido-basico, gli ioni H+ sostituiscono gli ioni Na+ all’interno del vetro mentre la soluzione si arricchisce di OH- che rompono i legami chimici sciogliendo il vetro.
Abbiamo fatica statica: azione congiunta di sollecitazioni meccaniche e azione chimica dell’acqua.
Con acqua piovana questo fenomeno è poco presente perché il tempo di permanenza è insufficiente ad innescare il degrado.
PROPRIETÀ OTTICHE
Trasparenza: è la proprietà più importante del vetro, è la capacità di trasmettere le radiazioni nel campo del visibile.
È dovuta alla struttura amorfa dei materiali, la luce non trova una direzione privilegiata ma vede una situazione disordinata. Può essere compromessa dalla devetrificazione e dalle disomogeneità (particelle solide o bolle di aria inglobate) che disperdono e scompongono la luce.
Vetri colorati: la colorazione dipende dalla presenza di metalli di transizione oppure di terre rare.
L’assorbimento di energia luminosa è dovuto alla transizione elettronica tra due livelli indotta dall’interazione con i fotoni: il vetro assume il colore complementare a quello della radiazione assorbita. Il tipo di colorazione dipende anche dall'ambiente in cui si forma il vetro.
Vetro scuro: assorbe le radiazioni UV a lunghezza d’onda più breve di 450 nm offrendo la migliore protezione dalla luce potenzialmente dannosa es. bottiglie di birra. Migliore interazione con le radiazioni UV che non vengono trasmesse all’interno del contenitore evitando così alterazioni dell’alimento contenuto.
Vetro verde: offre la protezione dalla luce ma inferiore rispetto a vetri scuri; usato per i vini e i succhi di frutta.
Vetro trasparente: per alcool, acqua, salse e cibi che non sono influenzati dalla luce.
Fotosensibilità (lenti fotocromiche): contengono bromuro d’argento; la radiazione UV o luce solare in genere avvia una reazione chimica reversibile e le lenti si scuriscono. Ho interazione tra alcuni vetri contenenti piccole quantità di opportuni ossidi metallici e la radiazione UV.
Riflessione e rifrazione della luce: la legge di Snell mi regola il rapporto tra i seni degli angoli di incidenza e di riflessione. L’indice di rifrazione è dato dal rapporto tra la velocità della luce e la velocità di propagazione.
Nel caso di vetro comune l’indice di rifrazione è 1.5.
La quantità di luce che viene riflessa e/o rifratta dipende dalle proprietà ottiche dei mezzi coinvolti e dall’angolo di incidenza del raggio luminoso, se quest’ultimo è inferiore all’angolo critico, la maggior parte della luce è rifratta mentre solo una piccola quantità verrà riflessa; se invece è maggiore, la luce sarà riflessa nel vetro senza subire perdita di intensità, ho riflessione interna totale. Questo fenomeno è sfruttato nelle fibre ottiche attraverso cui i segnali luminosi sono trasmessi per grandi distanze.