LEGANTI
Un materiale ha proprietà leganti quando, mescolato con acqua, forma un impasto plastico che può essere facilmente formato o colato in getti e, dopo un certo tempo, solidifica mantenendo la forma e le dimensioni del getto ordinario. Il legante deve tenere conto degli altri materiali presenti all’interno della miscela. Il principale legante è il cemento.
Il grosso vantaggio è di avere un materiale che consente di essere colato in maniera facile e subisce un processo di indurimento a temperatura ambiente.
La trasformazione avviene attraverso reazioni dei leganti: una con l’anidride carbonica presente in atmosfera e una con H2O. Avrò così i leganti aerei e quelli idraulici.
Posso però definire anche caratteristiche comuni tra i tipi di leganti: essi sono costituiti da polvere finissime, ottenute per frantumazione, cottura e macinazione di rocce naturali.
Lo scopo del legante è quello di ottenere un corpo solido con una certa forma a T amb e anche, solidificando, quello di unire e legare elementi lapidei o laterizi (malte). Abbiamo quindi una duplice funzionalità. Possono essere costituiti da miscele binarie di leganti (es. cemento e calce aerea) o ternarie (cemento alluminoso, Portland e gesso).
Stato plastico (legante + H2O)  stato solido
Tempo di presa e tempo di indurimento.
Presa/setting: trasformazione dell’impasto da plastico-fluido, dotato con una certa viscosità, a un impasto non più lavorabile e quindi rigido che non ha ancora le proprietà meccaniche volute. Non può ancora essere sottoposto a carichi. È il tempo in cui le reazioni di indurimento iniziano, il materiale è un solido che non ha più la caratteristica di lavorabilità e plasticità che aveva all’inizio. È anche il tempo entro cui fare la colata per dare la forma voluta.
Indurimento: avviene in serie alla presa, ho sviluppo di resistenza meccanica e rigidità. Dura di più della presa (giorni/settimane). Tempo di riferimento: 28 giorni (coincide con la stagionatura delle strutture in calcestruzzo).
È il periodo entro il quale si sviluppano le resistenze meccaniche.
Classificazione tra leganti aerei e idraulici.
I leganti aerei (gesso e calce aerea) induriscono solo in aria e non possono operare con acqua. Il gesso a contatto con l’acqua tende a sciogliersi. Sviluppi indoor (non abbiamo condizioni di contatto con acqua permanente).
I leganti idraulici (calce idraulica e cementi) induriscono anche in acqua, possono operare con H2O e questo costituisce il loro grosso vantaggio. L’acqua li rafforza. Sviluppi outdoor.
GESSO
È il primo legante utilizzato, la T di cottura della roccia di partenza (120-200°C) è bassa rispetto a calci e cementi.
Caratteristiche: leggerezza, resistenza al fuoco (mantiene all’interno un po’ di H2O), isolante termico e acustico (perché ha una certa porosità), facilmente lavorabile ed è solubile in acqua (0,25% a 30°C).
Il gesso legante è costituito da: CaSO4 ½ H2O semiidrato o emiidrato o CaSO4 anidrite.
È prodotto a partire dalla pietra di gesso, detta anche gesso biidrato (CaSO4*2H2O), roccia sedimentaria contenente impurezze varie sino al 10%.
La pietra di gesso è la materia prima, occorre un processo di cottura con cui eliminare l’acqua da cui tenere l’anidrite, che ha proprietà leganti.
CaSO4*2H2O  CaSO4*½ H2O + 3/2 H2O semiidrato
CaSO4*2H2O  CaSO4 + 2H2O anidrite
La polvere ottenuta ha proprietà leganti, mescolata con acqua forma un impasto fluido-plastico che indurisce riformando il gesso biidrato.
Processo ciclico: partiamo dalla pietra di gesso, cottura a 120-150 °C, formazione di emiidrato o anidrite, impasto fluido plastico con acqua, indurimento all’aria, ottengo pietra di gesso (prodotto di partenza). Avendo avuto lavorazione cambia forma.
TRASFORMAZIONI DURANTE LA COTTURA:
T>120°C: formazione di emiidrato (primo prodotto della cottura del gesso con proprietà leganti)
CaSO4*2H2O  CaSO4*1/2 H2O + 3/2 H2O è una reazione endotermica → devo fornire calore
Tempo di presa con EMIDRATO alpha= 1-2 min, con EMIDRATO beta=2-4 min
T>180°C: formazione di anidrite solubile (o gesso anidro → CaSO4 alpha)
CaSO4*1/2 H2O → CaSO4 (alpha) + ½ H2O Tempo di presa con ANIDRITE SOLUBILE=20 min
L’acqua se ne va sempre di più e ho una reazione endotermica e ottengo il CaSO4 (alpha). Si ottiene gesso anidro. Esistono il CaSO4 (alpha) e (beta), due forme dell’emiidrato che si differenziano per la dimensione dei cristalli e per la differenza dei tempi di presa. L’alpha è caratterizzato da una presa minore e solubilità maggiore.
L’alpha si produce in ambiente umido ed è compatto, il beta si forma quando si opera in atmosfera asciutta (es. aria o sottovuoto), ha cristalli molto piccoli e richiede molta acqua per idratarsi.
L’anidrite ha solubilità minore dell’emidrato, ma è comunque in grado di far presa con l’acqua anche se a tempi più lunghi. Si ottiene il GESSO COTTO.
T>250°C: formazione di anidrite insolubile (CaSO4 beta)
Si forma l’anidrite beta. Non fa presa con l’acqua, non consente un impasto con proprietà leganti a meno che non ci sia un catalizzatore (solitamente ossido di calcio CaO).
T> 800°C: decomposizione dei carbonati
CaCO3 → CaO + CO2 MgCO3 → MgO + CO2
Carbonato di calcio e carbonato di magnesio si decompongono e l’ossido di calcio e l’ossido di magnesio attivano la presa dell’anidrite insolubile.
T>1200°C: decomposizione dell’anidrite
CaSO4 beta → CaO + SO3
Il prodotto che si ottiene è detto GESSO COTTO A MORTE, completamente insolubile. Non può fare presa e non si può ottenere il materiale con proprietà leganti che vogliamo. T troppo elevate non consentono di ottenere un gesso con proprietà leganti (bisogna lavorare a 120-200°C)
IDRATAZIONE DEL GESSO:
L’emidrato e l’anidrite solubile, mescolati con acqua, danno luogo a un impasto che indurisce rapidamente a causa della loro maggiore solubilità rispetto alla fase stabile costituita dal gesso biidrato. L’emidrato e l’anidrite solubile passano in soluzione e questa diviene sovrassatura rispetto al biidrato che, di conseguenza, cristallizza. Il processo termina quando tutto l’emidrato e l’anidrite presenti si sono trasformati in pietra di gesso. Il prodotto finale dell’idratazione è quindi identico al composto da cui si era partiti per produrre questo legante.
Gesso COTTO: gesso costituito da gesso emidrato, anidrite o miscela dei due materiali leganti.
GESSO EMIDRATO	ANIDRITE SOLUBILE
Ottima solubilità	Minore solubilità
Minori tempi di presa	Maggiori tempi di presa
Lieve aumento di volume (0,3-1,5%)	Minore qualità

Gesso COTTO A MORTE: proprietà leganti assenti, ho possibili residui di anidrite non idratati nell’impasto, comporta maggiori costi energetici, ha presa lenta però c’è la possibilità di ottenere tipi di gesso più resistenti all’umidità
TEMPO DI PRESA:
Il tempo di presa è mediamente basso e dipende dal legante di cui è costituito il gesso; è dell’ordine di pochi minuti se con emidrato e di 15 min-1h con l’anidrite solubile. La quantità di acqua da aggiungere è fondamentale per le proprietà finali del composto. Tipicamente rapporto acqua-gesso è importante ma siamo un po’ meno interessati rispetto ad esempio al calcestruzzo. In pratica >30% in peso
Principali fattori che determinano tempo di presa:
i) Temperatura (di cottura e dell’ambiente): all’aumentare della T aumenta il tempo della presa
ii) Rapporto di acqua/gesso: andando ad aumentare l’acqua presente nell’impasto ho un materiale più poroso, ho meno polvere, resistenza meccanica inferiore, tempo di presa aumenta
INDURIMENTO:
Durante il processo di indurimento e quindi durante la precipitazione del solfato di calcio biidrato, la stagionatura del gesso avviene a secco, abbiamo un leggero aumento del volume (0.3-1.5%). Si formano dei cristalli di solfato di calcio aventi morfologia intrecciata, che conferisce resistenza e rigidità all’impasto indurito.
Proprietà meccaniche del gesso:
La resistenza a compressione è circa 5-10 MPa, non resistono a trazione come invece resistono i metalli. Hanno un migliore comportamento a compressione che a trazione (trazione dovuto a effetti di linea che nei materiali cementizi e ceramici non ci sono).
All’aumentare di a/g la resistenza diminuisce. Più acqua aggiungo e più l’impasto è fluido, alla fine ho però anche un materiale molto più poroso perché i cristalli sono più lontani e quindi meno intrecciati.
Ci sono tanti tipi di gesso a seconda delle caratteristiche delle materie prime: diventa importante la finezza, avere una particella iniziale piccola consente di avere una reazione molto più completa rispetto ad una particella grossa. Questo è dovuto al fatto che ho più superficie esposta.
Infine, all’aumentare della UR (umidità relativa) diminuisce la resistenza. più è elevato il quantitativo di acqua più le proprietà allo stato fluido sono ottimizzate, minore sarà la resistenza meccanica del prodotto finale.
Nel periodo di stagionatura le proprietà meccaniche si consolidano fino a raggiungere un valore asintotico.
Ha una buon resistenza al fuoco, l’evaporazione dell’acqua blocca la T intorno ai 120°C. È un materiale poroso quindi è leggero ed è un buon isolante termico e acustico.
Incompatibilità del gesso: Il gesso presenta una solubilità che non consente di operare all’aperto o a contatto con ambienti molto umidi; esistono metodi di impermeabilizzazione (aggiunta leganti idraulici, rivestimento con sostanze idrofobe come cere e resine). Non può operare in atmosfere contenenti ammoniaca, poiché il solfato di ammonio è molto solubile. Il gesso ha un estratto acquoso leggermente acido (pH attorno a 5) e quindi è corrosivo nei confronti dei materiali metallici. (Il calcestruzzo non ha problemi di acidità, è un materiale molto alcalino 12.5 e quindi il ferro non si corrode).
Il gesso viene usato principalmente per il confezionamento di malte per intonaci per interni, stucchi, pannellature di cartongesso (utilizzati per separazioni di ambienti interni).
La miscela con gesso + sabbia o calce viene usata per intonaci e finiture.
CONCETTI FONDAMENTALI: legante=polvere che miscelata con acqua da impasto plastico al quale possiamo dargli una forma, abbiamo una flessibilità rispetto alla forma e, a seguito di reazioni, abbiamo la trasformazione di questo impasto plastico in un corpo solido rigido. VANTAGGIO= opera a condizioni ambiente. Due fasi, presa ossia tempo durante il quale l’impasto perde la sua plasticità ma non è ancora in grado di essere sottoposto a carichi meccanici, indurimento ossia tempo in cui sviluppo proprietà meccaniche e queste raggiungono una sorta di asintoto, il materiale assume quelle proprietà definitive.
CALCE AEREA
La produzione di calce aerea è limitata se confrontata con il cemento.
È una polvere avente proprietà leganti, è costituita da ossido di calcio oppure dal suo idrato: CaO, detta calce viva che è un prodotto della cottura delle rocce calcaree, questo viene poi spento fino a un processo di idratazione fino al grassello; Ca(OH)2 invece è calce spenta. Le calci contengono impurezze: MgCO3, argille, ossidi di ferro e silice.
Utilizzi: In genere è mescolata con sabbia, che ha il compito di contrastare il ritiro dimensionale, ed è utilizzata come malta di allettamento per il collegamento di pietre o mattoni, oppure come intonaco o rasante. Utilizzato soprattutto in ambito di consolidamento e restauro
MATERIA PRIMA: rocce calcaree (CaCO3 almeno 95%)
Dissociazione del carbonato: CaCO3 → CaO + CO2, ottengo CO2 e calce viva, reazione che avviene ad alta T ed è in funzione della P parziale della CO2 Lo strato di gas immediatamente a contatto con il calcare è costituito praticamente solo da anidride carbonica e quindi la sua pressione parziale è circa pari a 1 atm, per cui la T a cui devo portare il forno è attorno ai 900 °C, spesso si va oltre per avere un vantaggio di tipo cinetico e quindi conviene operare a 950-1000°C. A T troppo elevate però avremmo fenomeni di sinterizzazione delle particelle che portano a calce poco porosa e quindi poco idratabile (→ calce stracotta o cotta a morte).
SPEGNIMENTO DELLA CALCE: CaO + H2O → Ca(OH)2
La calce viva mescolata con acqua dà luogo ad una reazione fortemente esotermica, per cui con aggiunta di acqua ho una forte evaporazione e le particelle tendono a frantumarsi per effetto del forte calore. Questo spegnimento può avvenire in due modi:
1. Eccesso di acqua: da questa ottengo il GRASSELLO, una pasta morbida costituita da una dispersione in acqua (35-45%) di cristalli di idrossido di calcio. Aggiungo una quantità d’acqua circa doppia rispetto alla quantità di calce, ho un forte sviluppo di calore che provoca l’evaporazione di parte dell’acqua ma favorisce anche la frantumazione di particelle e la loro idratazione (24h necessarie affinché reaz d’idratazione finisca) e ottengo una pasta morbida che viene utilizzata per le malte o intonaci se combinata con sabbia. Impasto molto fluido e plastico.
2. Quantità di acqua appena superiore alla stechiometrica: da questa ottengo CALCE IDRATA IN POLVERE, ho calce con una quantità residua di umidità/acqua all’interno.
   Problemi legati alle impurezze, se queste troppo elevate esse non prendono parte al processo di calcificazione e idratazione e quindi costituiscono materiale non reagito.
Se lo spegnimento non è completo l’idratazione può continuare dopo la messa in opera della calce con effetti dannosi. Ad esempio i granuli di calce idratati solo in superficie una volta in opera completano la loro idratazione con sollevamento e distacco della malta indurita a causa dell’aumento di volume che accompagna l’idratazione.
Si definisce resa in grassello il rapporto fra il volume del grassello stesso e la masse di calce viva utilizzata per produrlo.
Le calci si dividono in calci grasse (meno impurezze, più plastiche, più lavorabili) e calci magre in base alla quantità di grassello presente.
I processi di presa e indurimento avvengono inizialmente per evaporazione di parte dell’acqua in eccesso e poi continuano tramite reazione di CARBONATAZIONE: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.
Il prodotto ottenuto in seguito all’indurimento è identico alla materia prima di partenza.
MALTE DI CALCE AREA
Calce idrata + H2O + sabbia → Malta di calce
La sabbia è definita inerte perché ha uno scopo fisico ma non rientra nei processi di idratazione, è un ingrediente che non interviene nelle reazioni chimiche ma che serve per ridurre il ritiro della malta provocato dall’evaporazione di acqua, ho così meno rischio di fessurazione dell’intonaco.
Consente poi una migliore reazione di carbonatazione: la pasta legante si dispone in sottili strati attorno ai granuli di sabbia e consentono una maggiore superficie esposta alla CO2.
La quantità del legante è il parametro più importante per l’irrigidimento.
Malta di calce ha una resistenza meccanica a compressione molto modesta, attorno a 1 MPa.
Essendo un legante di tipo aereo non può lavorare a contatto con acqua a meno che non sia combinata con la calce idraulica.
CALCE IDRAULICA
È il precursore del cemento Portland (la presenza di minerali argillosi è ciò che la differenzia rispetto al cemento). Non ha più utilizzi pratici, è un legante storico perché gli edifici fin dall’epoca romana venivano fatti con queste calci. I suoi impasti possono indurire a contatto con l’acqua.
Si divide in tre sottogruppi:
1. Calci idrauliche storiche: calce aerea + materiale pozzolanico + H2O. La pozzolana è una roccia vetrosa di origine vulcanica a base di silice e allumina (che hanno proprietà leganti), essa riesce a formare dei prodotti di idratazione simili a quelli del cemento Portland.
2. Calce idraulica vera e propria, ottenuta o per cottura di calcari argillosi o da miscele di calcari e argille; vi è un processo di cottura che porta alla formazione di ossido di calcio il quale forma silicati di calcio e alluminati di calcio che conferiscono proprietà idrauliche, sono cioè in grado di fornire reazioni di idratazione.
3. Calci idrauliche commerciali. La calce commerciale è costituita dal cemento Portland diluito: miscelato con dell’inerte (filler), generalmente calcareo, oppure è loppa (residuo della produzione della ghisa in alto forno che ha proprietà idrauliche) miscelata con calce aerea. Questi sono detti cementi di alti forno.
RESISTENZA A COMPRESSIONE: [MPa]
Gesso < 5-10
Malte di calce aerea < 1
Malte di calce aerea + pozzolana < 3
Malte di calce idraulica < 9
Malte di cemento 10-40
Calcestruzzo 30-100, dipende dal tipo di stagionatura, rapporto acqua/gesso ecc…
Dipendono da come li confeziono, da quali e quanti ingredienti.
CEMENTO PORTLAND
È un materiale inorganico finemente macinato che, mescolato con acqua, forma una pasta che rapprende e indurisce a seguito di reazioni e processi di idratazione e che una volta indurita mantiene la sua resistenza e stabilità anche sott’acqua.
Cemento Portland, cemento di miscela: aggiunta di materiali con attività pozzolanica (pozzolana in sé o cemento di alto forno), cementi speciali. È un legante idraulico, consente la realizzazione di materiali che possono lavorare a contatto con acqua.
APPLICAZIONI: opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato, il cemento è il legante che assieme all’acqua e aggregati (sasso, ghiaia, ghiaietto) forma il calcestruzzo. Il calcestruzzo armato invece è dato dall’unione di barre di acciaio inossidabile annegate all’interno del calcestruzzo. Viene usato anche per malte e finiture.
MATERIE PRIME
Calcare e argilla, presenti sia in miscele naturali cioè rocce che hanno composizione che contengono entrambi i componenti o alternativamente una miscela artificiale pesata di calcare e argilla. Per regolare la composizione valuto eventuale aggiunta di silice, bauxite o ossidi di ferro.
Si aggiunge anche il gesso MA dopo la cottura delle materie prime, serve per rallentare l’idratazione. Senza gesso avremmo un materiale che farebbe presa in tempi molto rapidi e quindi avremmo un materiale difficile da regolare. Possiamo aggiungere anche materiali con proprietà pozzolaniche o filler.
CICLO DI PRODUZIONE: da 1,5 t di materie prime ho 1 t di cemento
1) Miscelazione e macinazione delle materie prime, macinate perché ho bisogno di materie prime frantumate affinché la cottura sia uniforme
2) Cottura fino a 1450°C in modo da ottenere una parziale fusione,con il 20-25% di fase liquida
3) Raffreddamento rapido del prodotto di cottura, serve per ottenere fasi metastabili a temperatura ambiente, vogliamo mantenere le proprietà degli ossidi che si sono formati durante il processo di cottura. A T amb non ho energia necessaria per far andare avanti la reazione. Ottengo il clinker
4) Aggiunta di gesso
5) Macinazione finale con la finezza desiderata e ottengo il cemento
Il cemento, dunque, è ottenuto dal prodotto delle materie prime, il clinker, con aggiunta di gesso.
I materiali di partenza vengono frantumati e macinati tipicamente nei mulini fino ad ottenere una polvere di dimensione di 90 microm, si vuole ottenere una miscela omogenea di composizione precisamente stabilita.
La miscela frantumata è caricata nella parte alta di un forno rotante e viene fatta avanzare longitudinalmente, nel suo avanzamento incontra T sempre più alte fino a raggiungere la T di picco, intorno al 1450°C (la T del bruciatore). L’aumento di T comporta l’avere trasformazioni all’interno del forno durante il passaggio.
I gas di combustione caldi percorrono il forno in senso inverso all’avanzamento del materiale ed escono a 300°C.
A 100°C ho perdita dell’acqua presente nelle materie prime, a 500°C ho la perdita dell’acqua di cristallizzazione legata dall’argilla, a 600 °C il calcare inizia a dissociarsi in calce e CO2 (decomposizione dei carbonati), a 900-1200°C ho formazione del silicato bicalcico (C2S), >1250°C formazione del silicato tricalcico (C3S) con reazione completa a 1450°C.
A 1250-1300°C ho una formazione di una fase liquida da ossidi fondenti C3A e C4F che facilitano il processo di omogeneizzazione che tiene insieme gli altri silicati e avvolgendo le particelle solide rende possibile velocità di reazione molto più elevate. La fase liquida deve essere circa il 25% del totale. Il C3S, una volta formato ad alta T e raffreddato bruscamente, può esistere in condizioni di metastabilità anche a bassa T perché la sua trasformazione nei due composti stabili ( C2S e CaO) avviene con velocità trascurabile al di sotto di 700°C.
NOTAZIONE: C=CaO (calcico), S=SiO2 (silicato), A=Al2O3 (alluminato), H=H20, F= ossidi ferro
Il CLINKER è il prodotto di cottura delle materie prime. Sono delle sfere di dimensione variabile che hanno una composizione di 75-85% di silicati e per il 20-25% di alluminati che costituivano la fase fondente durante il processo di cottura + una serie di ossidi contenuti nelle materie prime di partenza.
COMPOSIZIONE: C3S alite, particelle scure e con contorni spigolosi, C2S belite, particelle chiare e arrotondate, C3A celite, particelle disperse nella matrice, C4AF fase ferrica che costituisce la matrice stessa.
Il cemento portland è costituito da circa 17-25% SiO2, 8% Allumina, 60-67% ossido di calcio.
Cemento portland: clinker + gesso (circa 5%, CaSO4*2H2O)
60-67% CaO, 17-25% SiO2,3-8% Al2O3,1-5% Fe2O3
Il gesso viene aggiunto come regolatore di presa negli impasti per il calcestruzzo, questo perché quando c’è la reazione di idratazione tra i costituenti del cemento ho gli alluminati che hanno una reazione davvero molto rapida, ho dunque un forte sviluppo di calore e un tempo di presa troppo breve, che va a impedire il periodo di colata e di costipazione dell’impasto. Il gesso mette un freno all’idratazione degli alluminati.
I moduli ci dicono la composizione e le fasce entro cui devono essere compresi i vari ossidi all’interno del clinker e del cemento e ci dicono i rapporti tra fasi fondenti e fase solide.
La FINEZZA del cemento è molto importante, essa determina il processo di idratazione del cemento. Tutte le reazioni che avvengono sono SUPERFICIALI quindi più sono piccole le particelle e più ho superficie esposta. Se sono troppo grandi avrò cemento non reagito e dunque perdo materiale.
La finezza determina dunque la reattività del cemento (indurimento e grado di idratazione): le particelle con dimensioni >75 microm non si idratano mai completamente. Essa influenza anche la lavorabilità degli impasti, la quantità di gesso richiesta, la velocità di sviluppo di calore (ho reaz di idratazioni quindi reaz esotermiche, se ho particelle molto fini ho sviluppo di calore all’inizio), il costo del cemento (più è fine e più costa). Vogliamo che il cemento sia reattivo ma allo stesso tempo avere una particella estremamente fine (e dunque molto reattiva) può creare uno sviluppo rapido di calore enorme e questo può dare problemi. In un cemento moderno almeno il 90% in peso delle particelle ha dimensioni comprese tra 2 e 90 microm. Per definire la finezza delle particelle di cemento si ricorre a due grandezze: la distribuzione granulometrica e l’area superficiale specifica.
Distribuzione granulometrica: fissata una certa dimensione delle particelle si ricava la percentuale cumulativa in massa delle particelle di dimensioni inferiori o superiori. La curva di distribuzione granulometrica assume in genere un andamento a S; tanto più la curva sarà una retta verticale quanto più le particelle saranno uguali tra di loro e tanto più è dispersa se le dimensione di particelle sono diverse.
Il cemento a rapido indurimento ha una quantità di passante maggiore rispetto al cemento portland ordinario a pari dimensioni delle particelle. Nel cemento a rapido indurimento abbiamo una dimensione più piccola, area sup più grande e maggiore reazione.
σ blaine= area totale della superficie esterna delle particelle riferita all’unità di massa o area superficiale specifica.
σ =Superficie/massa=6/(ρ*L) [se particelle a forma cubica] → più è piccolo L, quindi più particella è fine, più σ aumenta.

Dimensione tipica del cemento portland tra 1 microm 100 microm. Da 1 a 4 ho curve con dimensioni più grossi (da 1 mm in su), 6-7-8 si riferiscono a polveri, noi ci concentreremo sulla 8 in seguito ossia sulla microsilice.
Area tipica di un Cemento Portland=250-550 m^2/kg a seconda che la frazione fine sia più o meno abbondante.
Confronto dimensionale:
10 cm - 100 microm → aggregati
1 microm - 100 microm → cemento portland
0,001 microm – 0,1 nm → prodotti di idratazione delle polveri di cemento o dell’acqua
IDRATAZIONE DEL CEMENTO PORTLAND
Acqua + cemento  Pasta cementizia
La reazione di idratazione non è istantanea, ha bisogno di tempo affinché si ottenga un prodotto solido e che poi sviluppi le proprietà meccaniche.
All’inizio abbiamo un impasto plastico e lavorabile grazie all’acqua libera. Possiamo gettarlo nei contenitori dette casseforme per dare alla miscela una forma. Nel tempo abbiamo reazione tra acqua e il cemento, queste portano alla presa e alla formazione di strutture che fanno perdere la plasticità dell’impasto, non posso più dare una forma all’impasto. Man mano che al procedere dell’idratazione si ha una riduzione dell’acqua libera, l’impasto perde la sua plasticità e diventa sempre meno lavorabile (inizio presa), finché solidifica completamente (termine della presa). Il processo di idratazione continua più lentamente per un periodo che può durare mesi o anni (indurimento), in questo periodo inizia a sviluppare proprietà meccaniche grazie all’avanzamento delle reazioni di idratazione.
Durante il periodo di indurimento andiamo a mantenere il getto sempre bagnato, nel momento in cui non ho più acqua il processo di indurimento si ferma.
Devo garantire la stagionatura o maturazione ossia l’insieme delle procedure di controllo della temperatura e dell’umidità adottate per promuovere l’idratazione del cemento affinché le reazioni possano procedere per sviluppare proprietà meccaniche.
Il cemento è costituito principalmente da silicati e alluminati, i loro processi di idratazione avvengono contemporaneamente e interferiscono fra loro; ho reazioni di cinetica differenti: per gli alluminati reazione molto veloce così come per l’alite mentre la belite è più lenta.
Otteniamo come prodotti di idratazione dai silicati il gel C-S-H (H sta per acqua) e l’idrossido di calcio chiamato anche Portlandite dagli alluminati invece abbiamo gli alluminati di calcio idrati.
Gli alluminati hanno un tempo di reazione veloce, reagendo immediatamente con l’acqua sono importanti nel definire il tempo di presa. Se io non andassi a rallentare la loro reazione l’impasto perderebbe la sua lavorabilità, per questo vado ad aggiungere il gesso al clinker, la sua aggiunta rallenta l’idratazione degli alluminati. La % di gesso da mettere dipende dalla quantità di alluminati che vi sono all’interno. Il gesso funge da regolatore di presa.
Gli alluminati non portano un contributo sensibile alla resistenza meccanica finale. Esatto contrario dei silicati, essi reagiscono in modo più lento e danno un contributo più graduale nel tempo conferendo alla fine proprietà meccaniche. La proprietà meccanica è infatti influenzata molto dal gel CSH.
L’alluminato tricalcico reagisce per primo, per ultimo abbiamo il silicato bicalcico.
Il contributo alla resistenza meccanica sarà più elevato all’inizio nel caso degli alluminati e molto scarso alla fine e invece tenderà ad aumentare per il C2S e C3S, che danno un contributo maggiore nell’indurimento rispetto alla presa. Sono tutte reazione esotermiche quindi si sviluppa calore.
In assenza di gesso la reazione del C3A con l’acqua è immediata e produce idrati cristallini che tra di loro si iniziano ad impacchettare e quindi l’impasto perde la sua plasticità. Se invece vado ad aggiungere i solfati (gesso è solfato di calcio), la reazione porta all’ettringite (trisolfato) che successivamente tende a formarsi in monosolfato. L’ettringite ricopre rapidamente i grani di cemento che stanno reagendo e quindi ne rallenta la velocità di idratazione.
CASISTICHE IDRATAZIONE ALLUMINATI
Le casistiche si differenziano in base al contenuto alto o basso degli alluminati e della quantità di gesso.
I primi due casi sono analoghi, ho rapporti uguali quindi il tempo di presa dura 1-4 ore, abbiamo processo di presa normale.
Caso 3: se abbiamo un elevata quantità di alluminati ma bassa di solfati abbiamo presa rapida, solfati non sufficienti da ricoprire gli alluminati. L’ettringite non riesce a ostacolare in maniera completa e il processo di presa avviene in tempi troppo brevi (10-45 min).
Caso 4 è reazione istantanea, mancano solfati e nel caso 5 abbiamo un caso di falsa presa, alta quantità di solfati (sono in eccesso), molto più alta di quella degli alluminati, si formano cristalli di gesso che tengono uniti le particelle ma non sono prodotti idrati, che andando a mescolare si spezzano. Caso 4 e 5 non si verificano mai.
IDRATAZIONE DEI SILICATI
Formano gel CSH, responsabile della resistenza meccanica finale, e portlandite.
Ha una composizione media C3S2H3,presenta una struttura mal definita e costituita da particelle solide di forma lamellare impacchettate tra di loro, tra queste lamelle rimangono delle porosità ma queste non vanno a impattare sulla resistenza meccanica e sulla durabilità in quanto i pori sono molto piccoli, delle dimensioni del nanometro. Sono i macro-pori che influenzano la resistenza meccanica e l’avanzamento delle specie aggressive. Le lamelle piccole sviluppano forze di van der Walls molto elevate tra di loro.
Il gel costituisce l’80% del volume e il 50% in peso della massa. Se analizziamo le idratazioni singole dei silicati noto che il silicato tricalcico reagisce più velocemente però forma meno gel C-S-H e più portlandite, mentre il C2S è più lento ma forma più gel.
La portlandite, ossia cristalli esagonali di idrossido di calcio di dimensioni maggiori del gel CSH, conferisce un pH alcalino (>12.5) all’acqua che rimane nei pori della struttura, fondamentale nel processo di durabilità. Il fatto che sia alcalino da una protezione in più rispetto alla corrosione. Questi cristalli sono soggetti a frattura a causa del debole legame tra gli stati che li costituiscono.
Subito dopo la dispersione del cemento in acqua alla superficie delle particelle di cemento si forma una pellicola di ettringite con cui rallento la fase d’idratazione, do la forma e nel frattempo l’ettringite diventa permeabile e quindi iniziano le reazioni di idratazione. I prodotti di idratazione vanno via via occupando gli spazi tra le particelle di cemento, inizialmente occupati dall’acqua e producono una diminuzione di porosità e un aumento della resistenza meccanica della massa.
La resistenza meccanica della pasta cementizia si manifesta a solidificazione avvenuta e da questo momento cresce, prima velocemente e poi sempre più lentamente (velocità di reazione non è costante, diminuisce nel tempo) in quanto il CSH che si deposita sui grani di cemento ostacola il processo di diffusione dell’acqua verso il nucleo non ancora idratato.
All’aumentare del rapporto a/c la porosità cresce e ho meno proprietà di resistenza meccanica (più acqua ho e più particelle ho disperse nell’acqua e quindi quando queste si idratano avrò porosità maggiore).
Se l’acqua se ne va per climi caldi l’idratazione si blocca. Bisogna mantenere la presenza di acqua innaffiando il getto oppure utilizzando teli di plastica che consentono al di sotto un’elevata umidità relativa evitando processi di evaporazione. Con la presa abbiamo indurimento del materiale ma dato che non ha ancora sviluppato le proprietà meccaniche non può subire carichi.
Esistono degli standard che consentono di determinare delle proprietà utilizzando apparecchiatura standardizzata.
La presa viene determinata in base alla profondità di una penetrazione di un ago.
A 28 giorni ottengo una resistenza meccanica dovuta principalmente alla presenza del C3S, il C2S ha invece una cinetica più lenta, nel momento in cui interviene, dopo i 28 giorni, dà un contributo alla resistenza paragonabile a quella del C3S.
Dopo 3-7 giorni abbiamo il 30-60% della resistenza meccanica, dopo i 28 giorni abbiamo la resistenza di riferimento ma dopo questi 28 giorni la resistenza può aumentare anche del 20%.
All’aumentare della T diminuisce il tempo di presa.
Il calore di idratazione del cemento (valore tipico 380-500 J/g ) è la media pesata dei calori di idratazione dei singoli componenti. Il. Quello massimo è dato dal C3A, non vogliamo avere uno sviluppo di calore eccessivo e dunque dobbiamo rallentarlo con l’ettringite, molto più bassi sono i calori degli altri costituenti. Quello minimo è del C2S, che tende a sviluppare anche in modo lentamente. Il 50% del calore è sviluppato nei primi 3 giorni, ¾ nella prima settimana e 90% in 3 mesi. La bassa conducibilità termica del calcestruzzo fa sì che il calore possa essere smaltito nell’ambiente, senza dar luogo a forti gradienti termici, solo nel caso di sezioni relativamente sottili. Nel caso di grosso spessore ho il rischio che insorgano gradienti termici tra parti interne e esterne, questo fa sì che nascano fenomeni di fessurazione (quando una parte tende a dilatarsi e un’altra un po’ di meno abbiamo sforzi di trazione, quella che si dilata di meno è costretta a dilatarsi → basta l’insorgere di piccoli sforzi di trazione per far sì che ci sia la fessurazione).
L’ettringite ha una duplice funzionalità: tecnologica per il tempo di presa e serve a sviluppare meno calore.
Grafico sviluppo del calore di idratazione: valle in corrispondenza della quale l’ettringite si forma e quindi blocca/rallenta le idratazioni poi l’ettringite diventa permeabile e curva si rialza.
PASTA DI CEMENTO IDRATATA
È una struttura porosa con tre tipologie di pori:
1. Pori del gel C-S-H: sono molto piccoli, circa il 30% del volume del gel, sono così piccoli che non influenzano le proprietà meccaniche e la durabilità. Pori troppo piccoli affinché fenomeni diffusivi diventino importanti. Ordine di qualche nanometro
2. Pori capillari: sono costituiti dallo spazio non riempito dai componenti solidi della pasta idratata, si dividono in macro-pori (> 50 nm) e micro-pori (<50 nm). Ordine dei 50-100 nanometri. All’aumentare a/c aumenta il volume dei pori capillari e la loro dimensione. All’aumentare della stagionatura, la porosità diminuisce. Il poro capillare è quello che rimane a vallo dell’idratazione del gel C-S-H.
3. Vuoti dovuti a cattivo costipamento o inglobamento d’aria. Ordine del mm, sono macro-porosità
Nei climi freddi è possibile introdurre additivi areanti all’impasto del calcestruzzo, hanno lo scopo di formare una dispersione uniforme di bollicine d’aria, di vuoti, che servono per aumentare la resistenza al gelo/disgelo. L’acqua racchiusa nei pori può diventare ghiaccio, il ghiaccio può provocare sforzo di trazione all’interno con rischio di fessurazione, in presenza di una distribuzione omogenea di vuoti l’acqua tenderà a muoversi all’interno dei pori, che essendo così distribuiti sono anche collegati, la resistenza meccanica diminuirà.
Porosità: volume di spazio non occupato dai componenti solidi prodotti dall’idratazione.
Permeabilità: proprietà di un materiale di consentire l’ingresso lasciandosi attraversare da sostanze liquide o gassose di un agente aggressivo, come cloruri o sali antigelo o CO2, attraverso i pori. La permeabilità dipende dalla porosità ma anche dall’interconnessione tra i pori.
Calcolo della porosità capillare: ragioniamo a V=cost, reagenti: acqua e cemento, vengono miscelati secondo un opportuno rapporto di massa, le reazioni di idratazione procedono e a struttura indurita troviamo: prodotti di idratazione, pori capillari e cemento non reagito. Possiamo distinguere i pori capillari in quelli pieni di acqua e quelli pieni di aria.
Per formule vedi formulario.
All’aumentare della porosità aumenta la permeabilità e diminuisce la resistenza. La porosità capillare diminuisce al crescere del grado di idratazione e al diminuire del rapporto a/c.
La permeabilità dipende solo da macro-pori, nei micro-pori il movimento di specie aggressive è fortemente ostacolato ed è importante la segmentazione della porosità (macropori non comunicanti).
Per ridurre la permeabilità si può intervenire su: a/c e tempo di stagionatura (che determina h)
L’acqua nei pori è alcalina (pH 13), riusciamo a garantire protezione ai ferri, acciai ecc che andremo ad introdurre nel calcestruzzo.
L’acqua nei macropori può essere considerata libera dalle forze superficiali, la sua evaporazione avviene solo quando si scende a umidità molto basse e ha luogo senza che l’impasto subisca fenomeni di ritiro. Nei micropori invece l’acqua risulta legata da forze di tensione superficiale per cui l’evaporazione produce effetti di ritiro.
La presenza di pori pieni d’acqua influenza il trasporto delle specie gassose e ioniche.
CEMENTI DI MISCELA
Si ottengono per macinazione del clinker di cemento Portland con materiale pozzolanico e/o loppa d’altoforno granulata. Si riduce il consumo di cemento perché il materiale pozzolanico e la loppa d’altoforno sono spesso sottoprodotti di altre reazioni, li introduco all’interno dell’industria del cemento. Otteniamo cementi con frazioni di vuoto più bassi rispetto al classico cemento Portland, abbiamo benefici riguardo alla durabilità.
Aggiunta pozzolanica tipicamente <35% mentre loppa d’altoforno anche fino a 85%.
AGGIUNTE POZZOLANICHE
Materiali con struttura silicea (elevata presenza di SiO2) amorfa (vetrosa) e porosa, ha una grande area superficiale. Non ha proprietà leganti quindi non possiamo utilizzare solo lei però possiamo miscelarla al cemento Portland , esso ci consente di ottenere la calce Ca(OH)2 dalla sua idratazione, questa poi reagisce con la pozzolana per dare il CSH.
Il prodotto finale contiene meno calce e un maggiore contenuto di silicati, ha un pH leggermente più basso del Portland.
I materiali pozzolanici sono:
1)pozzolana naturale: roccia sedimentaria di origine vulcanica
2) Ceneri volanti: sono un sottoprodotto delle centrali termoelettriche a carbone, le polveri che risultano dal processo di combustione sono sottoposti a un raffreddamento brusco per cui presentano una struttura vetrosa e reattiva, sono molto fini (area sup 300-600 m2/kg)
3) Fumo di silice o microsilice: è un sottoprodotto dell’industria di produzione al forno elettrico del silicio o delle leghe ferro-silicio, area sup 13000- 30000 m2/kg, sono particelle estremamente sottili, hanno una funzione di riempimento, vanno a mettersi in tutti quei pori dove il cemento non potrebbe andare perché troppo grosso (effetto filler).
LOPPA D’ALTOFORNO
È ottenuta dal raffreddamento brusco della scoria della ghisa (lega ferro-carbonio con alto contenuto di C), è composta da ossidi simili a quelli presenti nel clinker (CaO, SiO2 e Al2O3). È in granuli porosi a struttura vetrosa.
La loppa ha proprietà idrauliche latenti, ha bisogno di attivatori come idrossi di Na e K, calce, gesso e alcali per sviluppare le proprietà meccaniche.
Con la loppa ho un ritardo iniziale nello sviluppo delle resistenze meccaniche però dopo compensano.
Proprietà cementi di miscela:
Sono sostenibili e con buone prestazioni, sono cementi pigri e infatti hanno bisogno di attivatori.
Hanno una riduzione di frazione di vuoto (o porosità capillare) che porta a una maggiore resistenza alla penetrazione degli agenti aggressivi in particolare dei cloruri e dei solfati.
Ho riduzione del contenuto di alcali e di Ca(OH)2 quindi sviluppano un'alcalinità leggermente più bassa del Portland, ho comunque compatibilità con armature, la riduzione del pH non compromette infatti la passivazione delle armature.
Ho tempi di maturazione molto lunghi, l’idratazione è più lenta e ho anche sviluppo più lento della resistenza meccanica e del calore di idratazione.
I cemento pozzolanici (<35%) ha minore resistenza all’attacco solfatico (meccanismo di degrado del calcestruzzo in cui ho reazione tra i solfati presenti nell’ambiente e la calce, ho prodotti espansivi all’interno del calcestruzzo e maggiore possibilità di fessurazione), migliore in presenza di cloruri, attenzione alla stagionatura perché sviluppa lentamente le resistenze meccaniche. Resiste anche all’attacco degli aggregati, minore contenuto alcalino e quindi reazione meno rigorosa. Ho minimo calore di idratazione e quindi minore ritiro plastico.
I cementi d’altoforno resistono ai solfati quasi come il pozzolanico.
Questi cementi di miscela sono in genere da preferire al Portland in climi caldi e per strutture marine perché presentano un’impervietà alla penetrazione dei cloruri e una resistenza ai solfati migliori di quelle ottenibili con il portland.
NORMATIVA
Cementi che possiamo trovare sul mercato in base alle normative: UNI EN 197-1, prevede 5 tipi di cemento, definisce e specifica 27 distinti prodotti di cementi comuni e introduce 6 classi di resistenza.
5 tipi di cemento:
1) Cemento Portland con una percentuale di clinker pari ad almeno il 95% (+ 5% del gesso)
2) Cemento Portland con clinker di almeno il 65% + aggiunte: loppa d’altoforno (S), fumi di silice (D), pozzolana (P=naturale, Q=calcinata), ceneri volanti (V=silicee, W=calcaree), scisto calcinato (T), calcare (L e LL) e composito. Ci sono dunque 7 sottotipi all’interno del cemento di tipo 2. A=6-20% e B=21-35% sono sottotipi che si differenziano in base alla percentuale dell’aggiunta.
3) Cemento d’altoforno con elevata percentuale di loppa d’altoforno dal 36 al 95%, sono previsti 3 sottotipi A=36-65%, B=66-80% e C=81-95%.
4) Cemento pozzolanico con materiale pozzolanico (P e Q) dall’11 al 55%, previsti 2 sottotipi A=11-35% e B=36-55%.
5) Cemento composito ottenuto per simultanea aggiunta di clinker di cemento Portland (20-64%), di loppa d’altoforno 18-50% e di materiale pozzolanico (18-50%), sono previsti 2 sottotipi: A=18-30%, B=31-50%.
Nei diversi cementi è ammesso un contenuto di costituenti secondari (filler o altri materiali) non superiore al 5%.
Filler → materiali inorganici naturali o artificiali che migliorano le proprietà del cemento, come la lavorabilità o la ritenzione d’acqua; possono essere inerti o avere proprietà leggermente idrauliche, latenti o pozzolaniche.
Distinguiamo cementi Portland con aggiunte (categoria 2) dai cementi di miscela 3, 4 e 5 in cui le aggiunte hanno un tenore molto elevato all’interno del cemento.
DESIGNAZIONE DEI CEMENTI: CEM + tipo (in numero romano)+ classe di resistenza
Classe: valori di resistenza minima che devono avere i cementi ottenuti con un rapporto a/c=0,5 e sabbia/c=3; malte di cemento che dopo l’indurimento vengono sottoposte alla prova di resistenza meccanica e in questo modo si comprende in che categoria ricade il cemento stesso.
Consideriamo resistenza a compressione, iniziale a 2 e a 7 giorni e resistenza a 28 giorni, e poi viene considerata anche il tempo di inizio presa e l’espansione.
Abbiamo: 32,5 – 32,5 R– 42,5 - 42,5 R – 52,5 - 52,5 R
R sta per indicare indurimento rapido → rapido sviluppo di resistenza, è un cemento che già a due giorni consente di avere una maggiore resistenza iniziale. Non dobbiamo MAI considerare solo la resistenza a 28 giorni, dobbiamo considerare anche quella di 2 giorni.
Il cemento più diffuso è il cemento Portland con aggiunte (tipo 2) e dopodiché c’è il cemento di tipo 1.
Tra quelli di tipo due il più diffuso è quello con il calcare (sostanzialmente cemento Portland in cui le aggiunte non vanno a stravolgere il suo funzionamento, cosa che invece ho quando aggiungo gli altri materiali).
Attualmente la ricerca è mirata all’individuazione di leganti alternativi, si parla molto di geo-polimeri che richiedono reazioni di idratazione differenti, a quelli che sono i cementi Portland. I cementi di miscela sono molto utili ma non risolvono il problema dell’impatto ambientale. Devo garantire anche l’alcalinità che ne se consente l’utilizzo di massa e garantire anche la resistenza meccanica.
Per ridurre permeabilità e quindi rafforzare scudo difensivo posso usare rivestimenti al calcestruzzo (spesso delle malte come il mapelastic, malta addizionata con polimeri, per avere poca permeabilità o usando inibitori di corrosione, spesso questi metodi non sono efficaci.
L’industria cementiera è sempre alla ricerca di fonti energetiche alternative in grado di sostituire quelle non rinnovabili e di ridurre al tempo stesso le emissioni di CO2.
COSTITUENTI DEL CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo è un materiale composito ottenuto miscelando, secondo rapporti opportuni, cemento, acqua e aggregati (+ eventualmente additivi). Cemento e acqua formano la pasta cementizia che fa da collante e che miscelata con aggregati fanno il calcestruzzo.
Gli aggregati vengono chiamati inerti se hanno solo una funzione riempitiva e non interagiscono intervenendo all’interno delle reazioni di idratazione.
Il calcestruzzo ha una buona resistenza meccanica a compressione, è resistente all’acqua e agli agenti atmosferici, può essere rinforzato con barre d’acciaio che migliorano la resistenza a trazione, è facile da produrre e da mettere in opera anche in forme complesse, ha un basso costo e parte da materie prime facilmente reperibili.
È un materiale che consente di ottenere un mix di proprietà e avendo una buona compatibilità con l’acciaio riesce ad essere un materiale molto utilizzato.
Senza contare la posa d’opera il calcestruzzo ordinario ha un costo di 100-150 euro/m3.
Ci interessano sia le caratteristiche del calcestruzzo fresco in particolare la lavorabilità cioè l’attitudine ad essere impastato, trasportato, posto in opera e rifinito, sia le proprietà allo stato indurito come resistenza meccanica, deformabilità e durabilità.
Materiale composito costituto da acqua, cemento, additivi, aggregati (sabbia, fini e grossolani).
AGGREGATI
Sostanze minerali naturali e/o artificiali e/o di riciclo, frantumate e/o non frantumate, con particelle di dimensioni e forme adatte alla produzione del calcestruzzo.
Occupano il 60-85% in volume → riempiono il più possibile lo spazio in modo da ridurre la pasta cementizia e quindi il costo del calcestruzzo ma anche il calore d’idratazione.
Gli aggregati aumentano la stabilità dimensionale opponendosi al ritiro della pasta e riducendo le conseguenti fessurazioni. Determinano proprietà del calcestruzzo indurito come ad esempio resistenza meccanica, resistenza all’abrasione, isolamento termico e durabilità, e di quello fresco come ad esempio la lavorabilità.
Dimensione: gli aggregati possono essere fini come la sabbia o grossi rispettivamente se passano o non passano per almeno il 95% a un vaglio con maglie di apertura 4 mm.
Forma: influenza la lavorabilità; la forma arrotondata permette di avere una certa lavorabilità impiegando meno acqua (a pari volume richiede meno acqua rispetto a un aggregato frantumato perché ho meno superficie esposta). Influenza anche il grado di riempimento del volume, massimo con aggregati tendenti alla sfera.
Se consideriamo gli aggregati frantumati è vero che richiedono più acqua però di contro, avendo tanta superficie, abbiamo più punti di ancoraggio con la pasta cementizia e dunque miglior adesione.
Gli elementi piatti ostacolano le fuoriuscite di bolle d’aria e bloccano l’acqua di bleeding.
Superficie: la tessitura può essere vetrosa, liscia, cristallina, porosa e rugosa. Più è rugosa e più migliora zona di transizione (zona interfacciale tra aggregato e pasta cementizia), aumenta l’adesione alla pasta di cemento ma cresce la quantità d’acqua richiesta per avere un impasto di pari lavorabilità e dunque la pasta cementizia risulta più porosa.
CARATTERISTICHE MECCANICHE:
La Rc, resistenza all’urto, durezza, resistenza all’abrasione e il modulo elastico dipendono dalla porosità del materiale. Queste caratteristiche influenzano poco il comportamento meccanico del calcestruzzo perché la resistenza dell’aggregato è maggiore di quella della pasta di cemento e della zona di transizione.
La Rc degli aggregati viene valutata con prove su cubetti di calcestruzzo.
Diverse caratteristiche fisiche dell’aggregato sono importanti nel definire le proprietà del calcestruzzo, quali:
Umidità: contenuto % di acqua rispetto alla massa secca dell’aggregato, è importante che l’aggregato abbia caratteristiche di umidità note nel momento del suo utilizzo.
L’aggregato può essere: asciutto o insaturo, non ha acqua al suo interno oppure c’è un po’ di acqua ma alcuni dei pori dell’aggregato sono vuoti, bagnato, pieno di acqua e anche la superficie bagnata, è come se fosse sovrasaturo di acqua e infine saturo a superficie asciutta (ssa),quando i suoi pori sono completamente pieni d’acqua e la superficie è asciutta.
Nel momento in cui aggregato viene introdotto nella pasta cementizia l’aggregato tenderà alle condizioni ssa, a prescindere dalle sue condizioni iniziali.
L’umidità del calcestruzzo è importante perché mi va a cambiare la percentuale di acqua effettivamente libera all’interno della miscela (dipendente dunque dalla natura dell’aggregato che può o prendere acqua o cederla).
L’acqua libera è quella che rimane dopo che l’aggregato si porta a condizione ssa.
L’assorbimento è inteso come il contenuto di acqua in percentuale rispetto alla massa secca dell’aggregato che individua la condizione ssa, è importante da conoscere per il dosaggio di acqua in miscela (se so che aggregato prende acqua, ne avrò meno disponibile). Dipende dalla natura dell’aggregato e dalla sua porosità.
Densità: rapporto tra massa e volume dell’aggregato. Distinguiamo tra densità assoluta che è la massa per unità di volume di ogni particella in assenza di pori e densità apparente, massa per unità di volume di ogni particella, pori compresi. Avremo aggregati leggeri, normali e pesanti. Abbiamo anche la densità in mucchio ossia la massa contenuta in un volume unitario di materiale nello stato in cui si trova prima dell’ impiego (volume particelle + volume dei vuoti tra le particelle).
Aggregati naturali:
1. Rocce ignee o eruttive, derivate dal raffreddamento del magma, la struttura dipende dalla velocità di raffreddamento, se rapidissima abbiamo struttura vetrosa o parzialmente cristallina. Es graniti, basalti.
2. Sedimentarie, si formano in seguito alla sedimentazione, spesso su fondali marini, di sostanze varie in seguito al trasporto e all’accumulo per azione ambientale. I materiali si consolidano nel tempo formando sedimenti più o meno compatti in genere stratificati. Es calcare, dolomiti.
3. Metamorfiche, derivanti da trasformazione di rocce sedimentarie e ignee a seguito di variazioni di P e T. Es quarzo.
Per il confezionamento del calcestruzzo usiamo rocce ignee o metamorfiche perché dure e compatte.
ASSORTIMENTO GRANULOMETRICO OTTIMALE:
1) Garantire il minimo volume di vuoti tra gli aggregati (massima densità) per minimizzare la quantità di pasta cementizia richiesta → massima compattazione
2) Garantire massima lavorabilità del calcestruzzo fresco → siamo interessati alla scorrevolezza
3) Minima segregazione (separazione all’interno dell’impasto del calcestruzzo degli aggregati in quanto quelli più pesanti tendono ad andare in fondo alla miscela) dell’impasto
→Occorre raggiungere un compromesso fra le varie esigenze per ottenere la distribuzione granulometrica ottimale
Scelta della distribuzione granulometrica:
La distribuzione granulometrica degli aggregati viene determinata per vagliatura suddividendoli in frazione.
I dati vengono rappresentati in curve che riportano in funzione dell’apertura delle maglie del vaglio la percentuale di aggregato in esso trattenuto (curva granulometrica dei trattenuti) oppure la percentuale di aggregato che riesce a passare (curva granulometrica dei passanti cumulativi).
In ogni caso, la distribuzione geometrica ottimale, cioè quella che riesce a mediare tra le varie esigenze, dipende dal tipo di getto, dai mezzi di costipazione e dalla distribuzione granulometrica dei diversi tipi di aggregato.
Due approcci:
1. CURVA DI FULLER
   Fornisce l’assortimento con la minima % di vuoti tra le particelle di aggregato, dipende dalla forma delle particelle. Se supponiamo di ave particelle sferiche di uguali dimensioni, quando vengono disposte nel modo più compatto, riempono il 74% dello spazio; nel restante 26% di spazio vuoto è possibile disporre delle sfere di dimensioni minori → la frazione di vuoti diminuisce → con aggregati di dimensioni diverse andiamo ad occupare meglio lo spazio.
   La curva è utilizzabile anche se gli aggregati non sono sferici. All’aumentare della Dmax diminuisce la % dell’aggregato fine.
2. CURVA DI BOLOMEY
   Un assortimento che dà il minimo volume dei vuoti non porta a impasti di lavorabilità ottimale. Le condizioni di scorrimento migliorano con miscele più ricche di frazioni fini che lubrificano lo scorrimento delle frazioni più grosse. Questa distribuzione per avere un maggior contenuto di fini tiene conto, attraverso il parametro A, anche la lavorabilità richiesta e la natura dell’aggregato.
CRITERIO MASSIMA SCORREVOLEZZA:
La scorrevolezza del calcestruzzo fresco dipende non solo dalla quantità di acqua e eventuali additivi, ma anche dalla distribuzione di aggregati. Ciò significa che non solo la pasta cementizia deve presentare una adeguata fluidità ma anche l’aggregato nel suo insieme, se sottoposto ad agitazione, deve opporre la minima resistenza alla deformazione.
Sistema espansivo: un sistema particolato che per scorrere ha bisogno di espandersi.
Caso 1: sfere rigide tutte uguali (monomodale)
Lo scorrimento di un piano rispetto all’altro implica un aumento di volume, un’espansione di circa il 13%.
Affinché il piano superiore scorri sul piano inferiore ha bisogno di elevata energia esterna. La scorrevolezza di un sistema di particelle dipende dalla forma e dalla dimensione delle stesse.
La capacità di scorrere di una miscela fluida di particelle sferiche dipende dal n° di piani attivi, ciò il n° di piani di scorrimento in grado di sollevarsi e scorrere.
Scorrevolezza dipende da capacità di piani adiacenti di muoversi uno rispetto all’altro.
Le particelle fini hanno maggiore capacità di scorrimento proprio perché per unità di volume hanno più piani scorrevoli. Questo considerando sempre un sistema monomodale.
Caso 2: sfere rigide con due diametri (bimodale)
È un sistema meno espansivo perché non è più necessaria l’espansione delle sfere grandi in quanto già distanziate dalle sfere piccole. I piani di scorrimento dovranno attivarsi sulle sfere piccole, le quali hanno funzione lubrificante per le sfere più grandi.
Dimensione massima dell’aggregato:
Il suo aumento comporta vantaggi perché implica una diminuzione della superficie degli aggregati e quindi una diminuzione del fabbisogno d’acqua.
Quattro regole, legate a vincoli geometrici
Dmax < ¼ della dimensione minima della struttura
Dmax < 1/3 dello spessore del copri-ferro (dipende dal tipo di ambiente che abbiamo perché è una protezione dell’armatura)
Dmax < 1/3 del tubo di pompaggio
Dmax < interasse armature – 5 mm
SOSTANZE INDESIDERATE
Tutto quel che può andare ad impattare negativamente sulle proprietà del calcestruzzo come particelle molto fini (argille, limo, polveri) che possono depositarsi sugli aggregati riducendo l’adesione con la pasta cementizia oppure aggregati meccanicamente deboli (carbone, mica) che possono diminuire la resistenza a compressione.
Le sostanze organiche possono poi rallentare l’idratazione, aumentare i tempi di presa e far diminuire la resistenza meccanica. SiO2, CaO e MgO possono reagire con gli alcali presenti nella soluzione dei pori formando prodotti espansivi.
Non deve avere all’interno sali, solfati e cloruri, banditi sia dall’acqua che dagli aggregati, perché possono reagire con la pasta cementizia creando fessurazioni o causare problemi alle armature.
La qualità dell’acqua poi è importante perché i sali o le impurezze che può contenere possono interferire con i processi di presa e indurimento, influenzando negativamente la resistenza meccanica finale. L’acqua deve rispettare un contenuto salino, quella di mare non viene mai utilizzata per i calcestruzzi armati a causa della presenza di cloruri, che portano ad un effetto indesiderato di corrosione delle armature.
ADDITIVI
L’utilizzo di additivi, di per sé non è obbligatorio ma è molto comune perché consentono di avere dei vantaggi che in assenza non si potrebbero ottenere. Ci sono tantissimi additivi, questi da un lato possono aiutarci per migliorare determinate proprietà ma allo stesso tempo possono rovinarcene altre.
Ci sono gli additivi: fluidificanti e super-fluidificanti (scopo di rendere più lavorabile l’impasto), aeranti (per introdurre bolle d’aria nel calcestruzzo), acceleranti (accelerano tempo di presa), ritardanti (utilizzati in climi in cui l’idratazione avverrebbe troppo velocemente), coloranti, inibitori di corrosione e antigelo.
FLUIDIFICANTI:I fluidificanti sono macromolecole organiche, caratterizzate da gruppi idrofili e idrofobi, il gruppo idrofobo tende ad assorbirsi sulla superficie del cemento e quello idrofilo nell’acqua. Sono sostanze che esercitano un’azione disperdente sui granuli di cemento.
Riducono il rapporto a/c indicativamente del 5% e vengono aggiunti fino ad un massimo di 2-3% rispetto al peso di cemento.
Il fluidificante viene inserito e valutato attraverso un contributo fittizio, il fluidificante mi consente di migliorare la lavorabilità come se andassi a introdurre acqua pari a X%.
Vengono utilizzati con i seguenti 3 scopi:
• Ridurre contenuto d’acqua e quindi aumentare la resistenza meccanica finale a pari lavorabilità e contenuto di cemento. Utilizzo il fluidificante per compensare la diminuzione di acqua.
• Aumentare la lavorabilità a pari a/c (pari resistenza meccanica). Se non utilizzassi l’additivo avrei meno lavorabilità. • Risparmiare cemento a pari lavorabilità e resistenza meccanica. Utilizzo meno cemento e meno acqua mantenendo stesso rapporto a/c, la presenza del fluidificante sopperisce alla minor quantità di acqua mantenendo la stessa lavorabilità.
AERANTI: sono liquidi tensioattivi→ formano micro-bolle d’aria che vengono attratte dal cemento per carica elettrostatica. Servono a migliorare la resistenza al gelo, vanno utilizzati in climi molto freddi perché l’acqua nei pori diventa ghiaccio e questo avendo un maggior volume rispetto all’acqua forma degli sforzi di trazione e quindi c’è il rischio di fessurazione. Introducono il 4-8% di aria inglobata in bolle con 50< d < 250 microm.
Riducono la pressione idraulica all’interno, l’acqua congelando viene infatti spinta nei vuoti circostanti diminuendo la pressione locale. Pressione bassa → sforzi bassi → migliore resistenza alla fessurazione. Gli additivi riducono la resistenza meccanica e migliorano la lavorabilità.
ACCELERANTI: aumentano la velocità di idratazione del cemento (silicati), sono dei cloruri e dunque poi c’è il loro problema (degrado del calcestruzzo). Consentono di aumentare velocità di idratazione per accelerare tempi di stagionatura.
RITARDANTI: riducono velocità di idratazione del cemento.
TERMINOLOGIA:
CALCESTRUZZO FRESCO
Deve essere facile da produrre, trasportare, porre in opera, costipare e non deve segregare.
Deve essere fluido, scorrevole (proprietà reologiche), capacità di coesione e compattabilità.
All’inizio ha consistenza plastica in seguito con il procedere delle reazioni di idratazione indurisce.
Andremo ad applicare uno scorrimento al fluido interposto tra i due piani.
La viscosità [Pa s] ci dà un’indicazione della capacità di scorrimento di un fluido sotto l’azione di forze di taglio. La velocità di scorrimento di un fluido sarà tanto più grande quanto sarà più viscoso. Tau=eta*D. Per fluidi newtoniano andamento lineare, più grande è la pendenza e più bassa è la viscosità.
La viscosità del fluido newtoniano risulta indipendente dallo sforzo applicato però in alcuni casi invece può esserci una dipendenza, come nel caso dei fluidi dilatanti (o espansivi).
A bassi sforzi tangenziali abbiamo una bassa viscosità, quando invece andiamo nella parte finale quindi alti sforzi (alta velocità) abbiamo alta viscosità. La viscosità quindi dipende dallo sforzo, nel newtoniano no.
Fluido dilatante (es sospensione di sabbia in acqua).
Di contro abbiamo fluido pseudoplastico (es. vernice): comportamento opposto al fluido dilatante. A basse sollecitazioni abbiamo alta viscosità mentre ad alte sollecitazioni abbiamo basse viscosità. La viscosità dipende dallo sforzo.
Ultimo comportamento dato dal fluido plastico di Bingham, come quello del calcestruzzo, si basa su una proporzionalità tra velocità di scorrimento e sforzo. Per sforzi tau inferiori alla soglia di scorrimento io non ho scorrimento, al di sopra di questa soglia abbiamo un comportamento di tipo newtoniano (viscosità costante). C’è un transitorio nella zona di raccordo tra i due comportamenti. Comportamento caratterizzato dalla presenza di un valore soglia, al disopra della soglia ho viscosità plastica.
Tau=taub+ eta*D (taub è la soglia di Bingham)
Per il calcestruzzo: 200 < tb < 5000 [Pa]
LAVORABILITÀ:
Più il fluido ha una viscosità bassa e più il ricoprimento di volume sarà migliore, le casseforme hanno all’interno delle gabbie di armatura, l’aderenza tra calcestruzzo e armatura deve essere ottima. Il calcestruzzo deve poter penetrare in tutti gli spazi, occupare volume all’interno del quale ci sono altri materiali (armature) che devono essere rivestite completamente. Il calcestruzzo deve poter scorrere facilmente per poter coprire tutto lo spazio non occupato dalle armature.
Cemento Portland prodotto in impianto miscelazione, trasportato al sito di costruzione, viene gettato in casseri, compattato per eliminare bolle d’aria e infine inizia la stagionatura.
La compattabilità serve ad evitare la presenza dei macro-vuoti d’aria; il calcestruzzo una volta vibrato riesce ad aderire meglio. Maggiore è lo slump e maggiore il calcestruzzo è lavorabile.
La lavorabilità può essere misurata tramite dei test, sono di tre tipi:
1) Slump test o abbassamento del cono di Abrams
2) Prova di spandimento
3) Prova Vebe
Test effettuati per catalogare il calcestruzzo e poi classificarla nella famiglia più adatta.
(1) Prova che consiste nell’andare a inserire una miscela di calcestruzzo all’interno di un tronco di cono d’acciaio, successivamente il cono verrà sollevato e la miscela tenderà a collassarsi. Più collassa e più è fluida.
Lo slump è l’altezza del cono (30 cm) – l’altezza dell’impasto del calcestruzzo collassato.
Abbiamo 5 classi di consistenza:
S1 umida (1-4 cm), S2 plastica (5-9 cm), S3 semi-fluida (10-15 cm), S4 fluida (16-20 cm), S5 super-fluida (>21 cm).
(2) Tavola a scosse con dimensioni standardizzate, misuro il diametro medio della miscela una volta collassata sulla tavola a scosse. Procedura: realizzo cono di Abrams sulla tavola, costituita da due piastre di acciaio incernierate tra di loro, rimuovo cono di Abrams il calcestruzzo collassa e poi andiamo ad alzare e abbassare 15 volte questa tavola a scosse e infine si misura il diametro. 6 classi di consistenza in base al diametro, calcestruzzi poco fluidi tenderanno a non scorrere lungo la piastra e quindi diametri più piccoli.
(3) Si utilizza il consistosimetro di Vebe, abbiamo una tavola a scosse che vibra sopra un cilindro in cui all’interno viene posto il cono di Abrams, riempiamo quest’ultimo e facciamo collassare la miscela, successivamente viene appoggiato un disco sulla miscela, poi viene vibrato, quando tutto il disco sarà coperto dal calcestruzzo il tempo viene interrotto. Tanto più tempo sarà lungo e tanto minore sarà la fluidità dell’impasto.
Le aggiunte di acqua …
Fattori che influenzano la lavorabilità: contenuto d’acqua, aggregato, fluidificanti o aeranti aumentano la lavorabilità, temperatura e tempo.
All’aumentare del Dmax diminuisce la superficie e quindi diminuisce acqua per raggiungere una certa lavorabilità.
REGOLE DI LYSE
Consente di andare a valutare la quantità di acqua che occorre inserire per ottenere una certa lavorabilità a parità di Dmax dell’aggregato. Regola che si può applicare con una buona approssimazione, consente di valutare la quantità di acqua. Più il Dmax è grosso e più acqua richiesta è minore, mentre per arrivare a impasti più fluidi ho bisogno di più acqua.
SEGREGAZIONE e BLEEDING:
Eccessiva mobilità, se calcestruzzo ha consistenza troppo bassa possono verificare due fenomeni:
Segregazione → separazione sul fondo degli aggregati più pesanti, avremo zone più dense di aggregato (sotto), si verifica durante le operazioni di impasto.
Bleeding → affioramento dell’acqua, superficie che risulta ricca di acqua, otteniamo materiale disomogeneo e abbiamo una ripartizione all’interno della casseforme con rapporti a/c diversi.
Rimedi: non eccedere nel quantitativo di acqua (per questo si usano i fluidificanti), corretto assortimento granulometrico.
09/03/2021
STAGIONATURA
Insieme delle procedure di controllo dell’umidità e della temperatura del calcestruzzo dopo il getto.
Deve avvenire in modo corretto affinché le reazioni d’idratazione avvengano nei 28 giorni tipici. Diminuisce la porosità capillare e promuove lo sviluppo della Rc della durabilità.
I metodi di stagionatura prevedono tutti l’assicurarsi che ci sia sempre acqua, per esempio si copre il getto con teli di plastica in modo tale da avere un ambiente molto umido altrimenti si può innaffiare il getto.
CALCESTRUZZO ALLO STATO INDURITO
Resistenza meccanica buona a compressione ma scarsa a trazione e flessione in quanto presenta dei pori.
La resistenza meccanica dipenda dalla presenza di fessure e porosità, il calcestruzzo ha una certa frazione di pori e queste possono andare a impattare enormemente sulle resistenze meccaniche.
Materiale che viene trattato seguendo la meccanica della frattura ossia meccanica dei materiali fragili.
La zona di transizione è quella parte di pasta cementizia a contatto con gli aggregati più grossolani, la resistenza meccanica dipende fortemente da questa zona perché è un confine tra due materiali differenti con proprietà diverse.
Fattori principali:
- porosità della zona di transizione
- rapporto a/c stagionatura
- tipo di cemento
- compattazione
- aggregati
- additivi
Obiettivo è avere un calcestruzzo con proprietà meccaniche buone e quindi minimizzare le porosità (aria intrappolata per cattiva compattazione, aria inglobata per effetto di additivi aeranti e la porosità capillare, quelli del gel non ci interessa in quanto molto piccoli).
Zona di transizione
Zona più porosa con delle mini cricche perché ci sono comportamenti diversi tra aggregati grossi e la pasta cementizia, l’effetto della zona di transizione si vede bene nella curva sforzo – deformazione.
Se andiamo a confrontare le curve dei singoli costituenti del calcestruzzo vediamo comportamenti diversi: il comportamento degli inerti (aggregati) e della pasta di cemento è lineare mentre quella del calcestruzzo è all’inizio lineare e poi dopo ho uno scostamento dalla linearità perché abbiamo proprio l’intervento della zona di transizione, qui intervengono fenomeni di fessurazione. Gli aggregati non sono il punto debole del materiale ma lo è la zona di transizione. La zona di transizione ha sempre maggiore porosità.
Rapporto a/c e compattazione
Il fattore principale che definisce la porosità è il rapporto a/c. C’è la legge di Abrams che ci dà la resistenza meccanica.
All’aumentare dell’a/c ho minore resistenza meccanica ma se abbassiamo solo a/c abbiamo impatto negativo sulla compattazione e sullo scorrimento del fluido. Curve tratteggiate si riferiscono a tre modi diversi per compattare il calcestruzzo (vibrazione forte, leggera e compattazione manuale), ma anche se facciamo una buona compattazione abbiamo sempre un a/c al di sotto del quale il calcestruzzo perde resistenza. K1 e K2 dipendono dal tipo di cemento, tempo di stagionatura e temperatura di stagionatura.
A parità di a/c abbiamo comportamenti diversi, quello con l’additivo da un lato mi dà maggiore durabilità e dall’altro mi penalizza la resistenza meccanica. Con l’additivo aerante devo considerare il delta di abbassamento della resistenza meccanica.
Stagionatura: una stagionatura adeguata consente di ottenere un calcestruzzo con buone resistenza meccanica e quindi le reazioni di idratazione devono essere state fatte bene.
PROVA DI COMPRESSIONE
La resistenza a compressione del calcestruzzo è determinata su provini cilindrici o cubici, il risultato della prova dipende dal tipo di provino che è stato utilizzato.
Ho due piastre e all’interno inserisco il mio provino e lo comprimo, per quanto riguarda i cubi di solito hanno lato 15 cm mente il cilindro 15 cm ma altezza 30 cm. Applico un carico (P) e il provino inizia a comprimere, l’effetto Poisson si verifica e quindi il provino inizia a spanciarsi, intervengo delle forze d’attrito (F) tra il provino e le piastre, queste forze d’attrito tendono a tirare nella zona centrale e iniziano a sorgere delle cricche.
La resistenza sul cubo (Rc) è 1.25 maggiore della resistenza sul cilindro (fc) perché l’effetto delle forze d’attrito è minore sul cilindro che sul cubo. A valle della prova si ha una rottura a clessidra.
Il comportamento è controllato dalle micro-cricche presenti nella zona di transizione già prima di sollecitare il materiale, ho prima un andamento lineare e comportamento elastico,tra il 30-70 % ho una crescita delle micro-cricche e alla fine ho una propagazione della cricca fino a rottura.
Rc = carico massimo/ sezione resistente
Se faccio n prove ottengo risultati diversi → approccio statistico
Scarto quadratico medio se piccolo ho distribuzione ben centrata su un valore medio (Rcm).
Dispersione bassa → impianto standard e ripetibile nella sua produzione
Noi vorremo andare a resistenza meccanica grande ma non dobbiamo trascurare la dispersione dei dati.
Il valore che viene utilizzato è la resistenza caratteristica (Rck o fck), parametro che mi da la classe di resistenza del calcestruzzo che tiene conto sia del valore medio che della dispersione. Indica la resistenza al di sotto del quale cade il 5% di provini (il 95% delle prove stanno di sopra). L’Rck dipende da quanto la curva è spanciata.
Rck=Rcm – k*s k=1,64
A pari Rcm maggiore è lo scarto quadratico e minore è la resistenza caratteristica.
Sono previsti 2 tipi di controlli di accettazione del calcestruzzo: controllo di tipo A e di tipo B.
Tipo A) Verificare con almeno 3 prelievi con un massimo di 100 m3 di getto che Rcm e Rc,min rispettino le disequazioni.
Tipo B) Almeno 15 provini, volumi grossi (1500 m3) e controllo sempre che le disequazioni siano verificate.
Classi di resistenza: primo numero per cilindro e secondo per cubo.
RESISTENZA A TRAZIONE
Viene determinata attraverso delle prove indirette perché il materiale è fragile.
Prova di flessione con cui calcolo il modulo di rottura ossia i massimo valore degli sforzi di trazione sulle fibre tese.
Prova brasiliana (splitting), si realizza con provini cilindrici e anche qui otteniamo un modulo a trazione.
CALCESTRUZZO ARMATO
Il calcestruzzo armato sfrutta l’unione di due materiali: il calcestruzzo, dotato di resistenza alla compressione ma scarsa resistenza a trazione e l’acciaio, dotato di un’ottima resistenza a trazione.
Sono due materiali che hanno lo stesso coefficiente di dilatazione termica, non nascono sforzi di trazione o compressione all’interno, sono compatibili da un punto di vista chimico, calcestruzzo ha pH alcalino e quindi il ferro non corrode; è in condizione di passività → si forma sulla super dell’acciaio una pellicola (film di passività) di una frazione di un nanometro in grado di proteggere il materiale dalla corrosione.
PRECOMPRESSO: aumentiamo la resistenza a trazione del calcestruzzo, andiamo a indurre uno stato di precompressione affinché lo sforzo che applico nuovamente, prima di trasferirsi alla struttura, deve annullare questa precompressione. Si utilizza spesso con i prefabbricati.
2 modi per creare la pre-compressione:
1) sistemi a cavi aderenti pre-tesi: cavi tesi prima del getto di calcestruzzo, abbiamo una trave precompressa prima della messa in opera con cavi di pretensionamento, faccio il getto mantenendo i cavi in trazione, rilascio quando il getto è indurito e per effetto del rilascio i cavi tendono a comprimere il calcestruzzo che è in mezzo. Il calcestruzzo subisce una pre-compressione.
2) sistemi a cavi scorrevoli post-tesi: pongo i cavi all’interno delle guaine, ho cavi scorrevoli, faccio il getto, metto in trazione e poi blocco.
15/03/2021
RITIRO E DEFORMAZIONI DEL CALCESTRUZZO
Deformazioni causate o da carichi esterni, di tipo elastico e viscoso, oppure provocate da fenomeni di ritiro di tipo plastico e igrometrico e infine abbiamo deformazioni dovute a variazioni termiche.
Il ritiro di per sé non porta a fessurazione, lo fa solo se il ritiro stesso è ostacolato perché insorgono sforzi, se questi sforzi > alla resistenza del calcestruzzo abbiamo fessurazione. Il ritiro è associato alla perdita di acqua, cosa che abbiamo in superficie.
Abbiamo inizialmente un comportamento elastico fino al 30% del carico di rottura dopodiché abbiamo uno scostamento dalla linearità a causa della zona di transizione.
Possiamo definire un modulo elastico di tipo tangente, a basse deformazioni, oppure secante.
Il ritiro è una variazione del volume della pasta cementizia a causa di variazioni di umidità relativa di varia origine (termica, UR ambiente, idratazione). Il ritiro è dunque è soggetto ad una variazione di UR.
UR=(p/po)*100, UR dipende da T perché al variare di T varia p.
Qualora il calcestruzzo contenente acqua fosse a contatto con un ambiente esterno non saturo si va incontro ad un essiccamento del calcestruzzo. L’acqua contenuta nel calcestruzzo se l’ambiente è saturo non evapora, qualora invece ambiente con UR<100% si avrà il fenomeno di ritiro.
Se ambiente non è proprio al 100% ma di qualche percentuale più bassa il ritiro è limitato. Il fenomeno di ritiro dunque diventa importante per UR<95%.
CONSEGUENZE:
1) Vulnerabilità delle armature metalliche alla corrosione; se il ritiro avviene durante idratazione, copri-ferro perde acqua, elevata porosità capillare, elevata frazione del vuoto, minor resistenza. Più è poroso il copri-ferro e più le sostanze agenti hanno possibilità di entrare
2) Minore resistenza meccanica della struttura
3) Ritiro plastico del calcestruzzo fresco
4) Ritiro igrometrico del calcestruzzo indurito
RITIRO PLASTICO
Avviene nelle prime ore dopo il getto, è dovuto alla perdita di concentrazione dell’acqua. Se perdo 1 kg/(m^2 ora) ho rischio di fessurazione.
Il ritiro provoca degli sforzi, sforzi che sono sostanzialmente interni, la parte esterna è soggetta a evaporazione e dunque a contrazione. Parte superiore vuole contrarsi, quella sotto rimane invariata e quindi si oppone, è un ostacolo alla contrazione libera. Insorgono dunque sforzi di trazione superficiali perché la superficie è impedita dalla parte sottostante. Sforzi = sigma p. Se Rt< sigmap ho fessurazione.
Essendo allo stato plastico ho sforzi piccoli, non ho un materiale indurito, è piccola anche la resistenza alla trazione.
Abbiamo cavillature ossia fessurazione nel campo plastico.
Per EVITARE il ritiro plastico dobbiamo:
1) Evitare forti evaporazioni in presenza di climi asciutti e ventosi
2)
RITIRO IGROMETRICO
Avviene quando il calcestruzzo è indurito
Un parametro importante del ritiro è la presenza di aggregati e il rapporto a/c.
Il ritiro igrometrico se impedito porta a sforzi di trazione.
Nel momento in cui il materiale è immerso si nota una leggera espansione.
Quando invece ho contatto con UR<95% ho una deformazione a causa dell’evaporazione dell’acqua.
Parte del ritiro è irreversibile.
Calcolo del ritiro igrometrico:
S= Ritiro, utilizzo fattori correttivi nell’equazione. Moltiplico un ritiro standard (che valuto in operazioni controllate) per cinque fattori che tengono conto di quel che influenza il ritiro nel campo, potrei avere sia fenomeni conservativi che non. I fattori correttivi considerano: tempo, UR, spessore fittizio, %armature, E dell’inerte.
h=rapporto tra sup di base/semiperimetro dell’area; h tiene conto della dimensione del provino.
All’aumentare della quantità di inerte diminuisce il ritiro. All’aumentare di h diminuisce lo spessore fittizio.
Più alta è la rigidità dell’aggregato e più basso sarà f5.
RITIRO TERMICO
Dovuto a variazioni di T legata alle prime fasi di vita della struttura.
Coefficiente di idratazione
Le reaz di idratazione sono esotermiche
16/03/2021
Creep → comportamento tipico dei materiali polimerici e che rivediamo nel calcestruzzo. Sollecitazione/sforzo costante e si misura la deformazione nel tempo, primo tratto deformazione istantanea e dopo abbiamo una deformazione viscosa che cresce con il tempo.
Rilassamento → vedo la risposta della struttura all’applicazione di uno sforzo, impongo una deformazione e vedo quanto sforzo devo applicare nel tempo per mantenere questa deformazione. Prima parte di risposta elastica e poi diminuisce.
Creep dipende da tanti parametri.
Deformazione che risulta dall’applicazione costante (epsilon e), ho contributo di S ossia del ritiro e ho deformazione viscosa (epsilon e). Noto che la deformazione totale è maggiore della somma di una quantità creep da essiccamento
che ho solo quando ho sia creep + ritiro. Viene chiamato anche effetto spremitura, come se il carico esterno spremesse il calcestruzzo favorendo l’evaporazione e dunque il ritiro.
Fessurazioni
Le fessurazioni del calcestruzzo nascono, non tutte le fessure sono pericolose, si formano a causa dei fenomeni di ritiro piuttosto che da fenomeni legati a carichi meccanici.
Aumentando la permeabilità del calcestruzzo alle specie aggressive, accelerano i fenomeni di degrado, le fessure molto piccole non compromettono la resistenza alla durabilità del sistema.
Fessure dovute a ritiro plastico, contrazioni termiche premature o da ritiro igrometrico.
CALCESTRUZZI SPECIALI
Calcestruzzi con applicazioni minori rispetto a quello generale.
Sono calcestruzzi con proprietà specifiche, miglioro una o più caratteristiche del calcestruzzo, si basano o su aggiunte di particolari ingredienti alla miscela. Otteniamo calcestruzzi ad alta resistenza (alte prestazioni), calcestruzzi leggeri, calcestruzzi fibro-rinforzato, le fibre vengono messe nell’impasto, oppure calcestruzzo auto-compattante.
L’ultima tendenza è quella di usare leganti alternativi al cemento in quanto questo è poco sostenibile dal punto di vista sull’impatto delle materie prime e poi viene da un processo con un grande costo energetico.
Il calcestruzzo ad alte prestazioni viene utilizzato per strutture con vite di servizio molto grandi come tunnel sottomarini, viadotti di grande luce o grattacieli in zone sismiche. È una microstruttura a bassissima porosità (meno pori quindi ingresso delle sostanze pericolose è rallentato), lo ottengo con bassi rapporto acqua/legante. Ho bisogno di additivi superfluidificanti in quanto ho basso rapporto acqua/cemento, elevato contenuto di particelle molto fini che formano prodotto d’idratazione che vanno a diminuire la porosità del sistema. Ho bassissima porosità anche in zona di transizione. Ha una resistenza meccanica a compressione molto elevata, la zona di transizione poi è molto meno critica rispetto ad un calcestruzzo confezionato in maniera normale, l’aggregato deve essere scelto in modo giusto per evitare competizione con la pasta di cemento.
Ha durabilità ottima, vanno bene per strutture con ambienti aggressivi, la bassa presenza di acqua fa sì che l’idratazione la consumi tutta → devo integrare acqua durante stagionatura.
Il calcestruzzo leggero ha una diminuzione densità rispetto al calcestruzzo normale mantenendo però le stesse proprietà meccaniche. Posso mettere aggregati naturali o artificiali, cellulari o alveolari. Meno peso → maggior frazione di vuoto → minore resistenza meccanica ma migliore isolamento termico. Hanno una densità <2000 kg/m3.
Il calcestruzzo fibro-rinforzato che consente di migliorare la tenacità del calcestruzzo attraverso fibre metalliche, di vetro o naturali. L’aggiunta di fibre aumenta il comportamento post-fessurativo ossia la tenacizzazione (misura l’energia prima di arrivare a rottura fragile).
Calcestruzzo auto-compattante, utilizza superfluidificanti quindi il calcestruzzo ha una grandissima fluidità e va a ricoprire casse molto complesse senza compattazione. Il vantaggio è che pur avendo un grande slump, ottenuto attraverso l’additivo, i fenomeni di segregazione e il bleeding sono contenuti.
MATERIALI CERAMICI
Materiali che hanno origine molto antica, sono materiali cotti. Partiamo da materie prime inorganiche non metalliche mediante formatura e successiva cottura.
I ceramici tradizionali sono quelli ottenuti a partire da argilla per applicazioni consolidate: mattoni, laterizi, tegole, piastrelle ecc. I ceramici avanzati sono materiali strutturali, funzionali o elettro-ceramici; rispondono ad una particolare funzione e sono dunque molto specifici, hanno bassi volumi.
PROPRIETÀ GENERALI: Grandissima durezza (resistenza all’abrasione), resistenza a compressione, resistenza al calore (elevata temperatura di fusione in quanto ho legami molto forti), resistenza agli agenti chimici ma sono fragili e scarsa conducibilità termica ed elettrica. Esistono però delle eccezioni come i materiali ceramici avanzati.
Quasi tutti i ceramici sono fragili a Tamb, le dislocazioni non sono comuni e sono difficili da muovere verso una nuova posizione.
I legami primari sono covalenti, si condividono elettroni e sono fortemente direzionali, e ionici, dovuti a una grande differenza di elettronegatività tra gli atomi coinvolti, non è direzionale e ho trasferimento di elettroni.
Ci possono essere anche i legami secondari, esempio: il polimorfismo di C in cui ha il diamante che è formato solo da legami primari mentre la grafite ha anche legami secondari. Sono legami deboli.
Formazione struttura cristallina, con ordine a lungo raggio, e formazione a struttura vetrosa, ordine a corto raggio ma nel complesso non abbiamo l’unità ripetitiva tipica della struttura cristallina, questa formazione consente ai vetri la sua trasparenza e le sue capacità ottiche.
Principali strutture cristallografiche:
SILICATI: Elemento base dei silicati è il tetraedro SiO44-, a seconda di come si impacchettano questi tetraedri ho diverse famiglie di silicati e diverse strutture.
La silice può essere cristallina o amorfa, con l’ordine a corto raggio e otteniamo il vetro di silice, ottenuto a seguito di un raffreddamento veloce. La silice cristallina può avere diverse forme che dipendono dalla P e dalla T, a condizioni ambiente abbiamo il quarzo.
FELDSPATI: Silicati naturali e tra i costituenti principali delle ceramiche tradizionali.
SALGEMMA: Elevate T di fusione e caratteristiche molto ioniche.
22/03/2021
GENERALITÀ
Resistenza a compressione, durezza (resistenza all’abrasione), resistenza al calore e agenti chimici.
Limite: intrinseca fragilità e scarsa conducibilità.
Legame primario può essere direzionale o non direzionale, quindi covalenti o ionici. In ogni caso gli elettroni non sono mobili e di conseguenza non si hanno le proprietà tipiche dei metalli.
Gli atomi si impacchettano rispettando alcune condizioni, anioni più grandi dei cationi, il fatto di avere una struttura piuttosto che un’altra è legata al fatto che gli atomi si impacchettano secondo regole.
Queste celle possono ripetersi anche a corto raggio → struttura vetrosa e amorfa
Legami secondari sono di tipo debole, energia di legame < di quelli covalenti. Tra i piani del C che costituisce la grafite li troviamo per esempio.
Strutture principale: silicati, struttura tetraedrica con silicio in mezzo e poi ai 4 vertici ho ossigeno, legami covalenti, posso avere diverse strutture in base a come si impacchettano. In funzione della disposizione spaziale del tetraedro abbiamo strutture spaziale diverse.
Materiali avanzati
PEROVSKITI: es titanato di bario, struttura di tipo cubico, abbiamo titanio al centro del cubo con distorsione della cella → si ha un dipolo elettrico, materiale usato per campi elettrici ha infatti proprietà piezoelettriche.
FLUORITE: strutture ricche di vacanze, utilizzate come combustibile nucleare, avendo queste vacanze sono utilizzati per conferire spazio ad altri materiali. Conducibilità di tipo ionico, materiale conduttivo in cui ioni si spostano grazie alla presenza delle vacanze.
Difetti reticolari:
1) Difetti di punto → vacanze
2) Dislocazioni
3) Difetti di superficie
Dislocazioni: la deformabilità e la duttilità di un materiale metallico è legato al fatto che presentano dislocazioni, consentono il movimento di una parte del reticolo rispetto ad un’altra, abbiamo quindi scorrimento tra blocchi di reticolo. Nel caso dei materiali ceramici le dislocazioni possono essere presenti ma abbiamo pochi piani di scorrimento → comportamento fragile, comportamento in antitesi alla grande deformabilità plastica.
Viceversa i materiali polimerici e alcuni materiali metallici hanno un comportamento duttile
Difetti di punto: formazione di vacanze o di soluzioni solide sostituzionali. La solubilità non è completa ma limitata ad un certo intervallo di composizione e di T.
Difetti di superficie: ceramici con grani di piccole dimensioni sono più resistenti di quelli con grani di dimensioni maggiori.
PRODUZIONE
Ceramici tradizionali: materiali ottenuti attraverso processo di formatura e poi di cottura, durante quest’ultimo il materiale perde la sua plasticità → una volta a T amb non è possibile andare più a deformarlo. La formatura avviene a T amb, ho processo di cottura e argilla perde la sua plasticità.
Materiali avanzati: si parte o da prodotti di sintesi o da materie prime purissime.
Si parte sempre da materia prima, formatura, cottura (cottura avanzati chiamata sinterizzazione).
5 passaggi del ciclo di produzione:
1) Preparazione dell’impasto, nel caso dei tradizionali ogni tanto questo passaggio non avviene perché partiamo da materie prime accettabili e livello di purezza che non ha bisogno di lavori
2) formatura → diamo la forma che vogliamo all’oggetto, abbiamo dei limiti
3) Essiccamento
4) Cottura
spesso 3 e 4 avvengono in unico forno con T crescenti, materiale perde acqua che conferiva plasticità al materiale e poi cottura, nel caso di tradiziali abbiamo fase di vetrificazione oppure per avanzati sinterizzazione ossia formazione di legami grazie a processi diffusivi
5) Finitura attraverso applicazioni di smalti, rivestimenti, questo qua può essere applicato dopo la cottura e dopodiché si avrà una seconda cottura (quindi avremo fatto una bicottura), si può fare anche solo una monocottura se decorazione applicata prima della cottura.
Materie prime: 3 ingredienti
Argilla + silice + feldspati.
L’argilla è il materiale che conferisce la plasticità al materiale.
La silice (sabbia) è uno smagrante, come nel caso dei mat cementizi, serve a stabilizzare il ritiro.
Feldspati: ruolo di fondente, hanno T fusione bassa e hanno lo scopo di fare una fase vetrosa, durante il processo di cottura danno vita a questa fase che tiene insieme le particelle solide.
Impurezze: FeO, MgO, CaO… Le impurezze conferiscono il colore rossastro ai materiali, se ho ceramico bianco vuol dire che ho tolto ossido di ferro.
Le argille sono dei silicati idrati di alluminio, i più importanti minerali argillosi sono caolinite e montmorillonite, strutture alla famiglia dei filo-silicati.
I feldspati hanno struttura in 3D, sbilanciamento di carica dato da sostituzione di Si4+ di Al3+ il bilanciamento degli ioni viene fatto con ioni interstiziali.
Formula argilla: xAl2O3 * ySiO2 * zH2O
A volte nelle marne abbiamo già la composizione voluta.
A volte il materiale di partenza contiene già l’inerte (smagrante) in altri casi bisogna aggiungerlo e bisogna dosarlo con la parte fondente. La parte inerte è comunque fondamentale, soprattutto nel processo di cottura.
L’argilla comune si divide in grassa, dove ho prevalenza di costituenti plastici, e magre, dove ho invece prevalenza di costituenti inerti.
PLASTICITÀ DELLE ARGILLE:
Capacità di deformarsi sotto l’azione di una pressione esterna e di conservare la forma conseguita dopo la rimozione della forza, aumenta con il contenuto di acqua, finché l’impasto diviene fluido.
La quantità di acqua necessaria per conferire plasticità dipende dal tipo di argilla, dalla granulometria.
La plasticità consente la sagomatura dei prodotti, bisogna stare attenti all'essiccamento perché se la perdita di acqua avviene a T<120 °C non perdiamo plasticità (se materiale rimesso a contatto con l’acqua), la perdita di plasticità avviene a T> 120°C in modo graduale. Il ritiro deve essere il più possibile omogeneo, dal cuore verso la sup e dalla sup verso l’ambiente, se fosse troppo veloce avrei che la sup perde acqua e non ho tempo per avere diffusione dal materiale esterno e quindi ho fessurazione (da evitare).
L’essiccamento mi serve per avere perdita graduale dell’acqua.
Quando mescolo l’argilla con l’acqua riesco a ottenere un materiale plastico e fluido.
Se devo fare un colaggio in uno stampo ho bisogno di un materiale colabile, la quantità dell’acqua dipende dal tipo di processo industriale.
Gli smagranti sono degli stabilizzanti, contengono il ritiro, rendono più magra l’argilla, soprattutto durante la prima fase di formatura e nell’essiccamento successivo.
Fondenti: Feldspati o CaCO3 (calcare o dolomite), i carbonati servono per prodotti porosi sono cotti a bassa T mentre i feldspati vengono cotti a T maggiori e servono per prodotti compatti. In entrambi i casi si parla di vetrificazione.
1) Preparazione dell’impasto: estrazione di materie prime, macinazione, setacciatura e omogeneizzazione.
Le materie prime spesso contengono già la composizione voluta.
In funzione del tipo di ceramico posso avere una composizione differente delle materie prime, nel caso della ceramica bianca abbiamo materiale puro.
2) Formatura: non avendo mat in grado di deformarsi non possiamo utilizzare tutte le produzioni tecnologiche per conferire una forma, dobbiamo darla all’impasto plastico e deve essere fissata tramite un processo di cottura → pochi margini di sistemarla dopo cottura. Operazioni come laminazione non sono possibili se non per piccole operazioni di finitura superficiale. La formatura avviene allo stato plastico, mentre nel caso dei metalli avviene successivamente.
Ci sono 3 metodi: pressatura (5-7%), estrusione (15-20%) e colaggio (35-40%) (quest’ultimo ha umidità dell’impasto molto maggiore rispetto a pressatura perché mi serve un impasto molto fluido, devo colarlo in una forma).
Pressatura → paste poco plastiche, prodotto le cui proprietà dipendono dalle polveri, dall’avere allontanato aria e dal contenuto di acqua.
Estrusione → aumentiamo quantità di acqua presente nell’impasto plastico, forme regolari e semplici, processo continuo, materiale alimentato dalla bocca dell’estrusore, la vite consente l’avanzamento del materiale e infine abbiamo la fuoriuscita nella forma voluta. Vantaggio: processo in continuo, per non gravare sui macchinari occorre avere una quantità di acqua maggiore rispetto alla pressatura.
Colaggio → paste fluide, si ottengono sospensione acquose quindi polvere all’interno di un liquido (barbottina) e viene volata in stampi di gesso poroso, abbiamo formazione di pelle solida perché essendo poroso gesso assorbe acqua della sospensione acquosa. Nel tempo questa pelle solida aumenta di spessore perché via via l’acqua viene assorbita. Una volta che si raggiunge lo spessore adeguato l’argilla in eccesso è eliminata, abbiamo solidificazione graduale. Otteniamo forme complesse (esempio sanitari).
3) Essiccamento: rimozione dell’acqua dal crudo (prodotto della formatura). La perdita di acqua comporta una contrazione di volume, questa può causare un ritiro troppo rapido del materiale con distorsione fino a rottura del pezzo (parti sup più esposte alla perdita di acqua tendono a contrarsi, se questa contrazione viene impedita dalla parte sottostante abbiamo sforzi di trazione e pertanto si può avere rottura). Procedimento che consente di eliminare l’acqua in maniera controllata, inizialmente abbiamo perdita di acqua in ambiente molto umido (tendenza all’essiccamento minore), successivamente il materiale si scalda in maniera graduale e rimanendo sempre sotto la T dei 120°C, alla fine si arriva ad umidità < 1.
Nel forno abbiamo sia essiccamento che successiva cottura.
Il materiale viene inserito nel forno e incontra controcorrente un flusso di aria calda, legata alla presenza di bruciatori posti nella metà del forno, il materiale non cuoce ma perde l’acqua all’interno, quando arrivo nella zona bruciatori abbiamo reazioni di cottura, dopo zona bruciatori abbiamo zona raffreddamento che avviene sempre in modo graduale per evitare contrazioni che portano a fessurazione e a rottura. Forno simile a quello del cemento.
4) Cottura: fino a quando siamo a T<120 l’argilla non perde la sua plasticità, una volta a contatto con l’acqua l’argilla riforma il materiale plastico di partenza.
T<120°C → essiccamento
T<200°C → rimozione dell’acqua residua
tra 400 e 650°C → espulsione dell’acqua, perdita di plasticità e non si può più tornare indietro
T> 800-900°C → decomposizione del calcare con formazione di anidride carbonica, formazione di mullite, iniziano trasf all’interno del materiale
T>900-1000°C → graduale formazione di fase liquida, ho vetrificazione: ci sono fondenti che formano fase liquida che ha lo scopo di riempire i vuoti tra le particelle, occupano spazio libero e riducono porosità del materiale.
Ho formazione ad alta T di una fase vetrosa che va a riempire porosità; maggiore è il tenore di fondenti, più fini sono le polveri, più alti i tempi e la T di cottura e il ceramico è meno poroso e più compatto.
La porosità residua dipende dalla T, maggiore è la T e minore sarà la porosità. Strutture compatte (elevata T di cottura) e porose (minore quantità di massa fusa). Range T: 1000-1400°C.
Il grafico ci fa vedere l’effetto della fase di vetrificazione, diminuzione di porosità intorno ai 1000°C, materiale con bassissima porosità sopra 1300-1400°C → ceramica compatta.
Per i ceramici avanzati si parla di sinterizzazione allo stato solido in cui il parametro fondamentale è la superficie cioè la dimensione delle particelle. Particelle piccole → tanta superficie e tanta energia superficiale.
Elevato rapporto superficie/volume è la forza motrice della sinterizzazione. Questo tipo di processo avviene perché il materiale ha una maggiore tendenza ad avere particelle più grossolane,c’è una tendenza alla diminuzione di energia superficiale. Materiale più stabile con particelle grossolane piuttosto che con quelle piccole.
Processo che avviene attraverso diffusione allo stato solido. Fenomeni diffusivi avvengono a T elevate fino a che le particelle si uniscono a formare una particella di dimensioni maggiore.
Ho migrazione di atomi da una particella ad un’altra e ho formazione di particelle più grandi con minore energia superficiale.
5) Rivestimento superficiale: sia per motivi decorativi sia per proteggere il materiale sottostante.
Materiali trasparenti, vetrine, o opaco, gli smalti. Sono miscele di vari ossidi applicati in sospensione, vengono applicate sul materiale e poi possono avere un processo di seconda cottura oppure di monocottura se lo smalto è applicato direttamente sul crudo.
Nel caso della bicottura abbiamo la cottura del supporto a T1 e la seconda cottura, quella del rivestimento ha una T2<T1.
PROPRIETÀ MECCANICHE
Buona resistenza a compressione, scarso comportamento a trazione, elevata durezza e bassa tenacità.
Sono materiali che contengono porosità e hanno legami di tipo forte, legami che non consentono deformazioni, non abbiamo una duttilità. Sono tutti refrattari, resistono alle alte T.
Per fragilità intendiamo la sensibilità ai difetti, tutti i vuoti e le porosità determinano il comportamento a frattura dei materiali. Concetto di probabilità di trovare un difetto in una determinata dimensione, più ho dimensioni grandi e più è probabile.
Tenacità: energia che devo applicare per arrivare a frattura, tendenza a non rompersi in maniera fragile. Polimeri e materiali metallici sono tenaci perché hanno deformazioni plastiche. La fragilità è l’opposto della tenacità.
Valori tenacità: da 0.5 – 3 MPa m1/2 fino a 10 – 20 MPa m1/2, fattore di intensificazione degli sforzi. Più grande è questo valore e più tenace è il materiale. È possibile avere materiali ceramici tenacizzati.
La resistenza a trazione viene misurata con prove a flessione.
Meccanismo di degrado chimico legato alla fatica statica, meccanismo di avanzamento, vuoti, porosità a seguito di una reazione chimica a contatto con acqua. Abbiamo acqua che tende a degradare il materiale con un avanzamento della cricca a causa di questa interazione chimica. Quando parliamo di sensibilità ai difetti intendiamo sensibilità del materiale alla presenza di cricche nel materiale stesso.
Il materiale diventa sensibile ai difetti, raggiungo uno sforzo critico in cui ho propagazione del difetto, l’intensificazione dipende dalla geometria. Ho sforzo sigma, questo materiale ha cricche preesistenti, raggio di curvatura rho, lunghezza del difetto a.
Quando parliamo di intensificazione degli sforzi non parliamo di un materiale più debole, stiamo parlando di uno sforzo più intenso. Lo sforzo che ho in quel punto è maggiore dello sforzo che ho lontano da quel punto.
L’apice della cricca risulta sovra sollecitato.
Fattore di intensificazione degli sforzi K1 , qui ho sforzi sollecitati, quando raggiunge una soglia abbiamo propagazione del difetto. Più è altro questo parametro e più i difetti sono propagati. Dipende da sigma, sforzo nominale applicato, beta, costante di forma, e a, dimensione del difetto.
Più è alto lo sforzo più sarà grande l’intensificazione. Propagazione avviene quando K1=K critico.
La cricca si può aprire in tre modi, o per apertura o per scorrimenti. Noi facciamo riferimento al primo modo ossia apertura in direzione perpendicolare allo sforzo.
Se K1> K1c ho rottura fragile. K1c è una proprietà che è una misura della tenacità del materiale, più è alto e più il materiale è tenace.
Nel caso dei materiali metallici i difetti sono pochi influenti, si utilizza approccio dato da osservamento e quello da K1, quale si verifica prima? Ho cond di sforzo limite dallo snervamento e cond di sforzo critico, ho un punto in cui domina lo snervamento, se ho una dimensione dei difetti che è > x* la cond a cui arrivo prima è quella della propagazione dei difetti. Nei materiali ceramici x* è molto piccolo.
23/03/2021
Sono materiali fragili, non tenaci, per cui dobbiamo basarci sulla teoria della meccanica della frattura → rottura meccanica dipende dalla presenza dei difetti.
Diventano sensibili i difetti all’interno dei materiali ceramici, concetto di intensificazione degli sforzi per trattare questi materiali. La presenza dei difetti implica che bisogna trovare soglia di carico massimo degli sforzi.
Punto sovrasollecitazione, cricca avverrò quando lunghezza cricca superiore a cricca(?) o se sforzo va oltre ad una certa soglia in presenza di difetto.
Approccio da seguire è statistico e probabilistico > Probabilità di frattura e di cedimento ad un determinato sforzo (analogo a resistenza caratteristica) e probabilisti di sopravvivenza, associato ad un determinato sforzo.
APPROCCIO DI WEIBULL
Approccio che riguarda la distribuzione di valori estremi, sono molto usati nel campo dell’affidabilità. La fragilità non dipende dalla direzione in cui vado ad applicare il carico e prendo i difetti presi singolarmente distribuiti uniformemente.
La frattura avviene per propagazione instabile del difetto di dimensioni maggiori (è l’anello debole).
Vogliamo calcolare la probabilità di frattura, lo facciamo grazie agli n valori di sforzi in cui si sono rotti i n provini.
Li rappresento in una curva su un grafico in cui sull'ascissa ho sforzo mentre sull’ordinata ho Pf.
Calcolo Ps, vedi quaderno. Alti m per metalli 100, <5 per cemento, mattoni, ceramica trad, 2-10 ceramici strutturali, 10-15 ceramici compositi.
Maggiore dispersione di sigma significa maggiore dispersione dei difetti. Bisogna introdurre un fattore correttivo che tiene conto del volume (noi non lo facciamo).
PROOF TEST
Vengono eliminati tutti quei materiali che hanno uno sforzo minore del sigma proof stress, ottengo così una nuova distribuzione. Curva di distribuzione post collaudo è detta distribuzione troncata.
PROPRIETÀ TERMICHE
Esiste famiglia di materiali ceramici che sono i refrattari, utilizzati proprio ad alta T. Sono buoni isolanti termici, hanno bassa conducibilità termica e bassa espansione termica, inferiori di quello dei metalli. Ho un problema di accoppiamento con materiali, il fatto che uno tenda a contrarsi di più rispetto all’altro può provocare l’insorgere di sforzi, dato che i ceramici sono fragili se ho sforzi questo rischia di fessurarsi.
Problema dello shock termico → resistenza alla fessurazione a causa di variazioni di T molto forti. Creep
Conducibilità termica e coefficiente di dilatazione termica, la prima è un flusso di calore che attraversa una superficie unitaria A di spessore d sottoposta ad un gradiente termico delta T mentre il secondo misura la capacità di dilatazione termica di un corpo.
Coefficiente di espansione termica inferiore a quello dei metalli, l’accoppiamento ceramico/metallo può dar luogo a cicli termici, a fessurazione del cemento di rivestimento.
Più che di T di fusione è corretto parlare di intervallo di rammollimento.
Coni pirometrici o di Seger, è possibili determinare la T di rammollimento in base al rammollimento di questi coni.
Sono materiali molto resistenti al creep, applicazioni alle elevate T. grandissima resistenza a queste T, forte energia di scorrimento del materiale sottoposto al creep, alte T di fusione.
Bordi di grano sono difetti di superficie che ostacolano il movimento di dislocazioni, più il grado è fine e più le dislocazioni fanno fatica a muoversi e più il materiale è resistente.
Nel creep il meccanismo è legato allo scorrimento dei bordi di grano, questo diventa il punto debole del creep.
All’aumentare della quantità di bordo di grano aumenta il creep, aumenta la porosità, aumentare T aumenta tendenza a scorrimento e all’abbassamento della viscosità aumenta il creep.
Lo shock termico è un comportamento non desiderato dei materiali ceramici quando sottoposti ad una brusca variazione di T, ci riferiamo al raffreddamento: la superficie si raffredda più velocemente e si contrae portandosi in uno stato di tensione.
Materiale sottoposto ad un delta T con Tf<Ti, il materiale subisce un comportamento diverso perchè sup tende a contrarsi in maniera più importante rispetto alla parte sottostante, avendo bassa conducibilità termica delta t non uniforme → insorgono sforzi interni al materiale.
Shock termico nasce perché le parte superficiali sono costrette ad una dilatazione o contrazione differenti rispetto al bulk, se questi sforzi sono maggiori alla resistenza di trazione si ha rottura.
Si calcola il delta T critico, variazione di T oltre la quale si ha rottura per shock termico.
Si ha buona resistenza allo shock termico quando ho elevato carico di rottura, basso modulo di Young e basso coefficiente di espansione termica.
Nel caso di raffreddamento non infinitamente veloce occorre considerare coefficienti correttivi che tengano conto dello scambio termico, geometria del componente e il coefficiente di conducibilità termica. Occorre tener conto della dipendenza temporale del calore. Fattore correttivo chiamato modulo di biot, beta.
Fattori di influenza:
Tenacità a frattura, geometria del campione, nel momento in cui ho discontinuità superficiali ho punti di concentrazione (?), trasformazioni di fase che possono avvenire durante il raffreddamento, modulo di young ecc..
29/03/2021
Materiali ceramici avanzati, qualche nome, struttura e sinterizzazione (sulla dispensa solo quello)
MATERIALI CERAMICI TRADIZIONALI
Materiali con grandissimi volumi, sono molto diffusi e impiegati nel campo dell’edilizia: mattoni laterizi, portanti oppure per definire gli spazi, rivestimenti, piastrelle del pavimento, coperture quindi tegole ecc.
Industria stabile che tiene conto della ricerca ma che nella pratica è ancora molto tradizionalista, le applicazioni innovative sono limitate a casi ridotti perché fanno fatica a coprire larghi volumi.
I ceramici tradizionali sono ottenuti a partire dall’argilla, che è il plastificante, poi ci sono i fondenti e infine ci sono gli smagranti (sabbia). Processi di produzione consolidati, classifichiamo i ceramici in base a 3 caratteristiche: porosità, dipendenti da composizione delle materie prime e T di cottura, colorazione del supporto e rivestimento superficiale.
Permeabilità legata dalla porosità, più è porosa e più possono entrare agenti offensivi (?).
Assorbimento d’acqua inferiore al 5% compatta
Colorazione supporto, dipende dalla purezza delle materie prime.
Rivestimento,
Diverse possibilità di ottenere prodotti diversi con rivestimenti diversi
Ceramici tradizionali: argille + silice + feldspati. Da polveri grossolane e da polveri fini, porosi, compatti. (?) Rivedi primi 20 min.
I prodotti sono usati per il 50% nel settore edile, sono materiale le cui materie prime sono diffuse ed estremamente durevoli. Argilla 35-55%, quarzo (25-45%) e calcare 10-35% (carbonati sono i fondenti).
Le proprietà dipendono dalla T di cottura, che è relativamente bassa 1050-1100°C, questa influenza la porosità
Dipende anche dalla dimensione delle particelle.
Formatura per pressatura o estrusione, sono utilizzati nel settore per costruzioni, dimensioni standard.
Progettazione edifici basato su pilastri portanti e per i muri delle abitazioni non si utilizza più il pieno, che ha caratteristiche portanti, ma si usa il vuoto che ha una serie di vantaggi sulla lavorabilità.
Grande diffusione anche delle piastrelle, utilizzate per rivestimenti, pavimentazioni. Piastrella ha una forma semplice quindi ottenuta per estrusione o pressatura. Le piastrelle devono avere una serie di proprietà: impermeabilità, igienicità, resistenza all’usura e urti, resistenza agli attacchi chimici.
Prodotti rivestiti: prevalente monocottura, si parla di greificazione o prodotti a pasta greificata: quando argilla da luogo a una fusione liquida formando un prodotto con elevata resistenza.
Scrivere classificazione porostia, cotto, grès ecc..
Possiamo suddividerli in base all’assorbimento d’acqua e in base al metodo di formatura per ottenere la piastrella. Lettera che indica il metodo di formatura (A estrusione B formatura); numero che tiene conto dell’assorbimento d’acqua (all’aumentare del numero aumenta assorbimento).
Grès: materiali naturali (quando materie prime hanno già una fase fondante, quindi feldspati) o artificiali (quando combino argille purre e feldspati) , bassa porosità. Alta resistenza, prodotto compatto e impermeabile.
Refrattari: utilizzati con lo scopo di resistente T elevate, grandissima resistenza a creep, elevatissima T di fusione 1500, costituiti da ossidi, resiste a sollecitazioni molto alte.
Strutture a grani grossolani perché gli scorrimenti che avvengono ad alta T avvengono grazie ai difetti di bordo.
Sia chimica che processo produttivo ci consentono di massimizzare resistenza ai cicli termici, sostanze aggressive.
Materie prime argillose, ossidi contenuti sono silice e allumina, formazione di fase liquida ottenute all’aumentare della quantità di allumina. Leghe peggiori quelle che contengono bassa allumina perché ha una bassa temperatura di fusione. In basi agli ossidi di partenza sono detti acidi, basici e neutri.
Composizione di: silice, silice e allumina, magnesia, ossido di calcio e ossido di ferro e di cromo.
Abrasivi: materiali che vengono utilizzati nella tecnologia dell’asportazione di altro materiale, elevatissima durezza, consentono di realizzare i taglienti degli utensili, lame, carta abrasive costituiti da questi materiali.
Sono particelle che possono essere tenute assieme da opportuni leganti oppure usati tal quali. Consentono di lavorare altri materiali, per esempio la seconda lavorazione dei metalli è fatta da loro.
Possono essere naturali o sintetici, questi hanno il vantaggio di essere riproducibili, materiali più affidabili.
Principale caratteristica è la durezza, essendo abrasivi devono avere una durezza maggiore del materiale che viene lavorato. Durezza è la resistenza alla penetrazione locale (diverso da tenacità), è una proprietà superficiale. Mohs, Vickers e Knoop. Nitruri e carburi grandezze elevate, pomice bassa.
Ceramiche bianche: ottenute partendo da caolino che ha aspetto bianco. Utilizzate per applicazioni specifici come impianti dentari, utilizzati per stoviglie, lavandini.
Sono prodotti a pasta bianca con composizione di caolino 50-60, feldspati e poi il quarzo (che è lo smagrante).
Differenza con quelle colorati è la selezione delle materie prima, si usa il caolino che è puro.
Si dividono in porcellane tenere, ceramiche ornamentali, e dure.
Obiettivi: caratteristiche fondamentali delle famiglie
VETRI
Il vetro è un materiale ceramico, ottenuto da materiali inorganici a elevate T. I costituenti subiscono un processo di fusione, molto viscoso, e successivamente sono raffreddati ad uno stato solido senza che avvenga alcuna cristallizzazione. È un materiale solido, non cristallino (amorfo) che manifesta il processo di transizione vetrosa.
Ha una struttura più simile a quella di un liquido sottoraffreddato pur avendo le proprietà tipiche dello stato solido.
Materiale amorfo, ha ordine atomico a corto raggio, non è ripetitivo nello spazio.
Proprietà: trasparenza, struttura amorfa fa sì che non ci siano direzioni privilegiati per interazione magnetica (?) e quindi trasparenza, igienicità, resistenza chimica, riciclabilità, basso costo (perché materie prime poco costose). Sono fragili, hanno tenacità bassa, resistenza a trazione bassa e non resistono agli urti.
Resistenza a compressione > resistenza a trazione.
I vetri sono costituiti da una miscela di silicati con struttura amorfa o vetrosa, cioè disordinata.
Con il solido cristallino in corrispondenza della T di fusione (Tm) abbiamo una contrazione dovuta al raffreddamento.
Il liquido sottoraffreddato tende a congelarsi in una transizione liquido-vetro.
Dipende dalla velocità con cui andiamo a raffreddare.
Se il raffreddamento è sufficientemente rapido, la cristallizzazione non avviene. Passiamo da uno stato liquido a uno stato gommoso e infine ad uno stato rigido. Questo intervallo di T, intervallo in cui il vetro si trasforma da gommoso a rigido, viene definito transizione vetrosa. All’aumentare della velocità di raffreddamento aumenta Tg (temperatura di transizione vetrosa).
Le materie prime possiamo suddividerle in funzione dello scopo che i singoli ossidi hanno all’interno della miscela. I primi ossidi sono i formatori o vetrificanti, consentono di ottenere la parte amorfa; poi ci sono i modificatori o fondenti che consentono di abbassare la T del lavoro, intermedi, stabilizzanti e accessori aggiunti per avere determinate proprietà.
FORMATORI o VETRIFICANTI: silice (sabbia), portate ad alta T e raffreddate velocemente assumono struttura vetrosa; ho una struttura che non viene ripetuta in maniera ordinata a corto raggio.
MODIFICATORI: sostanze di natura basica, servono ad abbassare il punto di rammollimento e favoriscono la lavorabilità del vetro. Se riesco a favorire il disordine all’interno della struttura ottengo un vetro più facilmente lavorabile. Ossidi di metalli alcalini o alcalino terrosi.
INTERMEDI: chiudono i ponti aperti degli ossidi modificatori, sono aggiunti per eventuali correzioni alle materie prime qualora si desiderino certe viscosità, lavorabilità ecc
STABILIZZANTI
ACCESSORI: coloranti, opacizzanti, affinanti, dipende da quale vetro voglio fare.
Tra le materie prime c’è il ROTTAME DI VETRO, c’è un elevato tasso di riciclo attuale (75-80%) dei vetri, è un materiale molto sostenibile.
Struttura in cui manca ordine a lungo raggio, unità base è il silicio, gli ossigeni tra i due tetraedri sono denti pontanti cioè fanno da ponti.
Nel caso di strutture cristalline abbiamo struttura tetraedrica che si ripete, nel caso di struttura amorfe invece si ripete solo a corto raggio.
Il vetro è instabile, ha la tendenza a cristallizzare qualora fornissimo un’energia sufficiente, quindi non sono stabili.
REGOLE DI ZACHARIASEN: regole per formare una struttura vetrosa
1) Il numero di coordinazione per i cationi formatori è <=4
2) ogni atomo di ossigeno è legato a non più di 2 cationi
3) I poliedri condividono angoli (vertici), ma non lati o facce
4)
Formatori di reticolo vetroso, quindi rispettano le 4 regole: SiO2, GeO2, P2O5, B2O3, As2O3
Ossidi modificatori: rompono il reticolo vetroso, ossidi di metalli alcalini o alcalino terrosi, generano atomi di ossigeno non pontanti, modificano quello che è l’eventuale ordine a lungo raggio che si tende a creare. Gli ioni Na+ e Ca+ non entrano nel reticolo. Servono per ottenere struttura più lavorabile ad alte T.
DEFORMAZIONE VISCOSA DEI VETRI
Il vetro si comporta come un liquido viscoso a T > Tg. Resistenza allo scorrimento viscoso, la viscosità diminuisce all’aumentare della T, segue una legge tipo Arrhenius con esponenziale positivo.
Viscosità misura in Poise (1 P=0.1 Pa*s).
Lavoriamo con 9 temperature caratteristiche. In funzione della tecnica di produzione puntiamo ad ottenere una certa viscosità, ad ogni viscosità associamo delle temperature.
Temperatura di: rammollimento, di lavorazione (104), ricottura, per il rilascio di qualsiasi sforzo interno, di tensione, di transizione vetrosa. Temperature caratteristiche definite in base alla viscosità.
La Tg dei vetri a base di silice è molto più elevata di quella dei vetri sodico-calcici (i vetri normali).
La Tg diminuisce all’aumentare della quantità di ioni modificatori.
TIPI DI VETRO
- Vetro di silice, ottenuto a partire da silice fusa, ha un intervallo di rammollimento a T elevata (circa 1700 °C), ha un basso coefficiente di dilatazione termica, buona resistenza agli agenti chimici, utilizzo fino a 1000 °C, ha alti costi di produzione.
- Vetro sodico -calcici (vetri comuni), contengono un ossido formatore che è la silice affinché si possa ottenere una struttura amorfa e poi gli ossidi modificatori che hanno lo scopo di abbassare il punto di rammollimento e quindi di diminuire la viscosità a pari T, ci possono essere aggiunte per prevenire la devetrificazione.
Sono i vetri utilizzati in edilizia (produzione di lastre), per i trasporti, per le bottiglie.
Sono poco resistenti agli sbalzi termici, hanno un alto coefficiente di dilatazione termica, hanno una T di utilizzo intorno ai 300 °C.
- Vetri al borosilicato (pyrex), utilizzati per le attrezzature di laboratorio e laddove sia richiesta resistenza al calore, vado ad aggiungere ossido di boro sostituendo gli ossidi alcalini, hanno minore espansione e hanno ottima resistenza agli shock termici.
- Vetri al piombo, aumenta la trasparenza del vetro ma diminuisce la T di rammollimento, sono semplici da lavorare, vetreria fine da tavola, sono utilizzati per l’industria ottica e per produrre schermi protettivi a raggi x.
- Vetri opacizzati, sostanze come fosfato di calcio che risultano disperse nella massa vetrosa, diffondono nello spazio i raggi luminosi che incidono sulla superficie.
- Vetroceramiche
- Fibre di vetro, materiali a base vetro che hanno proprietà molto diverse dal vetro comune perché la geometria in questo caso conferisce una elevata resistenza a trazione.
Applicazioni come materiale di rinforzo, vetroresina è fibra di vetro realizzata per essere inglobata all’’interno di una matrice di resina ottenendo un materiale a elevata resistenza a trazione proprio perché le fibre sono orientate in modo da aumentare la resistenza meccanica a basso peso.
Le fibre sono suddivise in S (rinforzo) e E (isolamento).
Le fibre ottiche sono fibre che sfruttano vetri di composizione diversa per ottenere un confinamento della radiazione al proprio interno.
- Lana di vetro, isolante termico e acustico, sono sotto forma di rotoli o pannelli
- Specchi, deposizione di un sottile strato di vetro